团     体     标     准

T/CNEA XXX-202X

代替T/CNEA XXX-202X

压水堆燃料组件监造管理标准

PWR FUEL ASSEMBLY SUPERVISION MANAGEMENT STANDARD

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                                            XXXX-XX-XX实施

中国核能行业协会 发布

目  次

目次	II

前言	III

引言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 监造人员资质要求和职责	1

5 监造文件依据	2

6 监造人员驻厂监造工作要点	2

7 监造代表与燃料制造厂及核电厂的接口工作管理	3

8 燃料制造过程中的不符合项控制与管理	3

前  言

本标准起草单位：核电运行研究（上海）有限公司（牵头单位）、中国核动力研究设计院、上海核工程设计研究院有限公司、上海市核电办公室

本标准起草人：郝腾飞、谷明非、张杰、杨高升、李想、谢汉芳、张笑天、张得良、张文华、陈小强

考虑到本标准中的某些条款可能涉及专利，中国核能行业协会不负责对任何该类专利的鉴别。

本标准为首次发布。

引  言

《HAD003/03核电厂物项和服务采购中的质量保证》规定：“买方必须制订和实施用于验证活动（诸如检查和监查）的程序，以保证所采购的物项和服务符合规定的要求。这些验证活动必须有受指派从事校核、检查、见证或监查供方工作的合格人员完成，并应在能尽早发现缺陷的阶段进行”；《HAD003/10核燃料组件采购、设计和制造中的质量保证》明确买方有进入供方设施和查阅文件的权利。

但是，上述法规导则并没有给出对监造人员在监造工作中的具体内容和要求，国内也缺少对于核燃料组件监造相关的行业标准。

考虑到压水堆燃料组件的在生产制造的监造管理方面存在不少共通之处，同时考虑燃料组件监造工作的普遍性和频繁性，有必要通过制订压水堆燃料组件监造管理的标准，规范燃料组件制造期间的监造工作要求，为核电厂核燃料组件监造工作的有效实施提供参考和指导。

压水堆燃料组件监造管理标准名称

# 范围

本标准规定了驻压水堆核燃料制造厂（以下简称制造厂）的监造人员在进行燃料组件及相关组件生产技术服务监督时的职责和权限，以及对监造人员进行监造工作的管理要求。

本细则适用于监造人员在制造厂进行燃料组件及相关组件生产技术服务监督期间的驻厂工作。

# 规范性引用文件

《HAD003/03核电厂物项和服务采购中的质量保证》

《HAD003/10核燃料组件采购、设计和制造中的质量保证》

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

燃料组件 Fuel Assembly

- 本标准指压水堆使用燃料组件及相关组件。

监造人员 Manufacturing Supervisor

- 实施燃料组件及相关组件驻厂监造工作的人员。

# 监造人员资质要求和职责

- 4.1 监造人员资质要求

- 监造人员应遵守国家法律法规，取得燃料制造合同电厂的培训资质授权，具有质量监督能力或技能要求。

- 根据工作需要，建议监造人员应具有：

- 监造技术人员具有2年及以上燃料相关专业岗位经验，具有工程师及以上技术职称，熟悉燃料组件制造流程；

- 监造技术负责人具有5年及以上燃料相关专业岗位经验，具有工程师及以上技术职称；

- 经燃料制造合同电厂批准认可并授权的人员。

- 4.2 监造人员职责要求

- 全面负责燃料组件监造过程的技术工作，负责与燃料合同电厂接口，代表驻厂办公室发言和签字；

- 组织现场技术问题的讨论；

- 组织技术文件和相关资料的收集、整理；

- 组织完成项目的周报、月报、年报的编写。

# 监造文件依据

- 压水堆核燃料合同电厂的供货合同；

- 核燃料组件制造质量保证大纲；

- 核燃料组件制造质量计划；

- 适用图纸核技术条件；

- 合格性鉴定文件。

# 监造人员驻厂监造工作要点

6.1 监造人员日常监督

- 监造人员根据不同核电项目燃料制造质量控制计划中所设监督点进行日常燃料组件及相关组件制造监督。其中：R表示记录和文件审查点，W表示见证点，H停工待检点。

- 监造人员应经常到生产现场进行工艺监督并填写相应监督见证记录，监督包括不限于：岗位人员持证上岗情况、生产和检验的参数设置及操作步骤是否符合相应工艺规程、操作规程、检验规程的要求；设备、计量器具的标识是否完好，是否在有效期内；岗位文件是否齐备、有效；岗位记录是否正确、及时填写；现场物项的产品标识及检验状态标识是否完好、清晰、正确。

- 监造人员应按时编制周、月、年度工作总结，总结内容包括不限于：产品的见证及放行情况，不符合项处理情况，合格性鉴定情况，以及需要协调解决的其他工作情况。

6.2 监造人员实物见证

- 实物见证是在对检验报告进行审查并合格后对实物进行抽样检查的质量控制。

- 实物见证抽样频率建议不低于20%。

- 见证范围包括不限于工艺和产品的合格性鉴定；UF6、芯块、燃料棒、上管座部件、下管座部件、格架、骨架等零部件的接收和制造；压紧系统、连接柄组装件、控制棒、可燃毒物棒、中子源棒的制造；燃料组件、燃料相关组件的成品及包装；组件装箱、运输容器捆绑和装车过程，监督操作者的实际操作是否符合技术参数的要求。

- 如果在实物见证中发现实物检查结果不符合图纸和技术条件的，监造人员并及时将情况反馈给制造厂质保部门。

- 核查使用设备的鉴定证书、检验用量具的检定有效期及所用材料的品种规格和质量证明书。

6.3 监造人员报告审查

- 报告审查包括不限于：合格性鉴定记录、质量放行单、各种检验报告、工艺流通卡、标识报告、监督结果、报告审查单、制造完工报告等。

- 审查文件的有效性、完整性、正确性和可追溯性。

- 核实检验结果是否符合技术条件，检验人员、批准人员签字是否正确有效。

- 根据监督要求，审查合格性证书或申请延期等书面审查意见。

6.4 监造人员工作记录

为了验证车间各条生产线及生产岗位是否正确地执行了制造、检查、见证试样制备和质保程序监造人员应根据合同电厂监造管理程序，建立监造管理的电子文档，记录并保存如下范围工作记录：合格性鉴定记录；日常监督见证工作记录；接收和发送文件记录；不符合项、偏差和事件处理记录；质量问题报告；实物见证单；报告审查单等。

# 监造代表与燃料制造厂及核电厂的接口工作管理

7.1 监造人员有权直接与制造厂技术、质保、生产、管理等部门联系工作，了解与生产或与技术服务有关的情况。

7.2 监造人员应编制燃料驻厂监造管理细则文件。

7.3 当制造厂采用监造人员不同意使用的零部件组装燃料组件及其相关组件时，监造人员有权拒绝在该产品的相关文件上签字。

7.4 监造人员有权在制造厂资料室查阅与合同产品有关的技术资料，包括外文资料。

7.5 监造人员有权参加与产品质量有关的厂内技术会议，包括与外方专家一起举行的会议，有权要求制造厂有关部门提前通知监造人员。

7.6 监造人员有权了解每批燃料组件的总体质量状况（包括制造厂的产品质量分析报告）。

7.7 燃料组件出厂验收结束，发运离厂后一个月内，监造人员应向合同电厂提交燃料监造工作总结。

# 燃料制造过程中的不符合项控制与管理

作为核电厂业主代表，监造人员根据业主对不符合项和质量问题的处理意见，在不符合项报告上签署处理意见，并可要求制造厂将最终关闭的不符合项报告和质量问题报告发给监造人员室保存。

监造人员按照制造厂合格性鉴定程序，参加相关工艺及产品合格性鉴定现场监督活动，并作监督记录。

附表1放行零部件生产监督点的设置样例（不同燃料组件型号可进行项目适应性调整）

| 零部件 | 项目 | 监督点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| UF6 | 来料复验 | R、W |  |
| 芯块 （对于含钆芯块等其他类型芯块，可适当调整） | 直径控制图 | R | 抽查岗位记录 |
|  | 直径、外观检查 | R、W |  |
|  | 几何密度、水浸密度 | R |  |
|  | 同位素、杂质含量、U总 | R |  |
|  | 氧铀比 | R |  |
|  | 当量硼含量 | R |  |
|  | 微观组织 | R |  |
|  | 热稳定性 | R |  |
|  | 富集度标识 | W |  |
|  | 尺寸 | W、R |  |
|  | 清洁度、标识 | W |  |
|  | 最终文件 | R、H |  |
| 上管座部件 下管座部件 | 外观检查 | W |  |
|  | 清洁度、标识 | W |  |
|  | 尺寸 | W |  |
|  | 最终文件 | R |  |
| 格架 | 试样（外观、腐蚀、剪切） | R |  |
|  | 标识的检查 | W |  |
|  | 表面质量 | W |  |
|  | 清洁度、标识 | W |  |
|  | 焊缝质量及飞溅状况 | W |  |
|  | 尺寸 | W |  |
|  | 最终文件 | R |  |
| 燃料棒 | 清洁度 | W |  |
|  | 标识 | W |  |
|  | 装管前芯块当量氢含量 | R |  |
|  | 试样（腐蚀、金相） | W、R |  |
|  | 焊缝X光检查 | R |  |
|  | 富集度检查 | R |  |
|  | 空腔长度检查 | R |  |
|  | 芯块间隙检查 | R |  |
|  | 氦检漏试验 | R |  |
|  | 外观检查 | W |  |
|  | 尺寸检查 | W、R |  |
|  | 最终文件 | R、H |  |
| 骨架 | 各零部件标识与文件的一致性 | W |  |
|  | 焊点外观及位置 | W |  |
|  | 清洁度 | W |  |
|  | 导向管胀接 | W |  |
|  | 腐蚀、剪切试样 | R |  |
|  | 导向管与下管座贴紧度 | W |  |
|  | 尺寸检查 | W、R |  |
|  | 最终文件 | R |  |
| 燃料组件 | 零部件标识及方位 | W |  |
|  | 格架与棒的接触 | W |  |
|  | 轴肩螺钉及套筒螺钉胀形 | W |  |
|  | “S”孔直径 | W |  |
|  | 清洁度、外观检查 | W |  |
|  | 导向管内无异物 | W |  |
|  | 燃料棒下端与下管座上表面间距 | W |  |
|  | 抽插力（控制棒组件及阻流塞组件） | W |  |
|  | 最终文件 | H |  |
| 压紧系统 | 标识、清洁度、外观、毛刺 | W |  |
|  | 焊缝完好性 | W |  |
|  | 尺寸检查 | W |  |
|  | 各零部件取向 | W |  |
|  | 最终文件 | R |  |
| 连接柄组装件 | 标识、清洁度、外观 | W |  |
|  | 拉紧杆焊点外观 | W |  |
|  | 柄体过规检查 | W |  |
|  | 弹簧座与拉紧螺杆头部间距 | W |  |
|  | 尺寸检查 | W |  |
|  | 最终文件 | R |  |
| 控制棒 可燃毒物棒 二次中子源棒 | 标识、外观、清洁度 | W |  |
|  | 尺寸检查 | W、R |  |
|  | 焊缝质量 | W |  |
|  | 最终文件 | R |  |
| 一次中子源棒组装 | 外观、清洁度 | W |  |
|  | 焊缝质量 | W |  |
|  | 最终文件 | R |  |
| 中子源组件 可燃毒物组件 阻流塞组件 | 标识、外观、清洁度 | W |  |
|  | 销钉点焊状况 | W |  |
|  | 螺母凸出连接板边缘的尺寸 | W |  |
|  | 相关棒的位置及数量 | W |  |
|  | 螺母的拧紧力矩 | R |  |
|  | 棒束检查 | W |  |
|  | 组件抽插力、功能检查 | W |  |
|  | 最终文件 | H、R |  |
| 控制棒组件 | 标识、清洁度、外观 | W |  |
|  | 销钉点焊 | W |  |
|  | 棒的拧紧力矩 | W |  |
|  | 棒束的位置及数量 | W |  |
|  | 尺寸检查 | W |  |
|  | 组件抽插力、功能检查 | W |  |
|  | 最终文件 | H、R |  |
| 组件产品包装 | 组件产品装箱 | W |  |
|  | 容器捆绑及装车 | W |  |

附表2工艺合格性鉴定监督点的设置样例（不同燃料组件型号可进行项目适应性调整）

| 部件 | 工艺 |  | 项目 | 监督点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导向管部件 | 导向管下端塞与导向管焊接 |  | 腐蚀 | W或R |
|  |  |  | 拉伸 | R |
|  |  |  | 焊缝外观 | W |
|  |  |  | 金相 | R |
|  |  |  | 合格性鉴定大纲 | R |
|  |  |  | 合格性鉴定报告 | R |
| 上管座部件 | 顶板（框板）、围板、匹配板的焊接 顶板与匹配板的焊接 |  | 焊接 | W |
|  |  |  | 外观和液体渗透 | W或R |
|  |  |  | 金相 | R |
|  |  |  | 合格性鉴定大纲 | R |
|  |  |  | 合格性鉴定报告 | R |
|  | 销钉与顶板（框板）焊接 |  | 焊点位置及外部缺陷 | W |
|  |  |  | 熔深、未焊透、内部裂纹 | W、R |
|  |  |  | 合格性鉴定大纲 | R |
|  |  |  | 合格性鉴定报告 | R |
|  | 上管座热处理 |  | 外观、尺寸测量 | W或R |
|  |  |  | 热处理曲线 | R |
|  |  |  | 合格性鉴定大纲 | R |
|  |  |  | 合格性鉴定报告 | R |
| 下管座部件 | 下管座固定销的焊接 |  | 焊缝外观 | W |
|  |  |  | 熔深、未焊透、内部裂纹 | R |
|  |  |  | 合格性鉴定大纲 | R |
|  |  |  | 合格性鉴定报告 | R |
| 燃料棒 含钆燃料棒 | 下端塞/包壳管环焊 上端塞/包壳管环焊 上端塞堵孔焊 |  | 焊接 | W |
|  |  |  | 焊缝外观 | W |
|  |  |  | X射线检验 | R |
|  |  |  | 腐蚀 | W或R |
|  |  |  | 金相 | R |
|  |  |  | 氦找漏试验 | R |
|  |  |  | 合格性鉴定大纲 | R |
|  |  |  | 合格性鉴定报告 | R |
| 格架 | 弹簧点焊 | 焊点位置及外观 |  | W |
|  |  | 剪切/撕裂 |  | R |
|  |  | 金相 |  | R |
|  |  | 合格性鉴定大纲 |  | R |
|  |  | 合格性鉴定报告 |  | R |
|  | 条带与条带焊接 | 焊缝外观 |  | W |
|  |  | 腐蚀、拉伸 |  | W或R |
|  |  | 金相 |  | R |
|  |  | 合格性鉴定大纲 |  | R |
|  |  | 合格性鉴定报告 |  | R |
| 骨架 | 导向管与格架点焊 | 焊缝外观 |  | W |
|  |  | 金相/剪切 |  | R |
|  |  | 腐蚀 |  | W或R |
|  |  | 合格性鉴定大纲 |  | R |
|  |  | 合格性鉴定报告 |  | R |
|  | 导向管与套管胀接 | 外观（内外表面） |  | W |
|  |  | 尺寸 |  | W |
|  |  | 拉伸 |  | W或R |
|  |  | 合格性鉴定大纲 |  | R |
|  |  | 合格性鉴定报告 |  | R |
| 一次中子源棒 二次中子源棒 | 上、下端塞/包壳管焊接 | 焊缝尺寸及外观 |  | W |
|  |  | 熔深、完好性及内部缺陷 |  | W或R |
|  |  | 密封性 |  | R |
|  |  | 合格性鉴定大纲 |  | R |
|  |  | 合格性鉴定报告 |  | R |
| 可燃毒物棒 | 上端塞/包壳管焊接 下端塞/包壳管焊接 | 焊缝尺寸及外观 |  | W |
|  |  | 熔深、完好性及内部缺陷 |  | W或R |
|  |  | 密封性 |  | R |
|  |  | 合格性鉴定大纲 |  | R |
|  |  | 合格性鉴定报告 |  | R |
| 压紧系统 | 支撑板与导向筒焊 接 | 焊缝尺寸及外观 |  | W |
|  |  | 熔深、完好性（裂纹、未熔合等） |  | W或R |
|  |  | 合格性鉴定大纲 |  | R |
|  |  | 合格性鉴定报告 |  | R |
|  | 销钉与压紧杆焊接 | 焊缝外观 |  | W |
|  |  | 熔深、完好性 |  | W或R |
|  |  | 合格性鉴定大纲 |  | R |
|  |  | 合格性鉴定报告 |  | R |
| 中子源组件 可燃毒物组件 阻流塞组件 | 销钉与螺母点焊 | 焊缝外观 |  | W |
|  |  | 焊缝完好性 |  | W或R |
|  |  | 合格性鉴定大纲 |  | R |
|  |  | 合格性鉴定报告 |  | R |
| 连接柄组装件 | 连接柄钎焊 | 外观及尺寸检查 |  | W |
|  |  | 拉伸 |  | R |
|  |  | 钎焊记录曲线 |  | R |
|  |  | 合格性鉴定大纲 |  | R |
|  |  | 合格性鉴定报告 |  | R |
|  | 连接柄与拉紧螺杆的点焊 | 焊点外观 |  | W |
|  |  | 焊点完整性 |  | W |
|  |  | 合格性鉴定大纲 |  | R |
|  |  | 合格性鉴定报告 |  | R |
| 控制棒 | 上端塞与焊有下端塞的渗氮管的焊接 | 焊缝外观、尺寸 |  | W |
|  |  | 熔深、完好性及内部缺陷 |  | W或R |
|  |  | 密封性 |  | R |
|  |  | 合格性鉴定大纲 |  | R |
|  |  | 合格性鉴定报告 |  | R |
| 控制棒组件 | 销钉与连接柄部件指杆点焊 | 焊缝外观 |  | W |
|  |  | 焊缝完整性 |  | W |
|  |  | 合格性鉴定大纲 |  | R |
|  |  | 合格性鉴定报告 |  | R |

附表3产品合格性鉴定监督点的设置样例（不同燃料组件型号可进行项目适应性调整）

| 产品 | 项目 | 监督点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| UO2粉末 | 同位素、U总 | R |  |
|  | 杂质元素含量 | R |  |
|  | 水分含量 | R |  |
|  | 基体密度 | R |  |
|  | 松装密度、振实密度 | R |  |
|  | 粒度 | R |  |
|  | 比表面 | R |  |
|  | 氧铀比 | R |  |
|  | 合格性鉴定大纲 | R |  |
|  | 合格性鉴定报告 | R |  |
| 芯块 钆芯块 | 外观、清洁度、标识 | W |  |
|  | 同位素、U总 | R |  |
|  | 杂质元素含量 | R |  |
|  | 热稳定性 | R |  |
|  | 微观结构、晶粒度、气孔分布 | R |  |
|  | 氧铀比 | R |  |
|  | 几何密度 | R |  |
|  | 表面缺陷、粗糙度 | W、R |  |
|  | 几何尺寸 | W、R |  |
|  | 总氢 | R |  |
|  | 合格性鉴定大纲 | R |  |
|  | 合格性鉴定报告 | R |  |
| 燃料棒 含钆燃料棒 | 环焊缝外观、堵孔焊外观 | W |  |
|  | 外观、清洁度 | W |  |
|  | 焊上端塞后棒收缩量 | W |  |
|  | 合格性鉴定大纲 | R |  |
|  | 合格性鉴定报告 | R |  |
| 上、下管座单元件 | 上管座热处理 | R |  |
|  | 焊缝形状及位置 | W |  |
|  | 外观及清洁度、Y角及标识 | W |  |
|  | 生锈试验 | R |  |
|  | 尺寸 | R |  |
|  | 合格性鉴定大纲 | R |  |
|  | 合格性鉴定报告 | R |  |
| 定位格架 | 焊点、焊缝外观 | W |  |
|  | 焊点、焊缝尺寸 | W |  |
|  | 格架栅元功能 | W |  |
|  | 格架标识、清洁度 | W |  |
|  | 弯曲区域裂纹 | W |  |
|  | 翼的角度 | W |  |
|  | 外观及表面缺陷 | W |  |
|  | 合格性鉴定大纲 | R |  |
|  | 合格性鉴定报告 | R |  |
| 跨间搅混格架 | 焊点、焊缝外观 | W |  |
|  | 焊点、焊缝尺寸 | W |  |
|  | 格架栅元功能 | W |  |
|  | 格架标识、清洁度 | W |  |
|  | 弯曲区域裂纹 | W |  |
|  | 翼的角度 | W |  |
|  | 外观及表面缺陷 | W |  |
|  | 合格性鉴定大纲 | R |  |
|  | 合格性鉴定报告 | R |  |
| 骨架 | 焊点位置、焊点外观 | W |  |
|  | 胀接 | W |  |
|  | 外观、清洁度及标识 | W |  |
|  | 合格性鉴定大纲 | R |  |
|  | 合格性鉴定报告 | R |  |
| 燃料组件 | 外观、清洁度及标识 | W |  |
|  | 燃料棒下端部到下管座间距 | W |  |
|  | 导向管内异物 | W |  |
|  | 轴肩螺钉、套筒螺钉的扩胀 | W |  |
|  | 零部件标识、方位 | W |  |
|  | 抽插力 | W |  |
|  | 合格性鉴定大纲 | R |  |
|  | 合格性鉴定报告 | R |  |
| 压紧系统 | 焊缝完好性 | W |  |
|  | 标识、清洁度 | W |  |
|  | 合格性鉴定大纲 | R |  |
|  | 合格性鉴定报告 | R |  |
| 连接柄组装件 | 外观及清洁度、组件标识 | W |  |
|  | 焊点及焊缝外观 | W |  |
|  | 合格性鉴定大纲 | R |  |
|  | 合格性鉴定报告 | R |  |
| 控制棒组件 | 标识、清洁度及外观 | W |  |
|  | 销钉点焊 | W |  |
|  | 抽插力、功能检验 | W |  |
|  | 棒束位置及数量 | W |  |
|  | 合格性鉴定大纲 | R |  |
|  | 合格性鉴定报告 | R |  |
| 中子源组件 可燃毒物组件 阻流塞组件 | 标识、清洁度及外观 | W |  |
|  | 棒束检查、螺母位置 | W |  |
|  | 尺寸、销钉点焊 | W |  |
|  | 抽插力、功能检查 | W |  |
|  | 合格性鉴定大纲 | R |  |
|  | 合格性鉴定报告 | R |  |

附表4 实体见证项目和频率样例（不同燃料组件型号可进行项目适应性调整）

| 项目 | 内容 | 监造人员见证频率建议 |
| --- | --- | --- |
| UF6 | 包装完整性、样品颜色等。 | 100% |
| 芯块、钆芯块 | 外观、清洁度、富集度标识、芯块缺陷、芯块直径等。 | 10%（盘） |
| 燃料棒、含钆燃料棒 | 外观、清洁度、两端环焊缝直径和堵孔焊点形状。 | 10%（槽） |
| 上管座部件 | 外观、清洁度、标识、板弹簧销钉焊接状况、S孔直径、防错位孔直径、板弹簧内外边缘距离等。 | 10% |
| 下管座部件 | 外观、清洁度、标识、S孔直径及孔间距、定销焊点状况等。 | 10% |
| 端部格架 搅混格架 | 外观、清洁度、标识、焊点及焊缝质量、刚凸和弹簧表面上有无焊接飞溅、栅元尺寸、搅混翼和导向翼的角度及其根部有无裂纹、轮廓尺寸等。 | 10%（每个格架检验批） |
| 跨间搅混格架 | 外观、清洁度、标识、焊点及焊缝质量、刚凸表面有无飞溅、搅混翼和导向翼的角度及其根部有无裂纹、轮廓尺寸等。 | 10%（每个格架检验批） |
| 骨架 | 外观、清洁度、零部件标识和取向、格架焊点、胀形外观及尺寸、下管座与导向管配合状况、下管座R面垂直度等。 | 40% |
| 燃料组件 | 整体外观、清洁度、零部件的标识及其方向位置、钆棒（如果有）位置和数量、燃料棒下端与下管座的间距、S孔直径、控制棒组件及阻流塞组件抽插力、导向管和中子通量管内无异物、螺钉胀形状况等。 | 100% |
| 压紧系统 | 外观质量、清洁度、标识、焊缝质量等。 | 20% |
| 连接柄组装件 | 标识、外观、清洁度、焊点质量、弹簧座与拉紧螺杆头部间距、槽形区深度、弹簧座伸出连接柄柄体底面的高度。 | 20% |
| 控制棒、可燃毒物棒、二次中子源棒 | 外观、清洁度、棒标识和焊缝直径。 | 每槽 |
| 一次中子源棒组装 | 外观、清洁度、棒号、中子源源号、焊缝外观及焊缝直径。 | 100% |
| 中子源组件、可燃毒物组件、阻流塞组件 | 标识、外观、清洁度、销钉点焊质量、螺母位置、相关棒位置和数量、尺寸检查、功能检查等。 | 100% |
| 控制棒组件 | 标识及方位、外观、清洁度、销钉点焊质量、尺寸检查、重量检查、功能检查等。 | 100% |

附表5  UF6到厂检查记录表样例

| **电厂 |  |  | UF6到厂检查 |  |  |  |  | 用户 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 换料批 |  |  |
| 富集度 |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |
| 总体数量（罐、重量）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取样器号 |  |  |  | 容器号 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |
| 1 | 包装完整性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 样品数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 样品颜色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证人员 |  |  |  |  |  |  | 见证日期 |  |  |  |

附表6芯块实体见证记录样例

| **电厂 |  |  | □ 芯块 □ 可适应性修改其他类型芯块 |  |  |  | 用户 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 图纸、技术条件/版次 |  |  |  | 换料批 |  |  |  |
|  |  |  | 批号 |  |  |  | 总舟数 |  |  |  |
| 舟号 | 盘号 |  | 芯块直径（建议5组数据） |  | 舟号 | 盘号 |  |  | 芯块直径（建议5组数据） |  |
| 填表说明：建议每个抽检盘至少测5块芯块直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 见证内容 |  |  |  | 见证结果 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观质量、清洁度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 富集度标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 芯块直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 报废的芯块缺陷名称及数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发现问题 及处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证人员 |  |  |  |  |  | 见证日期 |  |  |  |  |

附表7 燃料棒实体见证记录表样例

| **电厂 |  |  | □ 燃料棒 □ 其他类型燃料棒适应性修改 |  |  |  |  | 用户 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 图纸、技术条件/版次 |  |  |  |  | 换料批 |  |  |  |  |
| 组号 |  |  | 槽号 | 数量 |  | 组号 |  |  |  | 槽号 |  | 数量 |
| 序号 | 见证内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 见证结果 |  |  |
| 1 | 外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 清洁度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 环焊缝外部缺陷与氧化色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 环焊缝直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 堵孔焊点外部缺陷与氧化色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 燃料棒表面缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发现问题 及处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证人员 |  |  |  |  |  |  | 见证日期 |  |  |  |  |  |

附表8  上管座部件实体见证记录表样例

| **电厂 |  |  | 上管座部件 |  |  |  | 用户 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 图纸、技术条件/版次 |  |  |  | 换料批 |  |  |  |
| 见证范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检件 标识号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 见证内容 |  |  |  |  |  |  | 见证结果 |  |  |
| 1 | 标识号及其位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 清洁度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 板簧顺序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 弹簧销钉焊接状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | S孔直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 板簧内外边缘距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 防错位孔直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发现问题 及处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证人员 |  |  |  |  |  | 见证日期 |  |  |  |  |

附表9下管座部件实体见证记录表样例

| **电厂 |  |  | 下管座部件 |  |  |  | 用户 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 图纸、技术条件/版次 |  |  |  | 换料批 |  |  |  |
| 见证范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检件 标识号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 见证内容 |  |  |  |  |  |  | 见证结果 |  |  |
| 1 | 标识号及其位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 清洁度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | S孔径及其相对位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防屑板固定销焊点状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 轴肩螺钉胀型孔状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发现问题 及处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证人员 |  |  |  |  |  | 见证日期 |  |  |  |  |

附表10端部格架实体见证记录表样例

| **电厂 |  |  | 端部格架 |  |  |  | 用户 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 图纸、技术条件/版次 |  |  |  | 换料批 |  |  |  |
| 见证范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检件 标识号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 见证内容 |  |  |  |  |  |  | 见证结果 |  |  |
| 1 | 标识号及其位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外观质量、清洁度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 焊点、焊缝质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 限位突起/刚性突起间距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | A焊点尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 弹簧及刚凸表面有无飞溅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 导向翼角度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 格架轮廓尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发现问题 及处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证人员 |  |  |  |  |  | 见证日期 |  |  |  |  |

附表11 搅混格架实体见证记录表样例

| **电厂 |  |  | 搅混格架 |  |  |  | 用户 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 图纸、技术条件/版次 |  |  |  | 换料批 |  |  |  |
| 见证范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检件 标识号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 见证内容 |  |  |  |  |  |  | 见证结果 |  |  |
| 1 | 标识号及其位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外观质量、清洁度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 焊点、焊缝质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 限位突起/刚性突起间距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | A焊点尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 弹簧及刚凸表面有无飞溅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 搅混翼和导向翼角度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 搅混翼根部是否有裂纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 格架轮廓尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发现问题 及处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证人员 |  |  |  |  |  | 见证日期 |  |  |  |  |

附表12 跨间搅混格架实体见证记录表样例

| **电厂 |  |  | 跨间搅混格架 |  |  |  | 用户 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 图纸、技术条件/版次 |  |  |  | 换料批 |  |  |  |
| 见证范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检件 标识号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 见证内容 |  |  |  |  |  |  | 见证结果 |  |  |
| 1 | 标识号及其位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外观质量、清洁度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 焊点、焊缝质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 边、角栅元尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 刚凸外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 搅混翼和导向翼角度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 搅混翼根部是否有裂纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 格架轮廓尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发现问题 及处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证人员 |  |  |  |  |  | 见证日期 |  |  |  |  |

附表13骨架实体见证记录表样例

| **电厂 |  |  | 骨架 |  |  |  | 用户 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 图纸、技术条件/版次 |  |  |  | 换料批 |  |  |
| 见证范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检件的标识号 |  |  |  |  | 抽检件的标识号 |  |  |  |  |
| 序号 | 见证内容 |  |  |  |  |  | 见证结果 |  |  |
| 1 | 文件与实物一致性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外观质量、清洁度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 零部件取向和标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 格架焊点质量及位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 胀形外观及尺寸检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 下管座与导向管配合状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 下管座R面垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发现问题 及处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证人员 |  |  |  |  |  | 见证日期 |  |  |  |

附表14 燃料组件实体见证记录表样例

| **电厂 |  |  | 燃料组件 |  |  |  | 用户 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 图纸、技术条件/版次 |  |  |  | 换料批 |  |  |
| 标识号 |  |  | 含钆棒 数量 | 零部件标识号 |  |  |  |  | RCCA插入力 （单位：N） |
|  |  |  |  | 上管座 | 下管座 | 骨架 |  |  |  |
| 序号 | 见证内容 |  |  |  |  |  |  | 见证结果 |  |
| 1 | 文件与实物的一致性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外观质量、清洁度、标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 零部件取向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 燃料棒下端与下管座的间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RCCA插入力（不超过**N） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 阻流塞组件插入力（不超过**N） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | S孔直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 螺钉胀形状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 导向管内有无异物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发现问题 及处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证人员 |  |  |  |  |  | 见证日期 |  |  |  |

附表15  压紧系统实体见证记录表样例

| **电厂 |  |  | 压紧系统 |  |  |  | 用户 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 图纸、技术条件/版次 |  |  |  | 换料批 |  |  |
| 见证范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检件的标识号 |  |  | 对应的组件标识号 |  | 抽检件的标识号 |  |  | 对应的组件标识号 |  |
| 序号 | 见证内容 |  |  |  |  |  |  | 见证结果 |  |
| 1 | 标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外观、毛刺、清洁度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 焊缝完好性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 尺寸检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 各零件取向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发现问题 及处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证人员 |  |  |  |  |  | 见证日期 |  |  |  |

附表16 连接柄组装件实体见证记录表样例

| **电厂 |  |  | 连接柄组装件 |  |  |  | 用户 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 图纸、技术条件/版次 |  |  |  | 换料批 |  |  |
| 见证范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检件的标识号 |  |  | 对应的组件标识号 |  | 尺寸①实测值 （单位：mm） |  |  | 尺寸②实测值 （单位：mm） |  |
| 序号 | 见证内容 |  |  |  |  |  |  | 见证结果 |  |
| 1 | 标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外观、清洁度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 拉紧杆焊点质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 弹簧座与拉紧螺杆头部间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 尺寸①：槽形区深度（**mm±**mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 尺寸②：弹簧座伸出连接柄柄体底面的高度（**mm±**mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发现问题 及处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证人员 |  |  |  |  |  | 见证日期 |  |  |  |

附表17  相关组件棒实体见证记录表样例

| **电厂 |  |  | □控制棒（黑棒） □控制棒（灰棒） □可燃毒物棒 □二次中子源棒 |  |  |  | 用户 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 换料批 |  |  |
|  |  |  | 图纸、技术条件/版次 |  |  |  |  |  |  |
| 组号（或批号） |  |  |  | 槽号 |  |  |  | 数量（支） |  |
| 序号 | 见证内容 |  |  |  |  |  |  | 见证结果 |  |
| 1 | 外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 清洁度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 棒标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 焊缝直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发现问题 及处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证人员 |  |  |  |  |  | 见证日期 |  |  |  |

附表18  一次中子源棒组装见证记录表样例

| **电厂 |  |  | 一次中子源棒组装 |  |  | 用户 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 换料批 |  |  |
| 容器号 |  |  | 棒号 | 中子源源号 |  |  | 备注 |  |
| 序号 | 见证内容 |  |  |  |  |  | 见证结果 |  |
| 1 | 外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 清洁度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 焊缝外观 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 焊缝直径 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发现问题 及处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证人员 |  |  |  |  | 见证日期 |  |  |  |

附表19  阻流塞组件实体见证记录表样例

| **电厂 |  |  | 阻流塞组件 |  |  |  |  | 用户 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 图纸、技术条件/版次 |  |  |  |  | 换料批 |  |  |
| 标识号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 见证内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 见证结果 |
| 1 | 标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外观、清洁度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 棒束检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 螺母超出外缘＜**mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 销钉点焊质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 检验规检查插入力（阻流塞组件应依靠自身重量顺利通过检验规直至阻流塞棒的缩颈段为止） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发现问题 及处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证人员 |  |  |  |  |  |  | 见证日期 |  |  |  |

附表20  一次中子源组件实体见证记录表样例

| **电厂 |  |  | 一次中子源组件 |  |  |  | 用户 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 图纸、技术条件/版次 |  |  |  | 换料批 |  |  |
| 标识号 |  |  |  |  | 插入力实测值（单位：N） |  |  |  |  |
| 序号 | 见证内容 |  |  |  |  |  |  | 见证结果 |  |
| 1 | 标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外观、清洁度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 棒束检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 螺母超出外缘＜*mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 销钉点焊质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 组件检验规检查插入力（阻流塞棒未插入时应小于*N，阻流塞棒插入时应小于*N） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发现问题 及处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证人员 |  |  |  |  |  | 见证日期 |  |  |  |

附表21 二次中子源组件实体见证记录表样例

| **电厂 | 二次中子源组件 |  | 用户 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 图纸、技术条件/版次 |  | 换料批 |  |
| 标识号 |  | 插入力实测值（单位：N） |  |  |
| 序号 | 见证内容 |  | 见证结果 |  |
| 1 | 标识 |  |  |  |
| 2 | 外观、清洁度 |  |  |  |
| 3 | 棒束检查 |  |  |  |
| 4 | 螺母超出外缘＜*mm |  |  |  |
| 5 | 销钉点焊质量 |  |  |  |
| 6 | 组件检验规检查插入力（阻流塞棒未插入时应小于*N，阻流塞棒插入时应小于*N） |  |  |  |
| 发现问题 及处理 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 见证人员 |  | 见证日期 |  |  |

附表22  可燃毒物组件实体见证记录表样例

| **电厂 |  |  | 可燃毒物组件 |  |  |  | 用户 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 图纸、技术条件/版次 |  |  |  | 换料批 |  |  |
| 标识号 |  |  | 插入力实测值 （单位：N） |  | 标识号 |  |  | 插入力实测值 （单位：N） |  |
| 序号 | 见证内容 |  |  |  |  |  |  | 见证结果 |  |
| 1 | 标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外观、清洁度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 棒束检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 螺母超出外缘＜*mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 销钉点焊质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 组件检验规检查插入力（阻流塞棒未插入时应小于*N，阻流塞棒插入时应小于*N） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发现问题 及处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证人员 |  |  |  |  |  | 见证日期 |  |  |  |

附表23 控制棒组件实体见证记录表样例

| **电厂 |  |  | 控制棒组件 |  |  |  | 用户 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 图纸、技术条件/版次 |  |  |  | 换料批 |  |  |
| 标识号 |  |  | 插入力实测值 （单位：N） |  | 标识号 |  |  | 插入力实测值 （单位：N） |  |
| 序号 | 见证内容 |  |  |  |  |  |  | 见证结果 |  |
| 1 | 标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外观、清洁度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 销钉点焊质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 棒束的位置和数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 插入力（＜*N）、功能检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发现问题 及处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证人员 |  |  |  |  |  | 见证日期 |  |  |  |

附表24   合格性鉴定监督表样例

| 鉴定项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 |  | 鉴定类别 |  | 鉴定时间 |  | 鉴定单位 |  |  | 鉴定大纲编号 |
|  |  | □工艺 □产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督内容 |  |  |  |  |  | 监督结果 |  |  | 备注 |
| 操作人员的上岗证或操作资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场文件是否完整（鉴定大纲、参数卡、流通卡等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用设备、量具是否在检定有效期内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用材料品种、规格和质量是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作是否符合鉴定流通卡和鉴定参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 禁用材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样 | 试样名称 |  | 图号或放行单号 |  | 数量 |  | 设备 及 工装 | 设备、工装名称 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 见证结论 |  |  |
| 监督日期 |  |  |  |  | 见证人签名 |  |  |  |  |

填表说明：监督结果符合要求填写“C”，不符合要求填写“NC”；无内容填写“/”。

附表25  燃料组件装箱见证记录表样例

| **电厂 |  | 燃料组件装箱 |  |  | 用户 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 换料批 |  |  |  |  |  |  |
| 容器号 |  |  |  |  | 加速度计 编号 |  |  | 4g |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6g |  |  |  |
| 左 侧 | 燃料组件 |  |  | 右 侧 |  | 燃料组件 |  |  |  |  |  |
|  | 相关组件 |  |  |  |  | 相关组件 |  |  |  |  |  |
|  | 重量 |  | kg |  |  | 重量 |  |  | kg |  |  |
| 序号 | 见证内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见证结果 |
| 1 | 操作人员资格；使用文件的齐全及有效性；力矩扳手、加速度计经过校准；吊具、索具等设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 运输容器检查：清洁度（无异物、油污或灰尘）；具有使用合格证；管座、格架紧固处衬垫无过剩粘胶；上管座和相关组件紧固系统、垫块和支架是否处于良好状态；铺板、缓冲件、快拔销子及螺栓等附件是否完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 燃料组件检查：清洁度、标识及外观质量；管座（无划伤、碰伤、毛刺或其它损伤）；格架及燃料棒（无变形、撞击、沟槽或其它损伤） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 相关组件的配插：标识及外观（清洁度、损伤等）；配插方位正确并到位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 加速度计检查：编号检查；校正日期有效；电阻检测；不是处于“断开”位置（即：红色指针看不见） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 组件装入过程检查：燃料组件“Y”角在支撑底座固定角一边；燃料组件放置在竖直支撑框上的过程和提升力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 容器合盖前的检查：清洁度；塑料防护罩完好（折面在上管座里端，开口位置在中心）；目视燃料棒与上下管座的间距，无窜棒现象；夹紧框架及其上的压紧块正确安装在每个格架表面上；支撑座上的固定起重螺杆正确安装并锁紧；加速度计不在“断开”位置，有封条；螺母和背帽是否都已拧紧；干燥剂是否放置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 容器合盖检查：容器喉部连接件的位置良好；所有螺栓锁紧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 容器合盖后的检查：放射性标记；容器铅封；容器密封性试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证人员 |  |  |  |  |  |  | 见证日期 |  |  |  |  |

附表26 相关组件单独装箱见证记录表样例

| **电厂 |  | 相关组件单独装箱 | 用户 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 换料批 |  |  |  |
| 阻流塞组件单独装箱： 大箱号; 小箱号; 阻流塞组件号; #### 大箱号; #### 小箱号; #### 阻流塞组件号. 控制棒组件、可燃毒物组件、中子源组件单独装箱： 组件名称; 组件标识号; 箱号. |
| 序号 | 见证内容 |  |  |  |  | 见证结果 |
| 1 | 操作人员资格；使用文件的齐全及有效性；吊具、索具等设备状态 |  |  |  |  |  |
| 2 | 箱子检查：标识号、清洁度（无异物、油污或灰尘），箱子是否完好 |  |  |  |  |  |
| 3 | 相关组件检查：标识、清洁度及外观质量 |  |  |  |  |  |
| 4 | 相关组件装入过程监督 |  |  |  |  |  |
| 5 | 箱子合盖后检查：锁紧，铅封 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 见证人员 |  |  | 见证日期 |  |  |  |

附表27  燃料组件运输容器捆绑和装车见证记录表样例

| **电厂 |  | 燃料组件运输容器 捆绑和装车 | 用户 |  |  | 换料批 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 运输方式 |  |  | □火车 □汽车 |  |  |
| 集装箱号： 车厢/牌号：; 容器号：; 容器号：. 容器号：; 容器号：. 集装箱号： 车厢/牌号：; 容器号：; 容器号：. 容器号：; 容器号：. 集装箱号： 车厢/牌号：; 容器号：; 容器号：. 容器号：; 容器号：. 集装箱号： 车厢/牌号：; 容器号：; 容器号：. 容器号：; 容器号：. 集装箱号： 车厢/牌号：; 容器号：; 容器号：. 容器号：; 容器号：. |
| 序号 | 见证内容 |  |  |  |  |  | 见证结果 |  |
| 1 | 操作人员资格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 文件的有效性和适应性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 容器吊装过程是否有碰撞（容器装入集装箱） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 捆绑是否符合要求（捆绑方法：张力） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 集装箱吊装过程是否有碰撞（集装箱装车） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证人员 |  |  |  | 见证日期 |  |  |  |  |

附表28  随机监督记录表样例

| 监督对象 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监督内容 |  |  |  |  | 监督结果 |
| 1 | 操作人员是否具有相应资质 |  |  |  |  |  |
| 2 | 使用设备、量具是否在有效期内 |  |  |  |  |  |
| 3 | 现场文件是否完整、适用 |  |  | 操作规程 |  |  |
|  |  |  |  | 检验规程 |  |  |
|  |  |  |  | 参数表 |  |  |
|  |  |  |  | 流通卡 |  |  |
| 4 | 操作过程是否符合规程要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 使用的工艺参数是否在鉴定参数范围内 |  |  |  |  |  |
| 6 | 现场是否保持清洁 |  |  |  |  |  |
| 7 | 岗位记录是否齐全、清晰 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 发现问题及处理 |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员 |  |  |  |  | 监督日期 |  |