《压水堆核电厂低速摆动自润滑向心关节轴承规范》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本标准制订任务由中国核能行业协会文件（核协科函[2020]453号）《关于《压水堆核电厂燃料和相关组件焊接规范 第1部分：锆合金零部件激光焊》等41项团体标准通过立项审批的通知》下达，由上海核工程研究设计院有限公司主编，浙江长盛滑动轴承股份有限公司和上海材料研究所参编，计划于2022年3月完成本项目。

2、主要工作过程

## 2.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、征求意见稿编写阶段、送审稿编写阶段和报批稿编写阶段。

## 2.2 前期准备（2017年1月-2019年12月）

主要任务是开展标准体系需求分析，调研向心关节轴承在核电行业的应用情况和标准现状，归纳总结相关科研成果和工程经验，编写形成标准草案（工作组讨论稿）。

经调研，关节轴承在核电站主设备支承件中得到了较早地应用，主要利用关节轴承的调心功能，来满足主设备热胀移动和保持载荷传递。我国内第一座核电站秦山一厂主设备支撑用关节轴承，是由上海核工程研究设计院主设备支撑设计者自行设计，并有承担主设备支撑制造厂自行研发制造，其内外圈大多均采用42CrMo合金钢，部分产品表面涂覆二硫化钼，但对轴承的实际性能没有明确规定和测试。自引进大亚湾核电站后，主设备支撑用关节轴承开始选用专业关节轴承的标准产品。随着我国关节轴承制造能力的加强，我国核电站主设备支撑用关节轴承也从选用进口产品逐渐转化为选用国内制造的标准产品，或由主设备支撑设计者根据主设备支撑材料要求，规定主设备支撑用关节轴承材料要求，规定材料和尺寸精度有专业关节轴承制造厂专门制造。由于长期以来，轴承不属于ASME BPVC-III管辖的物项，关节轴承的性能要求未进行严格的规定，在役检查中也难以发现问题。引进AP1000后，蒸汽发生器支撑采用了高价进口的RBC轴承，通过仿真分析和试验手段对轴承的性能进行验证。

向心关节轴承是滑动轴承，但世界各国主要生产者都是滚动轴承制造厂。国际标准化组织也将其归为滚动轴承技术委员会负责。我国关节轴承的标准化工作与轴承工业的建设和发展基本同步，大致可分为三个阶段：第一阶段为1949年~1957年，主要以采用原苏联标准为主。第二阶段为1958年~1982年，主要由轴承行业归口所洛阳轴承研究所负责组织。1964年首批发布的滚动轴承40项标准中，关节轴承就占有一席之地。第三阶段为1983年至今，主要由标准化技术委员会归口负责轴承行业的标准化工作。1983年成立了轴承行业标委会，1987年成立了全国滚动轴承标委会，1995年合并为全国滚动轴承标委会。全国滚动轴承标准化技术委员会（CSBTS/TC98）与国际标准化组织ISO/TC4对应。目前我国已将ISO/TC4/SC7发布的5项标准全部转化为国家标准，并根据我国关节轴承的实际生产情况，先后制定了15个不同级别的关节轴承标准，详见表2.2-1。

表2.2-1 关节轴承标准清单

| 序号 | ISO标准编号及名称 | 我国标准编号及名称 | 采标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ISO 6811：1998 关节轴承 词汇 | GB/T 3944-2002 关节轴承 词汇 | 等同 |
| 2 | ISO 12240-1：1998 关节轴承 第1部分：向心关节轴承 | GB/T 9163-2001 向心关节轴承 | 等效 |
| 3 | ISO 12240-2：1998 关节轴承 第2部分：角接触关节轴承 | GB/T 9164-2001 角接触关节轴承 | 等效 |
| 4 | ISO 12240-3：1998 关节轴承 第3部分：推力关节轴承 | GB/T 9162-2001 推力关节轴承 | 等效 |
| 5 | ISO 12240-4：1998 关节轴承 第4部分：杆端关节轴承 | GB/T 9161-2001 杆端关节轴承 | 等效 |
| 6 | —— | GB/T 304.1-2002 关节轴承 分类 | ISO暂无对应标准 |
| 7 | —— | GB/T 304.2-2002 关节轴承 代号方法 |  |
| 8 | —— | GB/T 304.3-2002 关节轴承 配合 |  |
| 9 | —— | GB/T 304.9-2008 关节轴承 通用技术规则 |  |
| 10 | —— | GB/T 12765-1991 关节轴承 安装尺寸 |  |
| 11 | —— | JB/T 8565-2010 关节轴承 额定动载荷与寿命 |  |
| 12 | —— | JB/T 8567-2010 关节轴承 额定静载荷 |  |
| 13 | —— | JB/T 8879-2001 关节轴承 通用技术条件 |  |
| 14 | —— | JB/T 10858-2008 关节轴承 静载荷试验规程 |  |
| 15 | —— | JB/T 10860 关节轴承 动载荷与寿命试验规程 |  |

为编写形成标准草案（工作组讨论稿），项目组主要收集整理了以下资料：1）ZB01重大专项科研成果：根据根据大型先进压水堆核电站重大专项下的蒸汽发生器支撑用球铰研制（课题编号：ZB01K09W22）成果，确定了大载荷的低速摆动自润滑向心关节轴承的材料、结构设计、性能要求和检验方法等关键技术要求，这部分资料构成了本标准的主要框架；同时重大专项中测得的摩擦系数、磨损量、温升等试验结果数据可用于佐证本标准中的性能要求是否合理。2）CAP1000/ CAP1400文件资料：收集整理了CAP1000/CAP1400项目的主设备支撑设计温度，水化学、辐照等工作环境条件以及主系统升降温循环次数等资料，作为确定轴承液体浸泡试验水化学条件、摆动试验次数的依据。3）相关标准规范：除了3.1节中所列的与本标准直接相关的标准外，还收集了GJB 5502-2005《低速摆动自润滑向心关节轴承规范》、NB/T 20010.14-2010《压水堆核电厂阀门第14部分：柔性石墨填料技术条件》、NB/T 20133.3-2012《压水堆核电厂设施设备防护涂层规范第3部分：涂层系统受γ射线辐照影响的试验方法》、JB/T 9580《碳石墨 产品分类及型号编制方法》等参考标准。

根据前期工作分析结果，结合GB/T 20001.10对产品标准的编写要求，确定了本标准的最初框架结构为：范围，规范性引用文件，术语和定义，要求，检验方法，检验规则，标识和清洁，包装、运输、贮存和维护等要求。

## 2.3 征求意见稿编写（2020年1月-2021年6月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的工作组讨论稿。在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题征求了有关单位的意见，并对该工作组讨论稿进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。标准征求意见稿编制期间主要工作如下：

2020年6月，本标准制订项目通过了中国核能行业协会组织的立项评审，标准名称确定为《压水堆核电厂低速摆动自润滑向心关节轴承规范》。

2020年9月，中国核能行业协会正式发函通知《压水堆核电厂低速摆动自润滑向心关节轴承规范》通过了立项评审。

2020年11月，完成了工作组的组建，讨论形成了工作计划。

2021年6月，工作组先后在上海和嘉善召开了《压水堆核电厂低速摆动自润滑向心关节轴承规范》讨论会。标准编写人员及相关专业人员对标准内容进行了逐段和逐句的认真讨论，对标准的术语、标记代号、技术要求和试验方法等提出了具体的修改意见和建议。

2021年6月，工作稿经讨论后，进一步完善了规范性引用文件，并最终形成征求意见稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

| 序号 | 类型 | 单位名称 | 工作内容 | 工作组成员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主编单位 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 牵头编写标准草案，组织工作组对标准内容进行讨论和修改，参加标准的评审会 | 蒋运友、施永兵、关岭松、夏栓、武心壮 |
| 2 | 参编单位 | 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 | 参加标准草案的编写 | 樊学峰、陆忠泉 |
| 3 | 参编单位 | 上海材料研究所 | 参加标准草案的编写 | 王文东、王飞 |

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的制订符合核电行业设备鉴定的原则，本着先进性、科学性、合理性、实用性和可操作性的原则来进行本标准的制定工作。

（1）科学性

本标准是对关节轴承相关国家标准、行业标准在核电领域中的深化，针对核电厂环境和工作条件的特殊性，依托先进压水堆和高温气冷堆国家科技重大专项课题，进行了大量试验验证工作；同时，本标准立足于我国既有的关节轴承相关标准基础上，优先采用国内的成熟标准，确保各项要求的科学性、合理性和可操作性。

（2）实用性

本标准针对核电用关节轴承的检验方法、检验规则以及标识、清洁、包装、运输、贮存和维护的一般要求建立规范，促进核电用轴承采购、制造、检验、验收等活动的标准化，减少各项活动的主观性、随意性，从而达到提高核电用关节轴承制造过程中的质量管控水平的目的，提高核电用轴承的质量可靠性。

2、标准主要内容的依据

2.1 材料及热处理

### 2.1.1 要求

规定了轴承内、外套圈的金属材料以及石墨固体润滑材料的要求，并对包括固体润滑材料在内的非金属材料规定了杂质元素含量要求。

其中ZB01重大专项中选用的石墨为高纯石墨，灰分不超过30ppm，按照JB/T 9580其产品型号为G1。按照JB/T 9580中的说明，G1类高纯石墨机械强度高、纯度高、耐高温、抗氧化、结构细密、导热和导电，主要用作光谱分析等。本标准建议采用机械用碳类，应符合JB/T 2934要求，该石墨机械强度高、耐磨性好，更适合机械密封、轴承等耐磨材料。

石墨经受规定的γ辐照试验后，力学性能变化不超过8%，该要求主要参照NB/T 20010.14-2010《压水堆核电厂阀门第14部分：柔性石墨填料技术条件》中3.2.2条，并且ZB01重大专项的试验结果也满足该条要求。

杂质元素含量要求采纳了URD第III卷第5章5.2.8条。

### 2.1.2 检验方法

合金钢和不锈钢材料的理化检验方法采用NB/T 20004规定，基本上是国内常用的标准，部分标准在CAP1000/CA1400项目中已有所应用。

ASTM B505 C96900HT为铜合金铸件，其理化检验方法参考GB/T 13819-2013《铜及铜合金铸件》中的规定。

石墨材料的理化检验方法直接采纳JB/T 2934的规定。

石墨的耐辐照试验方法是在总结AP1000和ZB01重大专项的经验基础上形成的，其中累计剂量5×105Gy取CAP1000/CAP1400项目安全壳内除压力容器隔间外其余房间的包络值，包括了正常运行和事故工况下的辐照剂量；最低剂量率取自NB/T 20133.3-2012《压水堆核电厂设施设备防护涂层规范第3部分：涂层系统受γ射线辐照影响的试验方法》5.2.2节，可包络CAP1000/CAP1400项目LOCA事故后安全壳气空间的γ射线剂量率。

2.2 尺寸公差、径向游隙和表面粗糙度

轴承的尺寸、公差、径向游隙和表面粗糙度均直接采纳GB/T 9163中的要求，相关检验方法直接采纳GB/T 304.9中的规定。

2.3 性能

### 2.3.1 要求

本条规定的性能要求与标准中5.8条规定的性能试验一一对应，具体说明如下：

1）在需要进行的试验项目方面，摆动试验、液体浸泡试验和浸泡后的摆动试验参考了AP1000以及ZB01重大专项中已经经过验证的办法；

2）常温下800周和高温下10周均在AP1000的基础上留了一定的余量，与ZB01重大专项保持一致，也能覆盖CAP1000及CAP1400项目主系统设计说明书规定的设备热循环600次；

3）常温下的摩擦系数、温升、磨损量是依据是JB/T 10860《关节轴承 动载荷与寿命试验规程》确定的，摩擦系数0.25低于AP1000要求的0.35以及ZB01重大专项要求的0.3，与SKF公司的要求一致，ZB01重大专项的试验数据表明0.25的摩擦系数是可以达到的；

4）高温下的摆动试验，摩擦系数要求不超过0.25，并且与常温下的记录值增大不得超过20%，该要求是参考ZB01重大专项摩擦系数不超过0.3的限值要求自行确定的，ZB01重大专项的试验数据表明该要求可以满足；

5）1.1倍额定载荷下的超载试验，是参考GJB 5502-2005《低速摆动自润滑向心关节轴承规范》中的额定静载荷试验并根据AP1000要求设计载荷留取10%的余量确定的，在AP1000和ZB01重大专项中均未进行过该项试验，而是通过仿真分析来证明的。

### 2.3.2 检验方法

所有摆动试验为动载荷试验，按照JB/T 10860《关节轴承 动载荷与寿命试验规程》执行；超载试验为静载荷试验，按照JB/T 10858《关节轴承 静载荷试验规程》执行。

液体浸泡试验条件取CAP1000/CAP1400项目安全壳内事故工况水淹时的水化学数据。

2.4 表面处理

规定了轴承滑动接触表面的表面处理要求，其中涂覆石墨干膜润滑剂是沿用AP1000和ZB01重大专项的要求；涂敷二硫化钼干膜润滑剂是GB/T 304.9中的要求，该表面处理方法目前在关节轴承中应用较广，二代加的核电中也有应用，因此在本标准中也予以考虑。

当套圈采用低合金钢时，不建议涂覆二硫化钼。该要求的依据是NUREG-0800的3.13节，认为二硫化钼可能加速低合金钢的腐蚀。

2.5 外观质量

规定了轴承上不允许的裂纹、锈蚀等可能影响轴承结构强度的缺陷，以及工作表面上划痕等可能影响轴承摩擦磨损性能的缺陷，参考了GB/T 304.9中的要求。并根据镶嵌石墨自润滑轴承的结构特点，增加了润滑材料与套圈的紧密结合的定性要求。

2.6 残磁

轴承的残磁要求和方法均直接采纳GB/T 304.9中的规定。

2.7 额定载荷计算

轴承的额定载荷计算方法直接采纳GB/T 304.9中的规定。

2.8 其它要求

根据AP1000项目及ZB01重大专项实施过程中的经验，规定了不允许采用焊接结构以及剖分式外圈的装配定位要求。

2.9 检验规则

在制定核电用关节轴承的检验规则时，参考了GJB 5502-2005《低速摆动自润滑向心关节轴承规范》，并结合核电产品的特点，将轴承的检验分为型式检验和产品出厂检验，并分别规定了检验时机、检验项目、受检样品数量和合格判据。

在具体制定出厂检验规则时，在GB/T 304.9和GJB 5502-2005的基础上进行了部分调整，以对核电用向心关节轴承更具有针对性。

3、解决的主要问题

安装在主设备支撑上的关节轴承，允许支承件随着主回路的热胀适当偏转，避免支撑系统产生过大的约束载荷，其性能关系着主设备支撑的安全性和可靠性。 这些关节轴承位于安全壳内，应能满足高温、高湿、辐照、腐蚀、粉尘等环境和工作条件的要求，且有较长的维护周期。

但是，针对核电用途的关节轴承，其产品要求和检测没有行业统一标准，通常由核电机械设计人员自行设计或选用商品级轴承，是否满足核电的环境和工作条件没有经过充分的试验验证；同时，关节轴承安装嵌入结构件中，在役检查中也难以发现问题。

针对上述问题，有必要制定适用于核电厂环境和工作条件的关节轴承标准，规定关节轴承的技术要求（包括材料、尺寸公差、表面处理、性能、外观质量等）、检验方法、检验规则以及标识、清洁、包装、运输、贮存和维护的一般要求，促进核电用轴承采购、制造、检验、验收等活动的标准化，有利于制造过程中的质量控制，提高核电用轴承的质量可靠性和一致性。

# 三、主要试验（或验证）情况

本标准制订过程中将根据设计需求以及工艺可行性，针对轴承选材的合理性、检验方法的可实施性，以及额定载荷计算方法的适用性等关键环节开展研究，并完成相关试验。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准有助于推动各核电设计单位形成统一的技术要求，促进核电用轴承采购、制造、检验、验收等活动的标准化，降低采购成本，有利于制造过程中的质量控制，提高核电用轴承的质量可靠性和一致性。

# 六、与国际、国外对比情况

目前我国已将ISO/TC4/SC7发布的5项标准全部转化为国家标准，并根据我国关节轴承的实际生产情况，先后制定了15个不同级别的关节轴承标准，具体是GB/T 3944、GB/T 9161~9164、GB/T 304.1~ GB/T 304.3、GB/T 304.9、GB/T 12765、JB/T 8565、JB/T 8567、JB/T 8879、JB/T 10858、JB/T 10860。但这些标准中没有针对核电的环境和工作条件，明确辐照、液体浸泡、磨损等检测要求。本标准是对我国关节轴承标准的有益补充。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准将在不违反相关法律法规、国家、行业和地方的已有标准的基础上，提出对核电厂主设备支撑用关节轴承更具指导意义的团体标准，本标准是对国家标准、能源行业标准中相关标准在核电领域中的深化。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准是团体标准，是用于核电用关节轴承的设计、选料、制造等的基本参考规范。宣贯的范围应包括核电厂核电设计科研院所、核电用关节轴承制造单位、采购单位等，可采取学习、讨论、交流等贯标措施。

标准发布后，上海核工程研究设计院有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。