ICS 77.140.60

H44

团体标准

T/CNEA XXX.XX—XXXX

国产核级管道材料疲劳裂纹扩展性能模型（征求意见稿）

Fatigue Crack Growth Rate Model for Domestic Piping Material for Nuclear Power Plant

2022 - 06 - 28发布

2022 - 07 - 01实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 材料疲劳裂纹扩展速率曲线	2

5 国产奥氏体不锈钢管道材料疲劳裂纹扩展速率曲线	2

6 国产低合金钢管道材料疲劳裂纹扩展速率曲线	3

附录A 国产奥氏体不锈钢材料疲劳裂纹扩展速率模型测试验证	5

附录B  国产低合金钢材料疲劳裂纹扩展速率模型测试验证	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020的规定起草。

本文件起草单位：上海核工程研究设计院有限公司

本文件起草人：张旭、梁兵兵、殷海峰、陈杰、陈轩、戴扬、袁新宇、邹建荣、祁涛

考虑到本文件中的某些条款可能涉及专利，中国核能行业协会不负责对任何该类专利的鉴别。

本文件为首次发布。

国产核级管道材料疲劳裂纹扩展性能模型（征求意见稿）

范围

本文件规定了国产核级管道材料空气环境中疲劳裂纹扩展性能模型，主要包括用于核级管道的国产奥氏体不锈钢材料和低合金钢金属材料，本标准建立了开展国产核级管道疲劳裂纹扩展分析所需的材料性能的计算模型和公式。

（a）标准覆盖的材料分为两类：锻造奥氏体不锈钢及其对应的焊接材料、低合金钢及其对应焊接金属材料。

（b）覆盖的金属温度范围为：奥氏体不锈钢及其对应的焊接材料室温至325℃、低合金钢及其对应焊接金属材料室温至280℃。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6398-2007  金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

裂纹深度 a  Crack Depth，a

表征材料在循环载荷下裂纹缺陷扩展的长度，单位mm。

疲劳裂纹扩展速率常数C  Constant for Fatigue Crack Growth Rate， C

由试验拟合获得的疲劳裂纹扩展速率常数， (mm/cycle)(MPa√m)-2.25。

疲劳裂纹扩展速率da/dN  Crack Groeth Rate，da/dN

载荷循环一次的疲劳裂纹扩展量，本标准中表示为裂纹尖端应力强度因子范围△K的函数，单位mm/cycle。

最大应力强度因子Kmax  Maximum Stress Intensity Factor Kmax

- 对应于最大力的应力强度因子，并随裂纹长度的增长而变化，单位MPa·m0.5。

最小应力强度因子Kmin，Minimum Stress Intensity Factor Kmin

- 当载荷比R大于或等于零时对应于最小力的应力强度因子；当力比R小于零时取为零，单位MPa·m0.5。

应力强度因子范围△K ，Stress Intensity Factor Range

- 最大与最小应力强度因子值之差，即: △K =Kmax-Kmin

载荷比R, Load Ratio R

- 在一个应力循环内计算的应力强度因子（最小和最大）的代数比,即R= Kmin /Kmax。

应力强度因子范围门槛值△Kth，Threshold Stress Intensity Factor Range △Kth

疲劳裂纹扩展速率接近于零或裂纹起始扩展时所对应的裂纹尖端应力强度因子范围。

材料疲劳裂纹扩展速率曲线

材料的疲劳裂纹扩展速率da/dN是通过作用的应力强度因子范围的函数Paris方程来表征，其通式表征如下：

da/dN=C0 (∆K)n                                        (4-1)

其中

C0 – 考虑加载速率和环境影响效应的缩放参数

n – log(da/dN)-log(∆K)曲线的斜率

n和C0是依赖于材料及环境条件的参数。

材料的疲劳裂纹扩展速率受R比、加载速率和环境条件的影响，这些变量在C0中体现：

C0=CST SR SENV                                        (4-2)

其中

C – 名义疲劳裂纹扩展速率常数

SENV– 确定环境对疲劳裂纹扩展速率影响的无量纲参数

SR– 确定R比对疲劳裂纹扩展速率影响的无量纲参数

ST – 确定温度对疲劳裂纹扩展速率影响的无量纲参数

这些参数应基于从相同材料规格和产品形式的试样或合适的替代品中获得的裂纹扩展数据，应考虑材料可变性、环境、测试频率、平均应力和其他影响数据的变量。

国产奥氏体不锈钢管道材料疲劳裂纹扩展速率曲线

奥氏体管道中循环载荷引起的疲劳缺陷扩展用下列缺陷扩展速率da/dN与应力强度因子范围∆K的函数关系式由4-1表征。式中∆K是所作用应力强度因子范围，C0和n是与材料和环境条件有关的参数。

压水堆环境中锻造奥氏体不锈钢及其对应焊接金属的疲劳裂纹扩展速率可用作用应力强度因子范围△K来表征，疲劳裂纹扩展速率与温度、R比和以下描述的环境因素相关。参数SENV依赖于瞬态中载荷上升的时间TR，TR不包含保载时间和降载时间，主要包含从最小应力到稳态的时间、以及从稳态到最大应力的时间。保载期内应力的变化不能超过1.92kPa/s。压水堆环境中锻造奥氏体不锈钢及其对应焊接金属的参考疲劳裂纹扩展速率曲线见图5-1。

在空气环境（如深埋缺陷）中的铸造和锻造奥氏体不锈钢及其焊缝的参考疲劳裂纹扩展性能由公式4-1以n = 3.3给出，其中

C0=CSR STSENV                                   (5-1)

式中C是考虑到温度影响的比例参数，由下式给出：

(5-2)

中T是以ºC为单位的金属温度[对T≤350℃]

SR是考虑R比影响的比例参数，由下式给出：

SR=1.0，            R≤0

=1.0+1.8R，       0<R≤0.79                                                  (5-3)

=-43.35+57.97R，  0.79<R<1.0时

空气环境中C已考虑环境影响，ST=1，不单列。

空气环境中SENV影响模型仍在构建中。 方程4-1的比例常数C0是∆K以MPam为单位时的疲劳裂纹扩展速率，单位为mm/次，当无产品数据时可使用。

图5-1 国产奥氏体不锈钢材料疲劳裂纹扩展速率模型

国产低合金钢管道材料疲劳裂纹扩展速率曲线

低合金钢材料由循环载荷引起的疲劳缺陷扩展用下列缺陷扩展速率da/dN所作用的应力强度因子范围∆KI的关系式4-1表征。低合金钢疲劳裂纹扩展性能受到温度和R比的影响。空气环境（如深埋缺陷和外表面缺陷）中材料的参考疲劳裂纹扩展性能由式4-1给出，其中n=2.81；

C0=4.65×10-7S                               (6-1)

S为有比率R计算出的比例参数，其中，当时，

SR=25.50×(9.68-R)-2.81                         (6-2)

当R<0，∆K和裂纹深度a及流动应力σf有关，其中流动应力σf  = (σys+σus)，这里σys为屈服强度，σus为抗拉强度，单位为MPa。

当-2≤R≤0且Kmax -Kmin ≤1.12σf πa 时， S=1，∆K =Kmax；

当R＜-2且Kmax -Kmin ≤1.12σf πa 时， S=1，∆K =(1-R)Kmax/3；

当R＜0且Kmax -Kmin ≤1.12σf πa 时， S=1，∆K =Kmax -Kmin；

空气环境考虑环境影响，ST模型仍在构建中

空气环境中SENV影响不明显，SENV=1。

图6-1 国产低合金钢材料疲劳裂纹扩展速率模型

- 附录A 国产奥氏体不锈钢材料疲劳裂纹扩展速率模型测试验证

附图A-1 国产低合金钢材料疲劳裂纹扩展速率模型试验验证

- 附录B  国产低合金钢材料疲劳裂纹扩展速率模型测试验证

附图B-1 国产低合金钢材料疲劳裂纹扩展速率模型试验验证