ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

备案号：

团      体      标      准

T/CNEA XXXX.2—202X

压水堆核电厂常规岛设备焊接接头

相控阵超声检测

Phased array ultrasonic testing for welds in conventional of  PWR-nucler power plants

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

（本稿完成日期： 2022.10.20）

XXXX - XX - XX 发布                                    XXXX - XX - XX 实施

中国核能行业协会    发 布

T/CNEA XXXX.2—202X

# 目  次

前言 ................................................................................ II

1  范围 .............................................................................. 1

2  规范性引用文件 .................................................................... 1

3  术语和定义 ........................................................................ 1

4  一般要求 .......................................................................... 3

5  全焊透I型焊接接头相控阵超声检测方法  .. ... ................... ................... 10

6  全焊透II型焊接接头相控阵超声检测方法.............................................. 30

7  全焊透角接焊接接头相控阵超声检测.................................................. 37

8  检测报告和记录 ................................................................... 41

附录 A（规范性附录）   规程的验证方法 ....              ............................... 43

附录 B（规范性附录）   相控阵仪器的性能要求 ........................................... 44

附录 C（规范性附录）   相控阵探头的性能要求   ......................................... 46

附录 D（规范性附录）   试块的形式及要求       ......................................... 48

附录 E（规范性附录）   工件衰减系数测试方式 ........................................... 50

附录 F（规范性附录）   曲率补偿测试方法     ........................................... 52

附录 G（规范性附录）   奥氏体不锈钢对接接头超声检测方法 ............................... 54

T/CNEA XXXX.2—202X

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020 的规定起草。

T/CNEA ×××× 《压水堆核电厂常规岛设备焊接接头相控阵超声检测》团体标准由中国广核集团阳江核电有限公司和中国核能行业协会提出。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会归口。

本部分起草单位： 阳江核电有限公司、大亚湾核电运营管理有限责任公司、辽宁红沿河核电有限公司、中核核电运行管理有限公司、田湾核电有限公司、福清核电有限公司、苏州热工研究院有限公司、国核电站运行服务技术有限公司、中广核检测技术有限公司、广州帕理检测技术有限公司、核工业标准化研究所、中广核工程有限公司、中核武汉核电运行技术股份有限公司、中国核工业二三建设有限公司、葫芦岛北检科技有限公司。

本部分起草人： 张大勇、施建辉、刘恩凯、李守彬、陈玉喜、李邱达、施春丰、王梦磊、刘桂刚、

徐宁、肖爱武、孙加伟、王涛、朱丛斌、杨会敏、田国良。

本文件为首次发布。

# 压水堆核电厂常规岛设备焊接接头相控阵超声检测

## 1  范围

T/CNEA XXXX的本部分规定了压水堆核电厂常规岛内相关非核级设备焊接接头的相控阵超声检测通用技术要求、特定类型工件的相关补充要求。

本部分适用于细晶粒钢（碳钢、低合金钢）焊接接头在制造、安装、在役过程中的相控阵超声检测。对于奥氏体不锈钢等粗晶粒焊接接头，在考虑信噪比、声速的各项异性影响后，也可参照本标准执行。

BOP辅助厂房等非核设备焊接接头的检查也可参考本标准执行。

## 2  规范性引用文件

下列文件对于本部分的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件， 其最新版本（包括所有的修改单） 适用于本文件。

GB/T 12604.1    无损检测  术语  超声检测

GB/T 23905      无损检测   术语  超声检测试块

JB/T 8428      无损检测  超声试块通用规范

JB/T 9214      无损检测 A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法

JJF 1338       相控阵超声探伤仪校准规范

DL/T1718       火力发电厂焊接接头相控阵超声检测技术规程

## 3  术语和定义

GB/T 12604.1、GB/T 32563界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

### 坐标定义 coordinate definition

定检测起始参考点0点以及X、Y和Z坐标的含义。对于焊接接头，其坐标定义如图1所示。

0-设点的检测起始参考点；X-沿焊缝长度方向的坐标；

Y-沿焊缝宽度方向的坐标；Z-沿焊缝厚度方向的坐标。

图1  坐标定义

### 3.2

### 电子扫描	electronic  scanning

采用特定的延迟法则控制阵列探头中的各阵元，使其产生的声束在探头不移动的情况下也可以在工件被检区域中移动，包括线扫描、扇扫描和动态聚焦等。

### 3.3

### 延时法则  delay law

用于波束形成与超声信号接收合成的控制法则，一般指参与超声波发射和接收的阵列探头各阵元电路的时序和时间间隔。

### 3.4

### 激发孔径  active  aperture

阵列探头一次激发阵元组的尺寸。对于一维线阵探头，若一次激发阵元组尺寸如图2所示，则其激发孔径长度为主动方向的尺寸A（也称为主动孔径），激发孔径宽度为阵元长度w。

A值按公式（1计算）:

..............................(1)

图2  一维线阵探头激发孔径

### 3.5

### 扇形扫描  sectorial electronic  scanning

对同一阵元组逐次采用不同的偏转延迟法则，以实现声束在一定角度范围内偏转移动。

### 3.6

### 扫查  scanning

对同一阵元组逐次采用不同的偏转延迟法则，以实现声束在一定角度范围内偏转移动。

### 3.7

### 机械扫查  mechanical scanning

采用机械装置移动探头的方式。对于焊接接头，根据探头移动方向与焊缝长度方向之间的关系，可分为纵向扫查、横向扫查和斜向扫查等方式。

### 3.8

### 纵向扫查   longitudinal scanning

探头在焊缝中心线一定距离S位置处沿焊缝长度方向移动机械扫查方式。根据探头声束方向与探头移动方向的相对关系，分为纵向垂直扫查、纵向倾斜扫查和纵向平行扫查等方式。

### 3.9

### 纵向垂直扫查   longitudinal scanning with perpendicular beam

探头沿焊缝长度方向移动，探头入射声束方向垂直于移动方向的纵向扫查方式，如图3所示

图3  纵向垂直扫查

### 3.10

### 纵向平行扫查   longitudinal scanning with parallel beam

探头沿焊缝长度方向移动，探头入射声束方向与移动方向平行的纵向扫查方式，如图4所示。

图4  纵向平行扫查

## 4  一般要求

# 4.1  检测人员

除有特殊规定外，相控阵检测人员至少应符合GB/T9445或合同方规定的检测人员要求，应通过有关相控阵检测技术的专门培训并取得相应证书。

# 4.2  检测文件

## 4.2.1  基本要求

检测文件包括检测工艺规程或检测操作指导书（工艺卡）。相控阵超声检测应按照生效的检测文件实施。

## 4.2.2  检测规程

检测规程应至少包括表1和下列内容：

——适用范围：被检工件的类型、尺寸、检测范围和材质等；

——所引用的法规、规范、标准和设计文件等；

——检测人员资格；

——检测设备和器材：相控阵超声检测仪、探头、耦合剂、自动检测仪器（若适用）、标准试块和（或）对比试块、模拟验证试块；

——检测条件：检测时机、检测区域和表面状况；

——检测方法：检测技术、扫查（检测面、检测范围和扫查方向） ；

——复核方法和要求；

——记录和评定要求；

——验收标准；

——检测报告内容及格式。

当规程内容发生变化时， 应对规程进行修订及升版。

表1  规程中的重要变素及非重要变素

| 项目 | 重要变素 | 非重要变素 |
| --- | --- | --- |
| 受检工件材料类型、几何形状、厚度、产品型式等 | X |  |
| 检测面 | X |  |
| 检测技术（线扫描、扇扫描、直接接触法、液浸法及波形等） | X |  |
| 声波在材料中传播的角度和波型 | X |  |
| 检测仪器类型 | X |  |
| 相控阵探头类型及参数（阵元高度和宽度、间隙、数量） | X |  |
| 楔块尺寸和角度 | X |  |
| 聚焦范围 | X |  |
| 激发孔径尺寸（激发阵元的数量、激发的孔径长度和宽度） | X |  |
| 扫描类型（线扫描、扇扫描） | X |  |
| 耦合剂类型 | X |  |
| 校准（试块及校准方法） | X |  |
| 扫查方向及扫查范围 | X |  |
| 扫查方式（纵向垂直扫查、纵向平行扫查或纵向倾斜扫查等） | X |  |
| 附加检测及要求 | X |  |
| 人员资格要求、检测报告要求 | X |  |
| 检测数据的分析和解释 | X |  |
| 验收级别（质量等级） | X |  |
| 表面状况（检测表面、对比试块表面） |  | X |
| 耦合剂牌号或类型 |  | X |
| 自动报警和/或记录装置（使用时） |  | X |
| 要记录的数据，包括校验数据（如仪器设定） |  | X |

## 4.2.3  检测操作指导书

检测操作指导书应根据工件和检测规程的要求进行编制，具体包括：

a)  检测技术要求：检测时机、检测比例、合格级别等；

b)  检测设备和器材：仪器、探头、楔块、耦合剂、扫查装置、试块名称和规格型号、设备的性能检查项目、合格要求等；

c)  检测工艺参数：包括检测覆盖区域、接触方式、扫查面及其准备要求、探头位置、扫描及扫查方式、以及检测系统设置和校准，横向缺陷的检测方法（必要时）；

d） 检测工艺卡首次应用前应在模拟试块上进行工艺验证。

4.3  检测范围

被检对象的检测范围和检测比例，应符合相关技术规范、产品设计文件或采购技术文件的规定。

# 4.4  规程模拟验证

## 4.4.1  适用范围

相关产品设计文件或采购技术文件有要求时应进行检测规程验证。

此外， 下列情况宜进行检测规程验证：

——首次对该类型被检对象进行超声检测时；

——被检对象的特性、检测条件、检测参数的变化显著影响检测结果时。

## 4.4.2  一般原则

规程模拟验证应遵循以下原则：

a)  验证过程中的检测，应以含有代表性缺陷的验证试件为检测对象。其中，代表性缺陷可是参考 反射体，例如：对比试块上的人工参考反射体或实际制造缺陷，其性质、位置、分布、尺寸、 取向等应具有代表性，能够满足验证检测的目的和要求；

b)  承担无损检测工作的单位应按有效的检测规程进行检测，证明规程所描述的方法和技术、检测 系统等在缺陷检测、评定等方面是否能够符合检测目的和要求；

c)  承担无损检测工作的单位应对验证时的检测要求、检测规程、验证试件和检测结果进行记录并形成书面文件；

d） 规程验证的方法参考附录xx执行。

## 4.4.3  重新验证

当规程中的重要变素规定的数值或数值范围变更时，应对规程进行重新验证。非重要变素规定的数 值或数值范围变更时，不要求对规程进行重新验证。

# 4.5  设备和器材

## 4.5.1  检测仪器

相控阵超声检查仪器的性能应满足附录XX的要求。检测仪器与探头的组合性能要求：水平线性误差不大于1%，垂直线性误差不大于3%。仪器与探头的组合频率与探头标称频率之间偏差在±10%范围内。使用标准试块获得的信号，采用A型脉冲法检测时，信噪比应大于或等于12dB，采用成像法检测时，信噪比应大于或等于6dB。

## 4.5.2  探头

a)	探头应标记厂家名称、探头类型、频率、晶片尺寸、楔块角度及楔块声速；

b)	相控阵探头的性能应满足附录xx的要求，应提供探头的测试报告。

## 4.5.3  发生以下情况时应测定仪器与探头的组合性能

a)	新购置的相控阵超声检测仪器或探头；

b)	相控阵超声检测仪器或探头维修后；

c)	检测人员有怀疑时。

## 4.5.4  耦合剂

## 4.5.4.1  一般要求

应采用润湿性好、透声性好，且不损伤检测表面的耦合剂，如机油、浆糊、甘油和水等。 灵敏度调节和检测时，应采用相同的耦合剂。

检测结束后， 影响后续加工和检测的耦合剂应清除干净。奥氏体不锈钢、钛材、镍基合金在检测结 束后应立即清除耦合剂。

## 4.5.4.2  其他要求

用于镍基合金、奥氏体不锈钢以及钛材的耦合剂， 应有污染物含量证书，并符合下列要求： ——镍基合金上使用的耦合剂含硫量应不大于 200 mg/L；

——奥氏体不锈钢或钛材上使用的耦合剂卤素（氯和氟）的总含量应不大于 200 mg/L。

# 4.5.5  试块

## 4.5.5.1  标准试块

标准试块是指符合GB/T19799.1规定的1号校准试块及功能基本相同或能替代1号校准试块的其他 标准试块，例如：GB/T19799.2中的2号校准试块或JB/T8428中规定的CSK-IA试块、DL/T1718标准中规定的相控阵A型声束偏转评价试块和相控阵B型声束偏转评价试块。

标准试块主要用于检测系统性能测试和复核，有时也用于灵敏度调节。

## 4.5.5.2  参考试块

### 4.5.5.2.1  参考试块材料

参考试块的材料可以是：

a) 被检部件的延长段；

b) 材料牌号和热处理状态与被检部件相同的余料；

c)  声学特性与被检部件相近的材料。 除其他技术文件中有规定外， 对比试块与被检部件间的声学 性能差异在下述范围内， 则认为具有相近的声学特性：声速±5%，声阻抗±5%，衰减系数±20% 或厚度相同底波信号差异小于 4 dB。

### 4.5.5.2.2  参考试块表面曲率

参考试块表面曲率应满足以下要求：

a) 对于检测面直径为25-159 mm 的工件， 应使用曲面对比试块。任何单一曲率的曲面试块可用于表面曲率在试块直径 0.9～1.1 倍范围内的工件检测；

b)   对于检测面直径为159-500 mm 的工件， 应使用曲面对比试块。任何单一曲率的曲面试块可用于表面曲率在试块直径 0.9～1.5倍范围内的工件检测；

b) 对于直径大于 500mm 但小于 2000mm 的工件，可使用曲面对比试块或平面对比试块，曲面试块

的使用要求同 a），使用平面试块时应进行曲率补偿。

### 4.5.5.2.3  参考试块型号

本标准采用的参考试块有PRB-I、PRB-II、PRB-C、PRB-L、PGD列试块，具体形式见附录xxx：

- 检测面曲率大于等于500mm的工件或平板对接接头应采用参考试块为PRB系列，其适用范围

见表2；

b)  检测面曲率在159-500mm的工件焊接接头应采用试块为PRB-C系列，其试块结构见图5；

c)  对于检测面曲率在25-159mm的工件焊接接头应采用试块为PGD系列，其结构图及适用范围见表

3、图6。

表2  PRB系列通用对比试块及使用范围

| 试块 | 对应的焊接接头的厚度范围 |
| --- | --- |
| PRB-I | 6-40mm |
| PRB-II | 40-100mm |

表3  PGD系列通用对比试块及使用范围

| 试块型号 | 试块圆弧曲率半径R1 | 适用管外径范围 | 试块圆弧曲率半径R2 | 适用管外径范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PGD-0 | 11.5 | 21-25 | 14.2 | 25-32 |
| PGD-1 | 18 | 32-40 | 22 | 40-48 |
| PGD-2 | 26 | 48-57 | 32 | 57-72 |
| PGD-3 | 40 | 72-90 | 50 | 90-110 |
| PGD-4 | 60 | 110-132 | 72 | 132-159 |

图5  PRB-C试块形状及尺寸

图6  PGD试块形状及尺寸

## 4.5.5.3  模拟试块

模拟试块是指含有自然焊接缺陷的试块，主要用于相控阵检测工艺验证或以代替射线检测手段为目的，且同时采用线性扫查方式进行检测的，用于验证同类焊接结构批量化检测时采用检测工艺以及设备综合检测能力的评价。

模拟试块的材料应满足4.5.5.2.1 中的要求。

模拟试块中的缺陷应为易出现的典型焊接缺陷，至少包括纵向和横向裂纹（裂纹至少各1个）、坡口未熔合、体积缺陷（气孔或/和夹渣）。缺陷应至少布置在焊缝根部、焊缝中间、焊缝上表面位置。缺陷的长度和自身高度满足表9的要求（除横向裂纹以外），但是长度的最小值为10mm。

# 4.5.6  扫查装置

## 扫查装置一般包括探头夹持部分、驱动部分、导向部分及编码器。探头夹持部分应能调整和设置探头位置，在扫查时保持探头相对距离和相对角度不变。编码器功能正常、可用，至少300mm距离范围误差小于1%或10mm，以较小值为准。

# 4.5.7  性能测试

## 4.5.7.1  一般要求

每日开始检测前，应检查检测系统外观和状态，具体包括：

a) 检测仪、探头、电缆和试块的外观， 确认是否有影响系统工作和使用可靠性的物理损伤和磨损；

b) 探头和检测仪的电气连接稳定性；

c)  若探头为带有可更换楔块的分离结构，检查探头和楔块装配情况。

# 4.5.7.2  注意事项

检测系统进行性能测试时，任何影响仪器线性的控制器（如抑制或滤波开关等均应放在“关”的位置或处于最低水平。

# 4.6  检测条件

## 4.6.1  检测时机

检测的时机应符合相关产品设计文件或采购技术文件的规定。

## 4.6.2  检测区域

检测区域应符合相检测区域由其高度和宽度表征：对接接头检测高度为工件厚度、检测区域宽度为焊缝本身加上焊缝熔合线两侧各5~10mm。若对于已发现缺陷部位进行复检或已确定的重点部位，检测区域可缩减至相应部位。

## 4.6.3  检测面

检测面的选择应保证工件的检测区域均能得到充分检测。

## 4.6.4  表面准备

被检件检测面应无影响声耦合效果、干扰超声波传播及妨碍超声探头移动的外来物质和表面不平 整。否则应予以清除或做适当的处理，并应根据被检件的情况选择适当的处理方法。

扫查面的表面粗糙度应符合检测要求。除另有规定外，表面粗糙度Ra≤12.5 m。 妨碍超声检测的机加工应在检测后进行。

## 4.6.5  可达性

相控阵超声检测应在充分可达的条件下进行。若存在不可达，例如局部不可达、多个检测探头中某一个检测探头的移动区域受限等，应记录影响探头可达性的因素并在检测报告中图示说明。

## 4.6.6  环境条件要求

接触法检测时，灵敏度调节用试块温度与检测面的温差应在14ºC以内。

液浸法检测时，灵敏度调节用耦合剂与检测时耦合剂的温差应在14ºC以内。

# 4.7  检测技术

## 4.7.1  接触法和液浸法

相控阵超声检测可使用接触法或液浸法。

接触法检测时，探头可修磨或带有轮廓形状与被检件相适合的透声楔块或探头靴。

# 4.7.2  检测标识

检测前应在工件扫查面上予以标记，标记内容至少包括扫查起始点和扫查方向，起始标记应用“0”表示，扫查方向用箭头表示。当焊缝长度较长需要分段检测时，应画出分段标识。所有标记应对扫查无影响。

# 4.7.3  参考线

用于平行线扫查时沿步进方向行走的直线。检测前，应在扫查面上画参考线，参考线在检测区一侧距焊缝中心线的距离根据工艺设置而定。参考线距焊缝中心线距离的误差为±1mm。

4.7.4  显示方式

可以采用声程显示成像和几何结构显示成像两种显示方式，如图7所示。

图7 显示方式

4.7.4  扫描类型

扫描类型分为电子扫描和扇形扫描（优先采用），应根据具体检测情况进行选择。

4.7.5  扫查方式

扫查方式分为纵向垂直扫查、纵向平行扫查。一般宜采纵向垂直扫查，纵向平行扫查主要针对横向缺陷。纵向垂直扫查应采用编码器记录扫查位置，纵向平行扫查可不采用编码器记录扫查位置。

4.7.6  扫查速度

手动扫查时，探头移动速度不超过150mm/s。采用纵向垂直扫查时，应保证扫查速度小于或等于最大扫查速度Vmax，同时应满足耦合效果和数据采集的要求。最大扫查速度按式（2）计算：

---------------------------------------(2)

PRF＜c/2S

式中：

Vmax——最大扫查速度，mm/s；

PRF——脉冲重复频率，Hz；

c——声速，mm/s；

S——最大检测声程，mm。

N——设置的信号平均次数；

M——延迟法则的数量；

△X——设置的扫查步进值，mm。

4.7.7  扫查覆盖

## 4.7.7.1  扇形扫描所使用的声束角度步进最大值为1°或能保证相邻声束重叠至少为50%。

## 4.7.7.2  电子扫描相邻激发孔径之间的重叠，至少应为激发孔径长度的50%。

## 4.7.7.3  线性扫查时，若在焊缝长度方向进行分段扫查，则各段扫查区的重叠范围至少为50mm。对于

## 环焊缝，扫查停止位置应越过起始位置至少20mm。需要多个平行线扫查覆盖整个焊接接头体积时，各

## 扫查之间的重叠至少为所用线扫描激发孔径长度或扇扫描声束宽度的10%。

4.7.8  扫查步进

检测时，除非特别规定，须采用带编码器的机械扫查方式，并应设定扫查步进值。扫查步进值主要与被检工件厚度有关，应符合表4的规定。

表4  扫查步进值的设置

| 工件厚度t/mm | 扫查步进最大值ΔXmax/mm |
| --- | --- |
| t≤10 | 1.0 |
| 10＜t≤150 | 2.0 |

# 4.7.9  灵敏度调节

## 4.7.9.1  一般要求

根据检测目的和要求，选择适合的灵敏度调节方法。一般在参考试块上制作距离-波幅曲线，包括DAC曲线（含ACG）和TCG曲线（含ACG）。推荐采用TCG曲线（含ACG）进行灵敏度设置。

## 4.7.9.1  距离-波幅曲线法

利用参考试块绘制距离-波幅曲线的步骤一般如下：将探头置于能得到最高反射波幅度的参考反射体上方，将其波幅调到显示屏满幅度的80%±5%，DAC曲线模式下不改变增益，然后分别测出其他参考反射体最高反射回波，将上述各测点依次连接绘成距离-波幅曲线。TCG曲线模式下需要移动探头使得扇形扫描角度范围内的每个角度都需扫查到该反射体，此时形成一个幅度的包络曲线，该包络曲线不能有超过满屏高度100%的信号，也不能有低于满屏高度0%的信号，依次完成不少于3个不同深度点的校准，校准的范围至少包括检测拟覆盖的深度（声程）范围。

# 4.7.10  灵敏度补偿

## 4.7.10.1  耦合补偿

在检测和缺陷定量时，应对由表面条件差异引起的耦合损失进行补偿。

## 4.7.10.2  衰减补偿

在检测和缺陷定量时，应对材质衰减引起的灵敏度下降和缺陷定量误差进行补偿。

当采用计算法确定缺陷当量时，若材质衰减系数超过4dB/m，应进行修正；当采用距离-波幅曲线确

定缺陷当量时，若对比试块与工件材质衰减系数差值超过4dB/m，应进行修正。

工件材质衰减系数的计算方法可参照附录xxx。

## 4.7.10.3  曲面补偿

在检测和缺陷定量时，应对由曲面工件与参考试块曲率半径不同引起的损失进行补偿。曲面补偿值的确定方式可参照附录xxx进行。

# 4.7.11  聚焦法则

按照根据所采用的扫查方式确定，设置时应考虑如下因素：

阵元参数：标称频率、阵元数量、阵元宽度、阵元间隙及阵元高度；

楔块参数：楔块尺寸、楔块角度及楔块声速；

阵元数量：设定延迟法则使用的阵元数量；

阵元位置：设定激发阵元的起始位置；

角度参数：设定在工件中所用声束的固定角度、声束的角度范围；

距离参数：设定在工件中的声程或深度；

声速参数：设定在工件中的声速，例如横波声速、纵波声速；

工件厚度：设定被检件的厚度；

探头位置：设定探头前端距或扫查起始位置；

采用聚焦声束检测时，应合理设定聚焦声程或深度。

# 4.7.12  聚焦设置

焊缝初始扫查的聚焦深度设置一般应避免在近场区内。当检测声程范围在50mm以下时，聚焦深度可以设置在最大探测声程处；当检测声程范围在50mm以上时，聚焦深度可以选择检测声程范围的中间值或其他适当深度。

在对缺陷进行精确定量时，或对特定区域检测需要获得更高的灵敏度和分辨力时，可将焦点设置在该区域，但应注意聚焦区以外声场劣化问题。

# 4.7.13 耦合监控设置

耦合监控的设置方法由使用的相控阵超声设备而定。在被检件或与被检件特征相同的试块上调试耦合监控，将最大波调整到满屏高度的80%（误差为±5%），在此基础上提高6dB，即为耦合监控的灵敏度。

耦合监控的方式一般分为图像显示监控和铃声报警监控两种方式。平行线扫查宜采用图像显示进行耦合监控；锯齿形扫查采用铃声报警方式进行耦合监控。

# 4.8  复核

## 4.8.1  复核时机

下列情况需要对检测系统进行复核：

——每次检测结束时；

——连续检测最长 4 小时；

——更换操作人员时（自动检测除外）；

——任何时间检测人员对检测系统的有效性存在怀疑时。

## 4.8.2  复核要求

检测范围的复核：若发现检测系统上任何一点的声程偏差超过其真实声程的10%或此时仪器设定的最大声程范围的5% （取较大者） ，则需对检测系统的声程范围进行重新调节，并对已记录的显示进行重新检测并记录显示 位置数据。

灵敏度复核：若发现灵敏度偏差3dB或更大，则要重新按规定进行灵敏度设置，并对上一次有效复核以来所检的所有工件重新进行检测；若灵敏度偏差小于3dB时，不需要采取任何措施。

相控阵探头楔块磨损程度的复核：楔块角度的实测值与标称偏差范围应控制在-1°～+1°，若超出此范围，应对楔块进行修磨或更换楔块。

编码器的复核：编码器的复核应符合4.5.6的规定，当检测设备所显示的位移和实际位移的误差应≥1%或10mm时，应对上次设置以后所检测的位置进行修正。

# 4.9  检测数据的有效性

分析数据前应对所采集的数据进行评估以确定其有效性，若无效，应纠正后重新进行扫查。至少应满足以下要求：

a) 数据是基于扫查步进的设置而采集的；

b) 采集的数据量应满足所检测长度的要求；

c)  数据丢失量不得超过整个扫查长度的5%，且不允许相邻数据连续丢失。

# 4.10  校准要求

每年至少应对检测仪器和探头组合性能中的垂直线性、水平线性、衰减禁锢的、组合频率、扇形扫查成像横向分辨了和纵向分辨力以及扇形扫查角度范围和扇形扫查角度分辨力进行一次校准并记录，测试要求应满足JJF 1338和GB/T 29302的要求。

a) 附录B中规定的仪器性能指标应每年进行一次校准测试，并出具检定报告；

b) 探头晶片的有效性应至少每隔1个月进行一次测试，测试要求见附录C；

c)  首次使用或每隔1个月应对编码器进行校准，校准方式和精度应满足4.5.6的规定。

## 4.11. 注意事项

复核时，相控阵超声检测系统包括检测仪、探头、电缆、耦合剂、试块等不应有改变。

复核时，任何影响仪器线性的控制器，如抑制或滤波开关等，都应放在“关”的位置或处于最低水平。

# 5  全焊透I型焊接接头相控阵超声检测方法

## 5.1  范围

本章规定了厚度不小于6mm的细晶粒钢（碳钢、低合金钢）全焊透对接接头的相控阵超声检测方法和质量分级,其适用范围见表5。奥氏体不锈钢焊接接头的超声检测方法可参照本章及附录G的补充要求进行。

表5  常规岛设备焊接接头相控阵超声检测适用范围

## 5.2  检测时机

除其他技术文件中有规定外，焊接接头超声检测应在最终焊后或热处理后进行。

## 5.3  检测区域

焊接接头的超声检测区域包括焊缝金属及两侧相邻的母材。材料公称厚度t≤30 mm时，两侧相邻母 材的检测范围为距离实际坡口至少5mm的区域；材料公称厚度t＞30 mm时，两侧相邻母材的检测范围为距离实际坡口至少10 mm的区域。

## 5.4  表面准备

探头移动区应清除焊接飞溅、铁屑、油垢及其它杂质。检测表面应平整，便于探头的扫查，其表面 粗糙度Ra≤12.5μm，如果不能满足上述表面粗糙度要求，可采用机械打磨等方法进行表面处理。被检面 与探头间的最大允许间隙为0.5mm。

### 5.5  检测技术要求

检测时应保证相控阵声束对检测区域至少实现2次全覆盖，应尽可能使其中两次覆盖的声束来自大致互相垂直的两个方向。

- 工件厚度为6 ～40mm时，应选择扇形扫描，采用直射法和反射法在焊接接头的单面双侧

进行检测。如受条件结构限制，也可选择单面单侧或双面单侧进行检测。检测时主要采用直

射波、一次反射波进行同时设置进行检测，且应保证声束全部覆盖检测区域；

- 工件厚度为40 ～100mm时，应选择扇形扫描，采用直射法和一次反射法在焊接接头的单面双

侧进行检测或双面单侧进行检测。如受条件结构限制只能进行单面单侧检测，则应将焊接接

头余高磨平，在焊缝中心线处增加一次扇形扫描+纵向垂直扫查。检测时主要采用直射波、一

次反射波进行分开设置进行检测且应保证声束全部覆盖检测区域。若无法覆盖，则应进行分

区检测，保证检测区域100%覆盖，各分区应在厚度方向上依次向上覆盖相邻区深度范围的25%；

## 5.6  试块要求

### 5.6.1  标准试块

### 本条采用的标准试块应符合4.5.5.1的要求。

### 5.6.2  参考试块

### 本条采用的参考试块应符合4.5.5.2的要求。

## 5.7  检测系统的设置

### 5.7.1   相控阵超声探头选择

### 5.7.1.1  相控阵超声探头标称频率一般为2.5～10MHz。

### 5.7.1.2  相控阵晶片数量根据检测工件公称厚度选择，单次激活的晶片数不得低于16个晶片。电子扫描

### 进行纵波检测时，单次晶片激活不得低于4个晶片。探头参数选择参考表6。

### 5.7.1.3  相控相控阵探头应与检测面紧密接触。探头楔块与被检件接触面的间隙大于0.5mm时，应

### 采用曲面楔块或对楔块进行修磨，修磨时应重新测量楔块几何尺寸，同时考虑对声束的影响。

表6  检测焊接对接接头时相控阵探头参数选择推荐表

| 工件厚度/mm | 激发孔径/mm | 标称频率/MHz |
| --- | --- | --- |
| 6～15 | 6～12 | 5～10 |
| >15～40 | 8～20 | 4～7.5 |
| >40～100 | 16～40 | 2～7.5 |
| 注1：在满足能穿透的情况下，尽可能选择激发孔径小的探头。 注2：为了提高图像质量，线扫描在满足穿透的情况下，应选择激发孔径小的探头。 注3：w应大于或等于6mm。 |  |  |

### 5.7.2   检测工艺模拟

根据被检工件的规格尺寸、坡口形式、检测范围、聚焦法则、检测技术要求等对被检工件进行模拟工艺演示，确认声束完全覆盖检测区域。

### 5.7.3   距离-波幅曲线制作

### 5.7.3.1  距离-波幅曲线的制作应在相应的参考试块上进行，参考试块的使用原则应符合4.5.5.2的要求。

### 5.7.3.2  距离-波幅曲线灵敏度的选择应参考表7。

表7  TCG或DAC曲线灵敏度

| 板厚/mm | 评定线 | 定量线 | 判废线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6～40 | φ2×40－18dB | φ2×40－12dB | φ2×40－4dB |
| ＞40～100 | φ2×40－14dB | φ2×40－8dB | φ2×40+2dB |

5.7.3.3  工件表面耦合损失和材质衰减应与试块相同，否则应做声能传输损失的测定，并根据实测结果对扫查灵敏度进行补偿，补偿量应计入距离-波幅曲线。在一跨距声程内最大传输损失差小于或等于2dB时可不进行补偿。

### 5.7.3.4  检测横向缺陷时，应在原有扫查灵敏度基础上至少提高6dB。

### 5.7.4   平板或检测面曲率直径大于500mm的对接接头的检测

5.7.4.1  工件厚度＜40mm时，厚度方向上分区数量推荐为1；工件厚度≥40～100mm时，厚度方向分区数量推荐为2，分区位置以t/2为界线。

5.7.4.2  焊接接头的扫查推荐采用纵向垂直扫查+扇形扫描的方式。检测焊接横向缺陷时，相控阵超声探头可以在焊缝两侧做两个方向的斜平行扫查，见图8。如果焊缝余高磨平，相控阵超声探头应在焊接接头上做两个方向的纵向平行扫查。

图8  斜平行扫查

### 5.7.5   检测面曲率直径≤500mm的对接接头的检测

5.7.5.1  工件检测的分区要求应参考5.5.4.1的规定。

5.7.5.2  焊接接头的扫查推荐采用纵向垂直扫查+扇形扫描的方式。如果焊缝余高磨平，相控阵超声探头应在焊接接头上做两个方向的纵向平行扫查。如果有焊缝余高存在，管径≥250～500mm时，相控阵超声探头可以在焊缝两侧做两个方向的斜平行扫查；管径≥159～250mm时，可以采用常规脉冲反射式超声探头进行辅助检测。

## 5.8  缺陷的定量

### 5.8.1   缺陷的定量基准

### 缺陷的定量以定量线为基准，对回波波幅达到或超过定量线的缺陷，应确定其位置、波幅或

### 缺陷自身高度及指示长度，如有需要，可采用各种聚焦方法提高定量精度。

### 5.8.2   缺陷的深度、波幅、高度

### 缺陷的深度、波幅、自身高度的确定以最大反射波幅的位置[不同检测面或侧]为准。

### 5.8.3   缺陷的指示长度

### 5.8.3.1  纵向垂直扫查时，测量缺陷的指示长度采用绝对灵敏度测长。锯齿型扫查时，当缺陷只有一个高点时，采用6dB法测长。当缺陷有多个高点时，采用端点6dB法测长。

### 5.8.3.2  管径在159~500mm的环向对接接头缺陷的实际长度I按照公式（3）计算：

### I=L×(R-H)/R

### 式中：L——测定的缺陷指示长度，mm；

### R——管子外径，mm；

### H——缺陷距离外表面深度，mm；

5.8.3.3  相邻两个或多个缺陷显示（非圆形），其在X轴方向间距小于其中较小的缺陷长度且在Z轴方向间距小于其中较小的缺陷自身高度时，应作为一个缺陷处理，该缺陷深度、缺陷长度及缺陷自身高度按如下原则确定：

a) 缺陷深度：以两缺陷深度较小值作为单个缺陷深度；

b) 缺陷长度：两缺陷在X轴投影上的前、后端点间距离；

c) 缺陷自身高度：若两缺陷在X轴投影无重叠，以其中较大的缺陷自身高度作为单个缺陷

自身高度；若两缺陷在X轴投影有重叠，则以两缺陷自身高度之和作为单个缺陷自身高度（间距计入）。

## 5.9  缺陷的评定和质量分级

### 5.9.1   缺陷的评定

### 5.9.1.1  凡判定为裂纹、未熔合及未焊透等危害性的缺陷显示，评为Ⅲ级。

### 5.9.1.2  凡在判废线（含判废线）以上的缺陷显示，评为Ⅲ级。

### 5.9.1.3  凡在定量线（不含定量线）以下的缺陷显示，评为Ⅰ级。

### 5.9.1.4  对于定量线以上、判废线以下（Ⅱ区）的缺陷显示，制造、安装阶段一般应按质量分级方

### 法（一）的规定进行评级，对于在役阶段预防性检测时按质量分级方法（二）的规定进行评级。

### 5.9.1.5  质量分级方法一：质量分级按表8的规定进行。质量分级方法二：缺陷的评级按表9的规定

### 进行。

表8   焊接接头质量分级方法一                    单位：mm

| 等级 | 板厚T | 反射波幅 | 单个缺陷长度L | 多个缺陷累计长度L′ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 6～100 | Ⅱ | L=T/3，最小为6，最大不超过30 | 在任意9T焊缝长度范围内L′不超过T |
| Ⅱ | 6～100 | Ⅱ | L=2T/3，最小为12，最大不超过40 | 在任意4.5T焊缝长度范围内L′不超过T |
| Ⅲ | 6～100 | Ⅱ | 超过Ⅱ级者 |  |
| 注1：母材板厚不同时，取薄板侧厚度。 注2：当焊缝长度不足9T（Ⅰ级）或4.5T（Ⅱ级）时，可按比例折算。当折算后的缺陷累计长度小于单个缺陷长度时，以单个缺陷长度为准。 |  |  |  |  |

表9  焊接接头质量分级方法二                         单位：mm

| 等级 | 工件 厚度 | 单个缺陷 |  |  |  |  |  | 多个缺陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表面缺陷 |  |  | 埋藏缺陷 |  |  |  |
|  |  | 长度 Lmax | 高度 h3 | 若l＞lmax 缺陷高度h1 | 长度 Lmax | 高度 h2 | 若l＞Lmax 缺陷高度h1 |  |
| Ⅰ | 3≤T≤8 | 6 | 1.5 | 1.0 | 6 | 1.5 | 1.0 | 1.若多个缺陷其各自高度h均为：h1＜h≤h2或h3，则在任意12t范围内累计长度不得超过3t且最大值为150mm； 2.对于单个或多个表面缺陷，其最大累计长度不得大于整条焊缝长度的10%且最长不得超过400mm |
|  | 8＜T≤15 | 7 | 2 | 1.5 | 7 | 2 | 1.5 |  |
|  | 15＜T≤40 | 15 | 3 | 2 | 15 | 3.5 | 2 |  |
|  | 40＜T≤60 | 25 | 4 | 2.5 | 25 | 5 | 2.5 |  |
|  | 60＜T≤100 | 35 | 5 | 3 | 35 | 6.5 | 3 |  |
| Ⅱ | 6≤T≤8 | t | 1.5 | 1.0 | t | 1.5 | 1.0 | 1.若多个缺陷其各自高度h均为：h1＜h≤h2或h3，则在任意12t范围内累计长度不得超过4t且最大值为200mm； 2.对于单个或多个表面缺陷，其最大累计长度不得大于整条焊缝长度的10%且最长不得超过500mm |
|  | 8＜T≤15 | t | 2 | 1.5 | t | 2 | 1.5 |  |
|  | 15＜T≤40 | t | 3 | 2.0 | t | 3.5 | 2.0 |  |
|  | 40＜T≤60 | 40 | 4 | 2.5 | 40 | 5 | 2.5 |  |
|  | 60＜T≤100 | 50 | 5 | 3 | 50 | 6.5 | 3.0 |  |
| Ⅲ | 3～100 | 超过Ⅱ级者 |  |  |  |  |  |  |
| 注：母材壁厚不同时，取薄侧厚度值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 6  全焊透II型焊接接头相控阵超声检测方法

## 6.1  范围

本章规定了厚度不小于3mm的细晶粒钢（碳钢、低合金钢）全焊透对接接头的相控阵超声检测方法和质量分级,其适用范围见表10。奥氏体不锈钢焊接接头的超声检测方法可参照本章及附录G的补充要求进行。

表10  常规岛设备II型焊接接头相控阵超声检测适用范围

| 设备类型 | 焊接接头类型 | 工作厚度 | 检测面直径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉、压力容器 | 环向对接接头 | ≥6～30 | 外径≥25～159 |
|  |  | ≥3～6 | 外径≥25 |
| 压力管道 | 环向对接接头 | ≥6～30 | 外径≥25～159 |
|  |  | ≥3～6 | 外径≥25 |

## 6.2  检测时机

除其他技术文件中有规定外，焊接接头超声检测应在最终焊后或热处理后进行。

## 6.3  检测区域

焊接接头的超声检测区域包括焊缝金属及两侧相邻的母材。材料公称厚度t≤30 mm时，两侧相邻母 材的检测范围为距离实际坡口至少5mm的区域。

## 6.4  表面准备

探头移动区应清除焊接飞溅、铁屑、油垢及其它杂质。检测表面应平整，便于探头的扫查，其表面 粗糙度Ra≤12.5μm，如果不能满足上述表面粗糙度要求，可采用机械打磨等方法进行表面处理。被检面 与探头间的最大允许间隙为0.5mm。

### 6.5  检测技术要求

检测时应保证相控阵声束对检测区域至少实现2次全覆盖，应尽可能使其中两次覆盖的声束来自大致互相垂直的两个方向。

a )工件厚度为3～7mm时，应选择扇形扫描，采用直射法和反射法在焊接接头的单面双侧

进行检测。如受条件结构限制，也可选择单面单侧进行检测。检测时主要采用直射波、一次

反射波进行同时设置进行检测，也可以采用三次波、四次波分开设置进行检测，且应保证声

束全部覆盖检测区域；

b )工件厚度为7～30mm时，应选择扇形扫描，采用直射法和一次反射法在焊接接头的单面双

侧进行检测。如受条件结构限制只能进行单面单侧检测，则应将焊接接头余高磨平，在焊缝

中心线处增加1次扇形扫描+纵向垂直扫查或在焊缝单侧执行至少2次扇形扫描+纵向垂直扫查

。检测时主要采用直射波、一次反射波进行同时设置进行检测且应保证声束全部覆盖检测区

域。

## 6.6  试块要求

### 6.6.1  标准试块

### 本条采用的标准试块应符合4.5.5.1的要求。

### 6.6.2  参考试块

### 本条采用的参考试块应符合4.5.5.2的要求。

## 6.7  检测系统的设置

### 6.7.1   相控阵超声探头选择

### 6.7.1.1  相控阵超声探头标称频率一般为4～10MHz。

### 6.7.1.2  相控阵晶片数量根据检测工件公称厚度选择，单次激活的晶片数不得低于16个晶片。电子扫描

### 进行纵波检测时，单次晶片激活不得低于4个晶片。探头参数选择参考表11。

### 6.7.1.3  相控相控阵探头应与检测面紧密接触。探头楔块与被检件接触面的间隙大于0.5mm时，应

### 采用曲面楔块或对楔块进行修磨，修磨时应重新测量楔块几何尺寸，同时考虑对声束的影响。

表11  检测焊接对接接头时相控阵探头参数选择推荐表

| 工件厚度/mm | 激发孔径/mm | 标称频率/MHz |
| --- | --- | --- |
| 3～15 | 6～10 | 7.5～10 |
| >15～30 | 7～15 | 4～7.5 |
| 注1：在满足能穿透的情况下，尽可能选择激发孔径小的探头。 注2：为了提高图像质量，线扫描在满足穿透的情况下，应选择激发孔径小的探头。 |  |  |

### 6.7.2   检测工艺模拟

根据被检工件的规格尺寸、坡口形式、检测范围、聚焦法则、检测技术要求等对被检工件进行模拟工艺演示，确认声束完全覆盖检测区域。

### 6.7.3   距离-波幅曲线制作

### 6.7.3.1  距离-波幅曲线的制作应在相应的参考试块上进行，参考试块的使用原则应符合4.5.5.2的要求。

### 6.7.3.2  距离-波幅曲线灵敏度的选择应参考表12。

表12  TCG或DAC曲线灵敏度

| 板厚/mm | 评定线 | 定量线 | 判废线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3～6 | φ2－14dB | φ2－14dB | φ2－8dB |
| 6～30 | φ2－16dB | φ2－10dB | φ2-4dB |

6.7.3.3  工件表面耦合损失和材质衰减应与试块相同，否则应做声能传输损失的测定，并根据实测结果对扫查灵敏度进行补偿，补偿量应计入距离-波幅曲线。在一跨距声程内最大传输损失差小于或等于2dB时可不进行补偿。

### 6.7.3.4  检测横向缺陷时，应在原有扫查灵敏度基础上至少提高6dB。

### 6.7.4   公称厚度为3～7mm的对接接头的检测

6.7.4.1  焊接接头的扫查推荐采用纵向垂直扫查+扇形扫描的方式。检测焊接横向缺陷时，焊缝余高磨平条件下，相控阵超声探头应在焊接接头上做两个方向的纵向平行扫查。

### 6.7.5   公称厚度为7～30mm的对接接头的检测

6.7.5.1  工件检测的分区要求应参考5.5.4.1的规定。

6.7.5.2  焊接接头的扫查推荐采用纵向垂直扫查+扇形扫描的方式。如果焊缝余高磨平，相控阵超声探头应在焊接接头上做两个方向的纵向平行扫查。

## 6.8  缺陷的定量

### 6.8.1   缺陷的定量基准

### 缺陷的定量以定量线为基准，对回波波幅达到或超过定量线的缺陷，应确定其位置、波幅或

### 缺陷自身高度及指示长度，如有需要，可采用各种聚焦方法提高定量精度。

### 6.8.2   缺陷的深度、波幅、高度

### 缺陷的深度、波幅、自身高度的确定以最大反射波幅的位置[不同检测面或侧]为准。

### 6.8.3   缺陷的指示长度

### 6.8.3.1  纵向垂直扫查时，测量缺陷的指示长度采用绝对灵敏度测长。锯齿型扫查时，当缺陷只有一个高点时，采用6dB法测长。当缺陷有多个高点时，采用端点6dB法测长。

### 6.8.3.2  管径在25~500mm的环向对接接头缺陷的实际长度I按照公式（3）计算：

### I=L×(R-H)/R

### 式中：L——测定的缺陷指示长度，mm；

### R——管子外径，mm；

### H——缺陷距离外表面深度，mm；

6.8.3.3  相邻两个或多个缺陷显示（非圆形），其在X轴方向间距小于其中较小的缺陷长度且在Z轴方向间距小于其中较小的缺陷自身高度时，应作为一个缺陷处理，该缺陷深度、缺陷长度及缺陷自身高度按如下原则确定：

a) 缺陷深度：以两缺陷深度较小值作为单个缺陷深度；

b) 缺陷长度：两缺陷在X轴投影上的前、后端点间距离；

c) 缺陷自身高度：若两缺陷在X轴投影无重叠，以其中较大的缺陷自身高度作为单个缺陷

自身高度；若两缺陷在X轴投影有重叠，则以两缺陷自身高度之和作为单个缺陷自身高度（间距计入）。

## 6.9  缺陷的评定和质量分级

### 6.9.1   缺陷的评定

### 6.9.1.1  凡判定为裂纹、未熔合及未焊透等危害性的缺陷显示，评为Ⅲ级。

### 6.9.1.2  凡在判废线（含判废线）以上的缺陷显示，评为Ⅲ级。

### 6.9.1.3  凡在定量线（不含定量线）以下的缺陷显示，评为Ⅰ级。

### 6.9.1.4  对公称厚度在3～6mm的焊接接头，凡在评定线以上、判废线以下的，且指示长度大于5mm的

### 缺陷显示评为Ⅲ级。

### 6.9.1.5  对于定量线以上、判废线以下（Ⅱ区）的缺陷显示，制造、安装阶段一般应按质量分级方

### 法（一）的规定进行评级，对于在役阶段预防性检测时按质量分级方法（二）的规定进行评级。

### 6.9.1.6  质量分级方法一：质量分级按表13的规定进行。质量分级方法二：缺陷的评级按表9的规定

### 进行。

表13   焊接接头质量分级方法一                    单位：mm

| 等级 | 板厚T | 反射波幅 | 单个缺陷长度L | 累计缺陷的长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 6～30 | Ⅱ | L=T/3，最小为5，最大不超过10 | 长度小于或等于焊缝周长的10%，且小于20 |
| Ⅱ | 6～30 | Ⅱ | L=2T/3，最小为10，最大不超过20 | 长度小于或等于焊缝周长的15%，且小于30 |
| Ⅲ | 6～30 | Ⅱ | 超过Ⅱ级者 |  |
| 注1：母材板厚不同时，取薄板侧厚度。 |  |  |  |  |

# 7  全焊透角接焊接接头相控阵超声检测方法

## 7.1  范围

本章规定了厚度不小于6mm的细晶粒钢（碳钢、低合金钢）全焊角接接头的相控阵超声检测方法和质量分级,包括安放式角焊缝、插入式角焊缝、T型焊缝。

## 7.2  检测时机

除其他技术文件中有规定外，焊接接头超声检测应在最终焊后或热处理后进行。

## 7.3  检测区域

焊接接头的超声检测区域包括焊缝金属及两侧相邻的母材。材料公称厚度t≤30 mm时，两侧相邻母 材的检测范围为距离实际坡口至少5mm的区域；材料公称厚度t＞30 mm时，两侧相邻母材的检测范围为距离实际坡口至少10 mm的区域。

## 7.4  表面准备

按照5.4规定执行。

### 7.5  检测技术要求

检测时应保证相控阵声束对检测区域至少实现2次全覆盖，应尽可能使其中两次覆盖的声束来自大致互相垂直的两个方向。

- 插入式角接焊缝的检测要求按照图9和表14的规定执行；

- 安放式角接焊缝的检测要求按照图10和表15的规定执行；

- T型角接焊缝的检测要求按照图11和表16的规定执行。

图9  插入式角接焊缝探头位置示意图

图10  安放式角接焊缝探头位置示意图

图11  T型角接焊缝探头位置示意图

表14   插入式角接焊缝相控阵超声检测具体要求

| 工件厚度t/mm | 斜入射 |  |  | 直入射扇扫或线扫 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测面（侧） | 扫描方式 | 扫描设置 | 探头位置 |
| 6～40 | A和B | 扇形 | 直射波、一次反射波，每面（侧）至少1种探头位置 | C |
| 40～100 | A和B | 扇形 | 直射波、一次反射波，每面（侧）至少2种探头位置 | C |

表15  安放式角接焊缝相控阵超声检测具体要求

| 工件厚度t/mm | 斜入射 |  |  | 直入射扇扫或线扫 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测面（侧） | 扫描方式 | 扫描设置 | 探头位置 |
| 6～40 | A或 | 扇形 | 直射波、一次反射波，每面（侧）至少1种探头位置 | C |
|  | B或D |  | 直射波或一次反射波，每面（侧）至少1种探头位置 |  |
| 40～100 | A和 | 扇形 | 直射波、一次反射波，每面（侧）至少2种探头位置 | C |
|  | B或D |  | 一次反射波，每面（侧）至少1种探头位置 |  |

表16  T型角接焊缝相控阵超声检测具体要求

| 工件厚度t/mm | 斜入射 |  |  | 直入射扇扫或线扫 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测面（侧） | 扫描方式 | 扫描设置 | 探头位置 |
| 6～40 | （A和B）或 | 扇形 | 直射波、一次反射波，每面（侧）至少1种探头位置 | C |
|  | （D和E） |  | 直射波，每面（侧）至少1种探头位置 |  |
| 40～100 | （A和B）或 | 扇形 | 直射波、一次反射波，每面（侧）至少2种探头位置 | C |
|  | （D和E） |  | 直射波，每面（侧）至少1种探头位置 |  |

## 7.6  试块要求

### 7.6.1  标准试块

### 本条采用的标准试块应符合4.5.5.1的要求。

### 7.6.2  参考试块

### 本条采用的参考试块应符合4.5.5.2的要求。

## 7.7  检测系统的设置

### 7.7.1   相控阵超声探头选择

### 7.7.1.1  相控阵超声探头标称频率一般为2.5～10MHz。

### 7.7.1.2  相控阵晶片数量根据检测工件公称厚度选择，单次激活的晶片数不得低于16个晶片。电子扫描

### 进行纵波检测时，单次晶片激活不得低于4个晶片。探头参数选择参考表6。

### 7.7.1.3  相控相控阵探头应与检测面紧密接触。探头楔块与被检件接触面的间隙大于0.5mm时，应

### 采用曲面楔块或对楔块进行修磨，修磨时应重新测量楔块几何尺寸，同时考虑对声束的影响。

### 7.7.2   检测工艺模拟

根据被检工件的规格尺寸、坡口形式、检测范围、聚焦法则、检测技术要求等对被检工件进行模拟工艺演示，确认声束完全覆盖检测区域。

### 7.7.3   距离-波幅曲线制作

### 7.7.3.1  距离-波幅曲线的制作应在相应的参考试块上进行，参考试块的使用原则应符合4.5.5.2的要求。

### 7.7.3.2  距离-波幅曲线灵敏度的选择应参考表7。

7.7.3.3  工件表面耦合损失和材质衰减应与试块相同，否则应做声能传输损失的测定，并根据实测结果对扫查灵敏度进行补偿，补偿量应计入距离-波幅曲线。在一跨距声程内最大传输损失差小于或等于2dB时可不进行补偿。

### 7.7.3.4  检测横向缺陷时，应在原有扫查灵敏度基础上至少提高6dB。

7.7.3.5  工件厚度＜40mm时，厚度方向上分区数量推荐为1；工件厚度≥40～100mm时，厚度方向分区数量推荐为2，分区位置以t/2为界线。

7.7.3.6  焊接接头的扫查推荐采用纵向垂直扫查+扇形扫描的方式。检测焊接横向缺陷时，相控阵超声探头可以在焊缝两侧做两个方向的斜平行扫查，见图8。如果焊缝余高磨平，相控阵超声探头应在焊接接头上做两个方向的纵向平行扫查。

## 7.8  缺陷的定量

### 7.8.1   缺陷的定量基准

### 缺陷的定量以定量线为基准，对回波波幅达到或超过定量线的缺陷，应确定其位置、波幅或

### 缺陷自身高度及指示长度，如有需要，可采用各种聚焦方法提高定量精度。

### 7.8.2   缺陷的深度、波幅、高度

### 缺陷的深度、波幅、自身高度的确定以最大反射波幅的位置[不同检测面或侧]为准。

### 7.8.3   缺陷的指示长度

### 7.8.3.1  纵向垂直扫查时，测量缺陷的指示长度采用绝对灵敏度测长。锯齿型扫查时，当缺陷只有一个高点时，采用6dB法测长。当缺陷有多个高点时，采用端点6dB法测长。

7.8.3.2  相邻两个或多个缺陷显示（非圆形），其在X轴方向间距小于其中较小的缺陷长度且在Z轴方向间距小于其中较小的缺陷自身高度时，应作为一个缺陷处理，该缺陷深度、缺陷长度及缺陷自身高度按如下原则确定：

a) 缺陷深度：以两缺陷深度较小值作为单个缺陷深度；

b) 缺陷长度：两缺陷在X轴投影上的前、后端点间距离；

c) 缺陷自身高度：若两缺陷在X轴投影无重叠，以其中较大的缺陷自身高度作为单个缺陷

自身高度；若两缺陷在X轴投影有重叠，则以两缺陷自身高度之和作为单个缺陷自身高度（间距计入）。

## 7.9  缺陷的评定和质量分级

### 7.9.1   缺陷的评定

### 缺陷的评定按照5.9.1的规定执行。

# 8  检测记录和报告

## 8.1  检测记录

应按照现场操作的实际情况详细记录检测过程的有关信息和数据。检测应包括以下内容：

- 工艺规程版次或操作指导书编号

- 检测设备和器材

检测设备、探头、楔块、耦合剂、扫查装置、试块名称和规格型号。

- 检测技术要求

执行标准、检测技术等级、检测时机、检测比例、合格级别、扫查灵敏度、激发阵元数量、激发阵元起始位置、扫描方式和扫查方式、探头位置、聚焦深度、角度范围、角度步进、扫查步进、检测前的表面准备和耦合补偿量等。

- 检测结果

- 检测部位示意图；

- 数据文件名及检测长度；

- 缺陷记录：缺陷起始位置、长度、深度、回波波幅等；

- 缺陷评定级别；

- 缺陷类型、缺陷自身高度（在用设备检测时）。

- 检测人员和复核人员签字。

## 8.2  检测报告

检测单位应依据检测记录出具检测报告。相控阵超声检测报告至少应包括以下内容：

- 检测记录编号

- 检测工件：名称、编号、规格、材质、坡口形式

- 检测设备器材

检测设备、探头、楔块、耦合剂、扫查装置、试块名称和规格型号；

- 检测工艺参数

扫描类型、显示方式、扫查方式、探头配置及扫查灵敏度；

- 检测工艺确认

模拟软件演示的检测区域覆盖图及参数；

- 检测示意图：检测部位以及所发现缺陷的位置和分布图；

- 检测数据：检测数据编号；

- 检测日期、人员、资质及签字。

# 附  录  A

（规范性附录）

规程工艺验证方法

## A.1  模拟试块使用原则

A.1.1	模拟试块指含有模拟缺陷的试块，用于以代替射线检测手段为目的，且采用线性扫查方式进行检测的，主要用于验证同类焊接结构批量化检测时采用的检测工艺以及设备综合检测能力的评价。

A.1.2  对于检测面直径为25~32mm的工件，工件的曲率半径应与模拟试块曲率半径相同。

A.1.3  对于检测面直径为32~159mm的工件，工件的曲率半径应为模拟试块曲率半径的0.9~1.1倍。

A.1.4  对于检测面直径在159~500mm的工件，工件的曲率半径应为模拟试块曲率半径的0.9~1.5倍。

A.1.5  对于检测面直径大于或等于500mm的工件，模拟试块可以采用相同曲率半径的材料制作或者采用平面材料制作。

A.1.6  模拟试块的厚度范围为被检测工件的±10%，与被检工件的厚度差最小值可为0.5mm、最大为3.5mm。

## A.2  工艺验证方法

A.2.1 首先根据检测工件的信息要求制作相应的模拟试块及焊接缺陷尺寸信息。

A.2.2 编制检测规程或操作指导书对相应的模拟试块进行检测。

A.2.3 模拟试块中实际尺寸和位置可通过其他检测手段（射线、数字射线、常规A型脉冲超声等）

进行辅助确认。

A.2.4 按照检测规程或操作指导书对检测数据进行记录、评定。应编制工艺验证报告，详细描述

相控阵超声检测结果与缺陷实际尺寸和位置的对比数据。

## A.3  工艺验证结果的验收标准

A.3.1 检测数据能够清晰地显示试块中所有的缺陷。

A.3.2 测量的缺陷尺寸同实际缺陷长度相比，长度的均方根误差不超过19mm。

A.3.3 测量的缺陷深度同实际缺陷深度相比，深度的均方根误差不超过4mm。

A.3.4 工艺验证报告提交业主方审核通过后才能实际应用。

# 附  录  B

（规范性附录）

表B  相控阵超声检测仪电气性能指标要求

| 性能 |  | 测试条件 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳定性 要求 | (1)预热后的稳定性 | 仪器按出厂文件中规定的预热时间预热后（仪器屏幕显示范围为50mm，声速设定为5900m/s），采用相控阵仪器一个有效的发射通道触发任意波形发生器产生一个3周期、中心频率2MHz～6MHz、延迟10μs、峰值100mV的信号，将信号输入至仪器一个有效的接收通道，调节增益使屏幕上产生一个满屏高度80%的参考回波信号。每隔10min观察该回波信号的幅度和时基线上位置的变化，连续测量3次 | ①参考回波信号幅值的变化≤满屏高度的2%； ②参考回波信号时基线位置的变化≤满屏宽度的1% |
|  | (2)显示抖动 | 仪器按出厂文件中规定的预热时间预热后（仪器屏幕显示范围为50mm，声速设定为5900m/s），采用任意波形发生器产生一个中心频率在2MHz～6MHz范围内的信号，连接仪器并使屏幕上产生一个参考回波信号（仪器增益设定在中间值），调节外部衰减器将参考信号幅度调至满屏高度的80%。以每秒不少于1次的观察频率，测量该参考信号的幅度和时基线上位置的变化 | ①参考信号幅值的变化≤满屏高度的2%； ②参考信号时基线位置的变化≤满屏宽度的1% |
|  | (3)相对温度变化的稳定性 | 仪器按出厂文件中规定的预热时间预热后（仪器屏幕显示范围为50mm，声速设定为5900m/s），采用任意波形发生器产生一个中心频率2MHz～6MHz、延迟10μs、峰值100mV的信号，将信号输入至仪器一个有效的接收通道，调节增益使屏幕上产生一个满屏高度80%的参考回波信号。在仪器工作温度范围内，每隔10℃变化观察该回波信号的幅度和时基线上位置的变化 | ①参考回波信号幅值的变化≤满屏高度的5%； ②参考回波信号时基线位置的变化≤满屏宽度的1% |
|  | (4)相对电压变化的稳定性 | 采用稳压电源给仪器供电，将稳压电源输出电压调到相控阵仪器正常工作电压的中间值，应用零延迟法则同时激发所有可用通道，采用中心频率2MHz～6MHz的相控阵探头在试块上产生底面回波作为参考信号，将参考信号幅度调至满屏高度的80%（参考信号在仪器屏幕显示水平刻度50%，且不小于50mm）。在稳压电源输出电压降至仪器出厂文件中规定的低电压报警或低电压自动关机电压时，观察参考信号的幅值和时基线位置的变化 | ①参考信号幅值的变化≤满屏高度的2%； ②参考信号时基线位置的变化≤满屏宽度的1% |
|  | (5)发射脉冲重复频率 | 采用示波器测量相控阵仪器的发射脉冲重复频率（仅测试一个发射通道），包括最大值、最小值以及中间值，共3处 | ①实测值与标称值之间的偏差≤标称值的10%； ②脉冲重复频率（最大值）应不小于4KHz |
| 发射性能 指标要求 | (6)有效输出阻抗 | 在发射脉冲电压、发射脉冲宽度、发射脉冲重复频率（以上取中间值）以及仪器出厂文件中提供的最佳阻尼设定值条件下，测量相控阵仪器的有效输出阻抗，测试的通道不少于通道总数的10% | ①有效输出阻抗≤50Ω，偏差在±5Ω内； ②各通道实测值与标称值之间的偏差≤标称值的20% |
|  | (7)发射延时精度 | 设置相控阵仪器为E扫描，相控阵检测仪设置成多发多收，调整延迟法则，按一定延时间隔顺序激发所有相控阵检测仪发射器，相邻通道之间发射延时间隔设置为系统能设定的最小值，测试仪器发射延时精度，仅测试一个发射通道 | 相邻通道间发射脉冲的最小延迟时间应≤5ns |
|  | (8)射脉冲电压 | 在仪器出厂文件中提供的最佳阻尼设定值条件下，调节发射脉冲宽度和发射脉冲重复频率为中间值，测量相控阵仪器所有发射通道的最大、最小及中间值发射脉冲电压 | ①发射脉冲模式可以是方波或尖脉冲；发射脉冲电压幅度（带负载，即V50）最大值应≥75V； ②实测值与标称值（带负载，即V50）之间的偏差≤标称值的10% |
|  | (9)发射 脉冲反冲 | 在发射脉冲电压、发射脉冲宽度（以上取中间值）以及仪器出厂文件中提供的最佳发射脉冲重复频率和阻尼设定值条件下，测量相控阵仪器所有发射通道的发射脉冲反冲与发射脉冲电压峰-峰值之比 | 方波：发射脉冲反冲实测值＜发射脉冲电压峰-峰值的8% |
|  | (10)发射脉冲宽度 | 在发射脉冲电压（取中间值）和仪器出厂文件中提供的最佳发射脉冲重复频率和阻尼设定值条件下，测量相控阵仪器发射通道的最大、最小及中间值发射脉冲宽度。测试的通道不少于通道总数的10% | ①方波和双极波脉冲：实测值与标称值之间的偏差≤标称值的10%； ②尖脉冲：实测值≤标称值的1.5倍 |
|  | (11)发射脉冲上升时 | 在发射脉冲电压、发射脉冲宽度（以上取中间值）和仪器出厂文件中提供的最佳发射脉冲重复频率和阻尼设定值条件下，测量相控阵仪器发射通道的发射脉冲上升时间。测试的通道不少于通道总数的10% | 发射脉冲上升时间的最大值≤10ns |
| 接收器 性能指 标要求 | (12)串扰 | 采用任意波形发生器产生5MHz的连续正弦波，测试相 控阵仪器所有通道中任意两通道间的串扰 | 串扰值＞40dB |
|  | (13)发射脉冲后盲区 | 根据相控阵仪器的参数设置，采用任意波形发生器产生5MHz或相控阵仪器宽频带的中心频率的连续正弦波，测量相控阵仪器的发射脉冲后盲区，仅测试仪器一个通道 | 发射脉冲后盲区＜3.0μs |
|  | (14)动态范围 | 采用任意波形发生器依次选择相控阵仪器每个频带的设定值，采用经过校准的外部衰减器，测量相控阵仪器的动态范围，仅测试一个发射通道 | 可用的动态范围＞70dB |
|  | (15)接收器输入阻抗 | 采用任意波形发生器选择5MHz或相控阵仪器宽频带的中心频率，设置相控阵仪器增益为中间值，将超声仪器衰减器设置为最大和最小增益，测量接收器输入阻抗的实数和虚数部分。测量相控阵仪器的通道不少于通道总数的10% | ①仪器调至最大增益时， 输入阻抗的实数部Rmax应满足： 50Ω≤Rmax≤1kΩ， 虚数部分应满足： Cmax≤150pF； ②对应的最大增益和最小增益， 输入阻抗实数部分应满足： ¦Rmax-Rmin¦/Rmax≤0.1， 输入阻抗电容部分应满足： ¦Cmax-Cmin¦/Cmax≤0.15； ③各通道的接收器输入阻抗的偏差≤最大值的10% |
| 接收器 性能指 标要求 | (16)放大器频率响应 | 采用任意波形发生器依次选择相控阵仪器每个频带的设定值，采用经过校准的外部衰减器，测量相控阵仪器放大器频率响应，仅测试一个发射通道 | ①对于窄带，每个频带的中心频率与标称值之间偏差≤标称值的10%； ②对于宽带，每个频带带宽的上下限实测值应包含标称值范围； ③接收部分频带范围按-3dB测量应包括：1MHz～15MHz |
|  | (17)通道增益变化 | 采用任意波形发生器选择相控阵仪器宽频带的中心频率，测量相控阵仪器各通道增益的变化 | 各通道增益变化＜2dB |
|  | (18)等效输入噪声 | 采用任意波形发生器选择相控阵仪器宽频带的中心频率，使用经过校准的外部衰减器，测量相控阵仪器的等效输入噪声，测量相控阵仪器的通道不少于通道总数的10% | 对每个频带的每平方根宽带噪声-9都应满足： Nin<80×10V/Hz |
|  | (19)衰减器精度 | 对应每个频带设定值，将相控阵仪器可同时激发的每个通道衰减器与匹配的外部标准衰减器进行比较 | ①在任意连续20dB范围内，衰减器累积误差≤1.7dB； ②在任意连续1dB范围内，衰减器累积误差≤0.5dB； ③在任意连续60dB范围内，衰减器累积误差≤3dB； ④接收放大器的增益调节范围应≥80dB |
|  | (20)接收延时精度 | 对应宽频带的中心频率、采用信号发生器产生一个与仪器宽带中心频率相同的测试信号，调节信号的幅度和仪器的时间延迟，测量相控阵仪器接收延时精度，仅测试仪器的一个通道 | 接收最小延迟时间≤5ns |
|  | (21)幅度线性 | 对应宽频带的中心频率，采用经过校准的外部衰减器改变参考信号的幅度，测量相控阵仪器屏幕上的信号高度的变化，仅测试仪器的一个通道 | 幅度线性的最大偏差≤2% |
|  | (22)时基线性 | 对应宽频带的中心频率，采用经过校准的外部衰减器改变参考信号的幅度，测量相控阵仪器的屏幕上的时基位置的变化，仅测试仪器的一个通道 | 时基线性的最大偏差≤1% |
|  | (23)净增益 | 采用任意信号发生器在相控阵仪器屏幕上产生一个参考信号，使用经过校准的外部衰减器测量相控阵仪器的净增益，仅测试仪器一个通道 | 实测净增益≥60dB |
|  | (24)声束合成 | 采用信号发生器产生5MHz的单周期正弦波信号，并行输入1～4通道（各通道延时1μs），测试合成信号的幅度和位置变化，仅测试仪器一组通道 | 信号最大幅度变化＜2dB |

# 附  录  C

（规范性附录）

相控阵超声探头电气性能指标要求

表 C:  相控阵超声探头电气性能指标要求

| 序号 | 性 能 |  | 指 标 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本性能 要求 | 基本要求 | 对于平面探头，探头表面与平度刀口尺的间隙应不大于 0.05mm |
|  |  | 中心频率 | 实测所有阵元实测的中心频率与标称频率的偏差≤标称频率的 10% |
|  |  | 相对带宽 | 实测所有阵元实测的-6dB 频带相对宽度≥标称值 |
|  |  | 电阻抗或静电容 | 实测阻抗模或静电容与标称值的偏差≤标称值的 20% |
|  |  | 持续脉冲时间 | 实测所有阵元实测的持续脉冲时间≤标称值 |
| 2 | 其他性能 要求 | 脉冲回波灵敏度 | 实测所有阵元脉冲回波灵敏度与标称值的偏差≤3dB |
|  |  | 阵元性能一致性 | 灵敏度一致性，标准差 S≤1dB；中心频率一致性，变异系数 C×V≤3.3% |
|  |  | 阵元间串扰 | 相邻阵元间串扰值应不大于 25dB |

# 附  录  D

（规范性附录）

参考试块尺寸及形状

## D.1  I型焊接接头参考试块为PRB系列，形式见图D.1和D.2。

图D.1    PRB-I试块

图D.2    PRB-II试块

## D.2  I型纵向对接接头，形式见图D.3。

图D.3    PRB-L试块

# 附  录  E

（规范性附录）

工件材质衰减系数测量计算方法

## E.1  材质衰减系数的测量方法

工件检测面和底面平行的条件下,在工件无缺陷完好区域， 选取三处检测面与底面平行且有代表性 的部位。

在每一个测点上，调节仪器使第一次底面回波幅度（B1或Bn）为满刻度的50%，记录此时衰减器的 读数，再调节衰减器，使第二次底面回波幅度（B2或Bm）为满刻度的50%，两次衰减器读数之差即为 （B1—B2 ）或（Bn—Bm）的分贝差（不考虑底面反射损失）。

## E.2  材质衰减系数的计算方法

### E.2.1  工件厚度小于探头3倍近场区时

符合T＜3N ，且符合 n＞3N/T ，m＞n  时，衰减系数的计算见公式（E.1）:

........................................... （E.1）

式中：

α——衰减系数，单位为分贝每米（dB/m）；

(Bn －Bm)——两次衰减器的读数之差，单位为分贝（dB）；

T——工件检测厚度，单位为毫米（mm）；

N——单直探头近场区长度，单位为毫米（mm）；

m ，n——底波反射次数。

### E.2.2  工件厚度不小于探头3倍近场区时

工件厚度不小于探头3倍近场区长度（T≥3N）时，衰减系数的计算见公式（E.2） :

.............................................................. （E.2）

式中：

(B1－B2)——两次衰减器的读数之差， 单位为分贝（dB）。

式中其余符号意义同E.2.1的规定。

### E.2.3  测量结果

记录工件某一特定检测面上所有测点的材质衰减系数测量值， 该检测面上所有测点衰减系数的平均 值即作为该工件该检测方向上的衰减系数。

# B附  录  F

（规范性附录）

曲面补偿测定推荐方法

## F.1  范围

本方法适用于直径大于 500mm 但小于 2000mm 的工件。

对上述外径尺寸范围的曲面工件，采用平面对比试块进行灵敏度调节时，可采用本方法进行曲率补 偿测定。

## F.2  曲面补偿测定方法

灵敏度调节和检测时， 当探头表面曲率与工件表面相适应时， 可不进行曲率补偿； 探头表面曲率与 工件表面不相适应时，可采用下述方法进行曲面补偿测定：

a)  采用直探头检测凸表面工件时， 可测量图B.1所示的凸面试块和平面试块上底面回波幅度差 值，该差值即为曲率补偿值；此时凸面试块的底面应为平面。

b)  采用斜探头检测凸表面工件时，可测量图F.1所示的凸面试块和平面试块上深度为60mm的Ø3长 横孔回波幅度差值，该差值即为曲率补偿值；

图F.1    凸面检测用曲面补偿测量试块

c)  采用直探头检测凹曲面工件时， 可测量图F.2所示的凹面试块和平面试块上底面回波幅度差 值，该差值即为曲率补偿值；此时凹面试块的底面应为平面。

d)  采用斜探头检测凹曲面工件时，可测量图F.2所示的凹面试块和平面试块上相同深度的Ø3长横 孔回波幅度差值，该差值即为曲率补偿值；

图F.2    凹面检测用曲面补偿测量试块

e)  单一表面曲率的凸面试块或凹面试块可适用于其表面曲率0.9～ 1.5倍范围内的工件，推荐按 照表F.1设计曲面补偿测量试块。

表F.1    曲面补偿试块表面曲率推荐值

| 序号 | 试块外表面直径 mm | 适用工件直径范围 mm |
| --- | --- | --- |
| 1 | 550 | 500～825 |
| 2 | 900 | 810～1350 |
| 3 | 1400 | 1260～2000 |

CC

# 附  录  G

（规范性附录）

奥氏体不锈钢对接接头相控阵检测方法

# GG

## G.1  范围

本附录适用于厚度3～20mm，管径25mm及以上的全焊透奥氏体不锈钢对接接头的相控阵超声检测方法。

## G.2  检测区域

检测区域按5.3和6.3的规定执行。

## G.3  表面准备

表面准备按4.6.4的规定执行。

## G.4  检测技术

对接接头的相控阵超声检测技术按5和6章节相关规定执行。

## G.5  探头

一般采用纵波探头，探头的标称频率应在1Mhz~5Mhz范围内。推荐采用DLA、DMA相控阵超声探头，横波探头在满足工艺验证的情况下也可以使用。

对于管径159mm以下管道对接焊缝，推荐使用自聚焦相控阵探头。

## G.6  参考试块

G.6.1  参考试块的结构型式、热处理要求应与被检焊缝相同，外形尺寸满足本附录的规定，参考反射体为横孔，横孔长度至少20mm， 横孔应分别布置在焊缝上，为更准确对显示进行定位定量，可在焊缝或母材上其他位置增加参考反射体。

G.6.2  平板对接焊缝和曲面直径大于500mm的对接焊缝（t≥10mm）采用的对比试块可参考NB/T47013.15中附录I。

图G.1    奥氏体不锈钢检测用参考试块

G.6.3  公称直径在159~500mm的曲面焊接接头（t≥10mm）应采用图G.2试块执行，试块的结构见图G.2。试块内部设置一条对接接头，该接头的坡口形式双V对称型，坡口夹角60±10°，并采用同样的焊接工艺制成。孔径的大小与深度分布按照图G.1所示（对称分布）。工件检测曲面的半径应为对比试块曲率半径的0.9~1.1倍，以焊缝中心线上的参考反射体调节灵敏度。

图G.2    奥氏体不锈钢管道焊缝检测用参考试块

G.6.4  公称直径在25~500mm的管道焊接接头（T＜10mm），应采用SST系列的试块。试块的材质应符合4.5.5.2.1的规定，试块形状及尺寸见图G.3- G.5，试块使用原则见表G.1.

图G.3   SST-1试块

图G.4   SST-2试块

图G.5   SST-3试块

图G.6   SST-4试块

图G.6   SST-5试块

表G.1  SST系列试块适用范围

| 试块型号 | 试块圆弧曲率半径R1 | 适用外径范围 | 试块圆弧曲率半径R2 | 适用外径范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SST-1 | 18 | 32~40 | 22 | 40~48 |
| SST-2 | 26 | 48~57 | 32 | 57~72 |
| SST-3 | 40 | 72~90 | 50 | 90~110 |
| SST-4 | 60 | 110~132 | 72 | 132~159 |
| SST-5 | 14 | 28 | 16 | 32 |

# G.7  工艺验证

## G.7.1  一般要求

奥氏体不锈钢金属对接接头相控阵超声检测前，应进行工艺验证。若检测工艺验证结果不符合要求，则首先应进一 步优化诸如探头频率、晶片尺寸、声束聚焦等检测参数后再作评价，若仍不符合要求，可增加灵敏度横孔直径尺寸，但应在合同双方达成书面一致意见后方可进行正式检测。

## G.7.2  检测信噪比

选定的检测条件、检测参数、分析评价方法时，在基准灵敏度下，参考反射体回波应至少比其邻近范围的最大组织结构噪声高6dB，方具有可检性。

# G.8  距离-波幅曲线

距离-波幅曲线按G.2的规定执行。

表G.2   TCG或DAC曲线灵敏度

| 管径曲率直径/mm | 壁厚/mm | 评定线 | 定量线 | 判废线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25～500 | 3～10 | Ф1－11dB | Ф1+1dB | Ф1+6dB |
| 159～500 | ≥10 | Ф2－8dB | Ф2－2dB | Ф2+3dB |
| ≥500 |  |  |  |  |

# G.9  质量分级

质量分级按6.9的规定执行。