ICS:

CCS:

团    体    标    准

发 布

中国核能行业协会

20XX—XX—XX实施

20XX—XX—XX发布

压水堆核电厂高能管道破前漏分析规程

Analysis Procedure of Leak Before Break for High energy piping in nuclear power plant  
（征求意见稿）

T/CNEA XXXX-XXXX

目    次

前    言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语及定义	3

3.1 	3

破前漏 leak before break	3

3.2 	3

泄漏率  leak rate	3

3.3 	3

泄漏监测系统 leakage monitoring instrument system	3

3.4 	3

泄漏裂纹leakage crack	3

3.5 	3

临界裂纹  critical crack	4

4 符号	4

5 应用对象总体要求	5

6 分析方法	5

6.1 分析流程	5

6.2 管道系统评估	5

6.3 分析位置确定	6

6.4 泄漏监测要求	7

6.5 材料性能要求	7

6.6 载荷组合	8

6.7 泄漏率计算	8

6.8 临界裂纹计算	9

6.9 安全裕量	9

6.10 简化分析方法	10

7 分析报告	10

附　录　A  （资料性附录） 极限载荷方法求解临界裂纹	11

附　录　B  （资料性附录） 界值曲线方法	13

参 考 文 献	15

前    言

本文件依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：中广核工程有限公司、生态环境部核与辐射安全中心、上海核工程研究设计院有限公司、中国核电工程有限公司。

本文件起草人：毛庆、甄洪栋、徐宇、岑鹏、曹雷生、刘震顺、刘雪林、孙瑜、文静、王春明、梁兵兵、夏祖国、刘浪、吴高峰、张敏、尤磊、任春玲、王龙、张旭、王艳苹、宿昊。

本文件为首次发布。

压水堆核电厂高能管道破前漏分析规程

# 范围

本文件规定了压水堆核电厂高能管道破前漏分析规程。

本文件适用于设计和运行阶段的压水堆核电厂高能管道破前漏分析，其他核动力装置也可参照使用。

# 规范性引用文件

下列文件对于本标准的使用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅标注日期的版本适用于本标准。凡是不标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

HAD 102/08-2020 核动力厂反应堆冷却剂系统及有关系统的设计。

# 术语及定义

下列术语和定义适用于本文件，HAD 102/08-2020 中的相关术语也适用于本文件。

- 破前漏 leak before break

管道的失效模式是首先出现穿壁裂纹发生泄漏，而不会突然发生双端剪切断裂。

- 泄漏率  leakage rate

以标准状态（温度为20℃，压力为0.1MPa）下单位时间内的泄漏量，一般用L/min（升/分钟）来表示。

- 泄漏监测系统 leakage monitoring system

提供反应堆冷却剂系统或其它应用破前漏技术的管线的泄漏状态信息，以使操纵员可采取行动的系统。

- 泄漏裂纹leakage crack

在电厂正常运行工况下，泄漏监测系统可以准确监测到的最小穿壁裂纹。

- 临界裂纹  critical crack

电厂寿期内，管道保持稳定所对应的最长穿壁裂纹。

# 符号

下列符号适用于本文件。

A：裂纹张开面积，单位为平方米（m2)。

c:实参数。

FL:计算泄漏率采用的轴力,单位为牛（N)。

FT:热胀载荷产生的轴力,单位为牛（N)。

FD:自重载荷产生的轴力,单位为牛（N)。

FP:压力载荷产生的轴力,单位为牛（N)。

FC:计算临界裂纹是采用的轴力,单位为牛（N)。

FSS:SSE地震产生的轴力,单位为牛（N)。

FSA:地震锚固点位移产生的轴力,单位为牛（N)。

Ja:载荷作用下的裂纹驱动能，单位为千焦每平方米（kJ/m2）。

JIC:材料初始扩展断裂韧性能，单位为（kJ/m2）。

L :线裂纹长度,单位为米（m)。

MiCO:计算泄漏率时某个方向上的合矩，单位为牛顿·米（N∙m)。

MiTH:热胀载荷在某个方向上产生的矩，单位为牛顿·米（N∙m)。

MiDE:自重载荷在某个方向上产生的矩，单位为牛顿·米（N∙m)。

MiPR:压力载荷在某个方向上产生的矩，单位为牛顿·米（N∙m)。

ML:计算泄漏率时采用的总的合矩，单位为牛顿·米（N∙m)。

MiCR:计算临界裂纹时某个方向上的合矩，单位为牛顿·米（N∙m)。

MiSS:安全停堆地震在某个方向上产生的力矩，单位为牛顿·米（N∙m)。

MiSA:地震锚固点位移在某个方向上产生的力矩，单位为牛顿·米（N∙m)。

MC:计算临界裂纹时采用的总的合矩，单位为牛顿·米（N∙m)。

n:实参数。

T :材料抗撕裂模量，单位千焦每立方米（kJ/m3）。

Ta:载荷作用下裂纹撕裂模量，单位千焦每立方米（kJ/m3）。

∆a:裂纹扩展量，单位为 m。

δ:裂纹张开位移，单位为m。

# 应用对象总体要求

破前漏技术的应用对象应该是整个管道系统或者锚固点之间的一段高能管道，需要满足以下要求[1][2]：

- 管道系统应该有高质量的设计和在役检查要求（满足或等同于规范1级或2级设计和在役检查要求），在管道系统运行温度范围内，管道对脆性断裂不敏感；

- 管道系统设计应充分考虑引起管道失效的潜在因素（如腐蚀等）影响，若运行经验表明，这些潜在因素会导致管道的失效，则不能应用破前漏技术；

- 管道系统对应的泄漏监测系统满足冗余性、可靠性和灵敏性的要求；

- 破前漏分析计算方法和计算工具可靠，分析中使用的模型、性能数据应与核电厂的实际情况相符；

- 满足破前漏准则的管道系统可以排除管道双端剪切断裂导致的动态效应。

# 分析方法

## 分析流程

破前漏分析的流程如图1所示。

图1：破前漏分析流程

## 管道系统评估

### 评估内容

对于应用破前漏技术的目标管道系统，需要确保腐蚀/侵蚀、疲劳、水锤/汽锤、应力腐蚀、蠕变、以及其它因素（火灾、重物跌落等间接因素）对管道系统完整性的影响可接受，不会成为制约管道系统应用破前漏技术的因素。

### 侵蚀/腐蚀

恶劣的水化学条件和管道流动状态容易导致管道出现侵蚀/腐蚀现象。可以通过如下措施论证侵蚀/腐蚀不是制约管线应用破前漏技术的因素：

- 通过合理的系统设计避免管道系统出现不利的流动状态、恶劣的水化学成分；

- 通过对弯管和其它部件处实测壁厚或者减薄评估，以确保满足规范对最小壁厚的要求；

- 依据同类管道系统的工程经验证明其有良好的抵抗侵蚀/腐蚀能力。

### 疲劳

通过如下措施论证疲劳失效不是制约管道系统应用破前漏技术的因素：

- 确认管道系统在历史记录中未出现疲劳裂纹或疲劳失效；

- 论证热载荷、机械载荷或振动不会导致管道疲劳失效；

- 必要时，进行额外的疲劳裂纹扩展分析以验证疲劳不是影响管道系统失效的显著机理；

- 必要时，对分析部位进行疲劳监测。

### 水锤/汽锤

- 通过如下措施论证水锤/汽锤不是制约管线应用破前漏技术的因素：

- 通过合理的设计（管道布置、设备的设置和运行控制等）避免水锤/汽锤事件的发生；

- 通过同类管道系统运行经验证明出现大的水锤/汽锤事件的概率极低。

### 应力腐蚀

通过如下措施论证应力腐蚀不是制约管道系统应用破前漏技术的因素：

- 确保应力腐蚀开裂的三个要素(腐蚀环境、材料对应力腐蚀敏感、结构中存在拉应力)不会同时出现；

- 确保应用破前漏技术的冷却剂回路管线中应没有使用容易出现应力腐蚀开裂的材料(如600/82/182合金材料)。

### 蠕变

确保管道系统运行温度在蠕变敏感温度之下：对于铁素体钢蠕变敏感温度为370℃，对于奥氏体钢蠕变敏感温度为420℃。

### 其它因素

应用破前漏技术的目标管道系统，还要确保其它因素导致的失效概率极低：

- 设计中需要考虑间接因素(火灾、飞射物、重物跌落等)的影响，确保间接因素导致的管道失效概率极低；

- 阻尼器应满足技术规格书中的要求，确保阻尼器的可靠性。

## 分析位置确定

破前漏分析需要包含管道系统的所有位置。可以考虑几何特征、材料性能以及载荷等因素，选择典型位置开展分析。典型位置包括但不限于：

- 正常运行工况下应力最大点位置；

- 瞬态应力（安全停堆地震、启停堆过程中的热应力等）最大的位置；

- 临界裂纹计算应力与泄漏率计算应力比值最大的位置；

- 按照准则 c）中的应力比原则选出最大的前三个值并且该值不小于最大比值80％的位置；

- 材料的断裂韧性曲线低于上述位置材料的断裂韧性曲线75%的位置。

## 泄漏监测要求

    - 应用破前漏技术的管道系统，应有对应的泄漏监测系统或监测手段。泄漏监测能力应提供足够的裕量，支撑确定性断裂力学评估。

    - 泄漏监测系统应足够可靠、冗余和灵敏。安全壳内泄漏监测系统应满足反应堆回路压力边界泄漏监测系统设计导则[3]要求,安全壳外泄漏监测系统设计可以参照安全壳内要求执行。

## 材料性能要求

### 总体要求

破前漏分析需要的材料性能，除了常规的材料性能（一般可通过查阅该材料技术规范获得）外，还需要提供破前漏分析对象所涉及的管道系统的材料韧性（J-R曲线）与强度（真应力-应变曲线）这两项特殊力学性能。其中LBB管道系统所涉及的对象包括：管道母管、焊缝、管嘴以及安全端（如有）等。

对于上述特殊力学性能数据，可采用两种获取途径：（1）查阅工业数据；（2）开展材料特殊力学性能试验。

### 工业数据

工业数据是指代表单个或者一类材料的断裂韧性和真应力应变数据，该数据需要有足够的代表性和合理的保守性。
    可以通过查询工业通用数据中同类材料（化学成分、制造工艺等相同）或者相近牌号材料（主要指同类机组中化学成分相近、制造工艺基本相同）的数据用于破前漏分析。分析者需对采用工业数据库材料性能的合理性加以说明。

### 材料性能试验

对于工业数据库中缺失的材料牌号的特殊力学性能数据，可通过开展材料特殊力学性能试验的方法获取，要求如下：

- 开展材料特殊力学性能试验时，应充分考虑材料的长期服役效应，比如铸造奥氏体不锈钢的热

老化效应等。

- 理想情况下，应采用被评估对象管道的档案材料（同一炉批号材料）进行试验，每个炉批号应获取三条真应力-应变曲线和三条J阻力曲线以满足有效性的要求。如果没有档案材料，可取自同类机组的至少三炉批号的试料，以确保试验数据的适用性。

- 材料试验应在两组温度下开展：一组为机组正常运行温度的接近上平台温度区间，按照 b） 条

要求开展；另一组为一个较低的温度，这个温度点可选用机组的特定工况（如热备用），在该温度下，只需要获取对应材料的一条J-R曲线与一条真应力-应变曲线。通过两组温度的试验验证材料韧性和强度与试验温度没有明显的相关性。

- 用于测试获取J-R曲线的试样的尺寸应足够大，以提供足够的裂纹扩展量。在实际操作时，试样的尺寸如不能满足上述要求，允许采用有效合理的外延法对J-R曲线进行外推处理。

- 真应力-应变曲线试验时加载范围应包括比例极限到最大载荷这一区间。

对于首次使用的国产材料，即使工业数据中有对应牌号的材料特殊力学性能数据，也推荐开展验证性的材料特殊力学性能试验验证。

## 载荷组合

### 载荷分类

临界裂纹和泄漏率计算时所使用的载荷分为以下三类：

- 正常运行工况的内压、自重、热膨胀等载荷；

- 安全停堆地震载荷；

- 其它特殊的载荷，如热分层载荷、阀门快速动作导致的水力载荷等。

### 载荷组合

泄漏率计算时应采用核电厂正常运行工况下的载荷，包括内压、自重、热膨胀等载荷；临界裂纹计算时，一般采用正常运行工况载荷和安全停堆地震载荷的组合，必要时需要考虑特殊载荷的影响。泄漏率计算时正常运行工况载荷通过代数和方式组合，临界裂纹计算时候，各个载荷通过绝对值相加方式组合。具体载荷组合方式见下公式：

FL=FT+FD+FP 	                                                       (1)

ML=(M1)CO2+(M2)CO2+(M3)CO2                                          (2)

MiCO=MiTH+MiDE+MiPR                                                 (3)

FC=FT+|FD|+FP+FSS+FSA                                       (4)

MC=(M1)CO2+(M2)CO2+(M3)CO2                                          (5)

MiCR=MiTH+MiDE+MiPR+MiSS+MiSA                               (6)

## 泄漏率计算

### 总体要求

泄漏率计算可给出正常运行工况下给定裂纹长度与泄漏率的关系，从而确定泄漏监测裂纹的长度。

泄漏率计算应采用合理并通过有效验证的方法或者软件进行。

泄漏率计算一般包括两部分内容：裂纹张开面积计算和热工水力参数（流量、压降等）计算。

### 裂纹张开面积计算

裂纹张开面积是由裂纹张开形状、线裂纹长度、裂纹张开位移决定。

破前漏分析中一般认为裂纹张开形状为椭圆。

裂纹张开面积计算公式如下：

(1)

裂纹张开位移可以通过有限元方法计算，也可以通过成熟的经验公式获得[4]。

### 热工水力参数计算

泄漏率取决于管道内部的压力、温度以及流动过程中的水阻等热工水力参数。不同介质的水力参数计算需要考虑不同的水力模型。

裂纹的流道参数是影响泄漏率的重要因素，在泄漏率计算中需给定与实际情况相符的裂纹形态参数，考虑裂纹流道形状、裂纹流道表面粗糙度等参数的影响，这些参数可通过实验获得，或者参考经验数据，以确保数据的合理性。

热工水力参数计算模型可选用HENRY两相流模型[4]。

## 临界裂纹计算

### 总体要求

破前漏分析中，需要根据材料断裂韧性的高低采用不同的裂纹稳定性评估方法，对于高断裂韧性的材料（如锻造奥氏体不锈钢），可采用全塑性方法（如极限载荷法）。对于断裂韧性相对较低的材料，如碳钢、低合金钢以及考虑老化的铸造奥氏体不锈钢等，可采用断裂力学评估方法（如J/T方法）。

### 极限载荷方法

对于奥氏体不锈钢等断裂韧性较高的材料，结构的稳定性对裂纹不敏感，材料强度是控制裂纹稳定性的关键因素。通过结构应力情况与材料强度来判断裂纹是否失稳，求解对应的临界裂纹长度，该方法被称之为极限载荷方法，可参考附录A.

### 断裂力学分析方法

碳钢、低合金钢以及考虑热老化效应的铸造奥氏体不锈钢材料为弹塑性材料，结构的稳定性对裂纹敏感，在临界裂纹计算中可以使用弹塑性的断裂力学分析方法，通过对比裂纹驱动力和材料的裂纹扩展阻力（材料断裂韧性）来评估裂纹的稳定性。

裂纹稳定性评定的公式如下：

或者                                    (8)

可以参考成熟的经验公式获得[5]，也可以采用有限元方法。一般可用下式来表示：

(9)

（10）

联立公式（8）、（9）、（10），得到材料的J-T曲线和载荷作用下的J-T曲线，两曲线的交点为裂纹临界失稳点，此时对应的裂纹长度即为临界裂纹长度。

## 安全裕量

    - 泄漏率裕量

- 在计算泄漏监测裂纹长度时，采用的泄漏率为10倍的泄漏监测能力。

    - 载荷系数

在计算临界裂纹长度时，如采用正常运行载荷与SSE载荷代数和，载荷系数为1.4，如通过绝对值相加，载荷系数为1。

    - 裂纹裕量

临界裂纹长度和泄漏监测裂纹长度至少保持2倍的裕量。

## 简化分析方法

在工程实践中，为提高分析效率而规定了一些简化的分析方法，如界值曲线方法，详见附录B。

# 分析报告

应用破前漏技术应提供完整的分析报告，报告中需包含分析的相关输入、过程、结果、结论以及相关参考文件，应包含如下内容：

- 分析对象的介绍；

- 先决条件评估，需要包括水锤、腐蚀/侵蚀、疲劳、应力疲劳、环境等；

- 管道的运行工况参数、载荷情况或者应力分布情况；

- 材料牌号和材料性能介绍，包括拉伸性能和断裂韧性性能；

- 分析位置的详细几何特征；

- 泄漏监测系统能力评估，给出泄漏监测系统的监测灵敏度；

- 泄漏率计算描述，包括泄漏率计算采用的理论模型、计算方法（包括软件）、分析位置的应力（包括应力来源和组合方法）和材料性能、泄漏率计算结果；

- 临界裂纹计算描述，包括临界裂纹计算采用的理论模型、计算方法（包括软件）、分析位置的应力（包括应力来源和组合方法）和材料性能、以及临界裂纹结果；

- 分析结论；

- 其它支撑材料，如参考文献等。

（资料性附录）
极限载荷方法求解临界裂纹

A.1 主要符号

下列符号适用于本附录。

——由内压、地震、自重形成的薄膜应力

——载荷组合参数（绝对值相加时该值为１，代数和相加时取１.4）

——材料对应的流变应力

——材料的屈服应力

——材料的拉伸应力

——由地震、自重形成的一次弯曲应力

——正常工况下的热胀应力

——假想穿透裂纹（可监测裂纹）的圆心角的一半

——平均半径（）

M—— 载荷放大系数，当载荷按照绝对值相加时取1，代数和时取1.4

A.2 总则

本附录提供了利用极限载荷求解管道临界裂纹的方法。该方法适用于断裂韧性较高的材料如锻造的奥氏体不锈钢。极限载荷方法通过构造应力系数SI来实现，结构应力系数和载荷应力系数的交点对应的裂纹长度即为临界裂纹长度。

A.3 极限载荷法构造

A.3.1 结构应力系数

结构应力系数计算公式如下：

( A-1)

( A-2)

式中：

当则：

( A-3)

( A-4)

根据材料类型的不同，值不同。

对于母材和采用TIG（惰性气体保护焊）焊材

当对应温度下材料性能已知时

当对应温度下材料性能未知的时候，可以采用规范下限值，或者按照如下取值：

对于手工埋弧焊（SMAW）和埋弧自动焊(SAW)焊缝，按照如下取值：

A.3.2 载荷应力系数

A.3.2.1 母材和惰性气体保护焊焊缝

( A-5)

A.3.2.2 埋弧焊焊缝

( A-6)

式中：

手工埋弧焊形式（SMAW）

埋弧自动焊（SAW）

OD 管道的外径（单位为英寸）。

（资料性附录）
界值曲线方法

B.1 主要符号

下列符号适用于本附录。

A——管道的横截面面积

Fp——轴向力

M——计算弯矩

Pb——弯曲应力

Z——抗弯模量

——垂直于管道横截面的正应力极大值

B.2 总则

界值曲线方法是在遵循本标准第6章中的技术方法和流程的前提下，发展而来的一种保守的简化分析方法，可采用该方法快速开展破前漏分析评定。

界值曲线是由在横坐标代表泄漏率计算应力，纵坐标代表临界裂纹计算应力的平面坐标系下，满足破前漏分析的一系列边界点组成，由管道系统的几何尺寸、材料性能、运行温度压力参数，以及泄漏监测系统灵敏度决定。构造一条界值曲线至少需要两个点：低应力状态点表示满足破前漏分析的最大泄漏裂纹尺寸状态下的应力；高应力状态点表示满足破前漏分析的最小临界裂纹尺寸状态下的应力。

B.3 界值曲线构造

B.3.1 确定低应力状态点

低应力状态点的横坐标计算方法如下：

- 根据正常运行压力计算轴向力Fp；

- 假设一个较低的弯曲应力值，该值要比预期的最小弯曲应力还要小；

- 计算弯矩(M)=弯曲应力()×抗弯模量(Z)；

- 根据公式B-1计算对应的正常应力：

(B-1)

在平面坐标系中，低应力状态点的纵坐标计算方法如下：

- 根据正常应力，计算功率运行时管道介质泄漏率刚好达到10倍监测能力状态下的穿壁裂纹尺寸，该裂纹称为泄漏可监测裂纹；

- 将该裂纹尺寸放大2倍，作为临界裂纹尺寸，计算该临界裂纹对应的载荷，该载荷由轴力Fp和弯矩M组成；

- 根据公式B-1计算对应的最大应力。

B.3.2 确定高应力状态点

高应力状态点的纵坐标计算方法如下：

- 根据正常运行压力计算轴向力Fp；

- 假设一个较高的弯曲应力值M以得到较大的弯矩，该弯矩值的选择要使得对应的最大应力接近于流动应力；

- 根据公式B-1计算对应的最大应力。

在平面坐标系中，高应力状态点的横坐标计算方法如下：

- 计算最大应力对应的临界裂纹尺寸；

- 将该临界裂纹尺寸的1/2定义为泄漏可监测裂纹尺寸；

- 计算在泄漏可监测裂纹下，泄漏率为10倍泄漏监测能力时对应的弯矩M；

- 根据公式B-1计算对应的正常应力。

B.3.3 确定界值曲线

构造平面坐标系，横坐标对应泄漏率计算应力，纵坐标对应临界裂纹计算应力。在该坐标系中分别用A点和B点来表示低正常应力状态和高应力状态点。连接A、B两点构造一条典型的界值曲线，如图B-1所示：

# 图B-1 典型的界值分析曲线图

B.4 破前漏评定

- 将管道系统各分析位置应力绘入同一平面坐标系中与界值曲线进行比较。如果坐标点位于界值分曲线的下方，则满足LBB 分析要求(如图附录B-1中的点1)；否则（如图B-1中的点2），本次简化分析失效，需要通过详细计算考察其是否满足破前漏分析要求。

参 考 文 献

- NUREG-0800, U.S. Nuclear Regulatory Commission, Standard Review Plan 3.6.3, "Leak-before-Break Evaluation Procedures," Revision 1, March, 2007

- NUREG-1061, -Break Evaluation Procedures," Revision 1, March, 2007an  Review Committee,uation Procedures," Revision 1, March, 2007an 3.6.3, "Leak（

- REGULATORY GUIDE 1.45, GUIDANCE ON MONITORING AND RESPONDING TO REACTOR

COOLANT SYSTEM LEAKAGE, MAY 2008(Revision 1).

- EPRI Report NP-3596-SR, D.M.Norris and B. Chexal, “PICEP: PIPE CRACK EVALUATION COMPUTER PROGRAM” Electric Power Research Institute, Palo Alto, CA,July 1987.

- EPRI Report NP-6301-D, A. Zahoor, “Ductile Fracture Handbook,” Electric Power Research Institute, Palo Alto, California, June 1989.