《核工程不锈钢建造双钨极热丝TIG焊施工工艺规程》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

《核工程不锈钢建造双钨极热丝TIG焊施工工艺规程》，由中国核工业华兴建设有限公司主编，中广核工程有限公司、中国核电工程有限公司参编。

该标准经过中国核能行业协会评审并经过公示后予以立项，并由中国核工业华兴建设有限公司与中国核能行业协会签订《中国核能行业协会团体标准制修订专项技术服务合同》。

团体标准《核工程不锈钢建造双钨极热丝TIG焊施工工艺规程》系列标准编制周期为18个月，自2022 年6月28日至2023年12月25日，其中项目的节点要求如下：

2、主要工作过程

- 标准起草阶段

首先，成立标准编制工作组，其次，工作组对国内核工程不锈钢建造双钨极热丝TIG焊施工工艺的应用情况进行了研究和调研，基于以上研究和调研分析，课题组初步形成了标准编写方案，基于标准草案编写总体方案，课题组完成了《核工程不锈钢覆面建造双钨极+热丝TIG自动焊施工工艺标准》初稿编制。

本标准于2022年07月08完成形式审查，7月21日组织进行了立项评审，并通过了立项评审。工作组根据评审会专家意见进行标准名称及章节内容细节的修改，形成了《核工程不锈钢建造双钨极热丝TIG焊施工工艺规程》标准草案。

- 征求意见阶段

征求意见待反馈。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本部分起草单位：中国核工业华兴建设有限公司、中广核工程有限公司、中国核电工程有限公司。

本标准起草人：程小华、张吉斌、邱振生、马桥石、同李悦、郭利峰、刘扬、李强、董安、项杰波、李春雨、李瑞元、顾霞、孙广、王宁、童守明、费松、蒋久奇、孙志红、张文风、李添添。

其中：
程小华为课题负责人，负责牵头组织本标准课题的开展；

同李悦主要负责标准正文及其相关内容的编写、修订；

张吉斌、邱振生、马桥石、郭利峰、刘扬、李强、董安、项杰波、李春雨、李瑞元、顾霞、孙广、王宁、童守明、费松、蒋久奇、孙志红、张文风、李添添分别参与部分章节的编写。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的修订符合核电行业设备可靠性评价方法发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）科学性

针对不锈钢焊接施工对核工程不锈钢双钨极热丝TIG焊工艺进行研究，并在核工程中进行推广应用，结合多核电建造应用经验及核工程不锈钢焊接施工技术条件进行本团体标准进行编写。

（2）实用性

本标准规定了核工程不锈钢建造双钨极热丝TIG焊施工全流程工艺要求，包括标准适用的范围、材料的选择、工艺原理、施工准备及施工流程及具体施工方法，为核工程不锈钢焊接施工提供了施工方法，能有效地提高核工程不锈钢建造质量及效率，具有实用性。

2、标准主要内容的依据

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构 和起草规则》的规定起草。

3、解决的主要问题

华龙一号三代核电堆型、霞浦快堆等核电堆型不锈钢工程量相比于CPR堆型大幅增加，以往在核电站不锈钢水池建造中，以传统手工氩弧焊工艺及单钨极氩弧自动焊工艺为主，传统钨极氩弧焊电弧能量密度低、焊接速度慢，若增加焊接电流，电弧压力显著提高，在较高的电弧压力下焊接时，容易造成熔池不稳，焊缝将会形成各种焊接缺陷；并且在横焊位置，由于力在电弧焊缝轴线上分布的不对称性，导致焊缝成形不对称，即由于重力作用导致下部焊缝金属过多，而上部焊缝易形成咬边、未焊满和根部未焊透等缺陷。核工程不锈钢焊接施工，传统单钨极氩弧自动焊接很难通过增大焊接电流来提高焊接效率。近年来人工成本上升，焊工紧缺，特别是核级焊工和现有焊接工艺效率低成为了制约核工程不锈钢覆面工程建造的关键因素，同时新堆型焊接量大幅增加，新技术的开发迫在眉睫。

双钨极热丝氩弧自动焊技术在不提高电弧压力的条件下，明显提高焊丝熔化速度，从而全面提高氩弧焊的熔覆效率，同时提高核电焊接质量，降低焊工劳动强度及人员消耗。中国核工业华兴建设有限公司进行了双钨极热丝TIG焊技术的研究开发，并在霞浦快堆乏燃料水池覆面施工中进行大量的应用，通过工艺技术的研究及核工程中的大量应用，总结形成了一套成熟的核工程不锈钢建造双钨极热丝TIG焊施工工艺，具有极高的广泛应用价值。

《核工程不锈钢建造双钨极热丝TIG焊施工工艺规程》的编制，是对工艺技术的高度提炼总结，能积极推动新技术的广泛应用，服务于“十四五”核电建造及核电“走出去”需求。此外，对创新技术施工工艺进行标准化、规范化，完善我国核电建造的标准体系。通过查询，国内外并无类似的工艺标准，本技术在核工程中为首次应用，并取得了良好的应用效果，为核工程建设带来了高效、高质量的施工技术，带来了巨大的经济效益和社会效益。

我国自主三代核电会按照每年6~8台的核准节奏，实现规模化批量化发展。面对批量化、高质量的要求，需要高效率的建造技术，更需要对应的工艺标准支持。核电“走出去”需要完整的工艺技术及相应的工艺标准、规范，加强我国核电“走出去”的竞争优势。

本工艺标准的形成将对我国核电建设及“走出去”将有极大的促进作用。

# 三、主要试验（或验证）情况

《核工程不锈钢建造双钨极热丝TIG焊施工工艺规程》是在科研项目研究（中国核工业华兴建设有限公司科研项目“核工程高效（双钨极+热丝）TIG自动焊装备及工艺研究”）及大量工程应用（霞浦核电、三澳核电不锈钢工程应用）基础上进行总结提炼，根据经验总结形成适用于核工程不锈钢焊缝坡口加工表，相关理论及技术规范经过科研论证及工程应用的验证。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

《核工程不锈钢建造双钨极热丝TIG焊施工工艺规程》对不锈钢建造双钨极热丝TIG焊施工工艺在核工程领域应用有着很强的指导意义，为高效、高质量的新技术在核工程应用提供了标准参考，对推动核电的高质量发展有着重要的意义。

本标准的编制是技术的创新，对完善我国核电建造标准有着重要意义，对于国家核电“走出去”战略具有积极意义，同时对于提高核电质量、确保核电安全具有积极的促进作用。

# 六、与国际、国外对比情况

经过查询目前暂无“核工程不锈钢建造双钨极热丝氩弧焊施工工艺规程”及类似标准先例，本次标准申请为首次申请。本标准是新增核工程建造先进焊接技术施工工艺标准，是对现有核工程建造标准体系的进一步完善。本部分标准贯彻核安全法规精神，针对核工程不锈钢建造所要遵循的明确而细致的技术规范，标准与法规要求是协调一致的。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，中国核工业华兴建设有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无

# 十二、其他应予说明的事项

无