《失水事故条件下锆合金包壳材料性能试验方法

第2部分：LOCA蠕变试验》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本标准由中国原子能科学研究院牵头编制，起草单位包括：中国原子能科学研究院、上海核工程研究设计院有限公司、中广核研究院有限公司、中国核动力研究设计院。

本标准牵头单位中国原子能科学研究院于2024年11月29日与中国核能行业协会签订“失水事故条件下锆合金包壳材料性能评估方法第2部分：蠕变试验方法团体标准制修订技术咨询服务”合同。合同要求2024年12月29日前提交团标立项通过材料，2025年12月31日前提交标准正式发布文件或正式发布证明材料。

2、主要工作过程

本标准的制定过程主要分为前期标准化研究、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

2.1前期标准化研究（2020年11月-2022年12月）

2020年到2022年，由中国原子能科学研究院牵头开展了能源标准化研究项目《失水事故条件下锆合金包壳蠕变、爆破及长期冷却性能评估标准的研究》。相关主要研究内容包括：

（1）调研国内外关于失水事故条件下锆合金包壳蠕变性能的评估方法，整理试验装置、试验流程、试验参数及其他主要影响因素。

（2）试验装置与流程评估：采用定型的同种材料、相同的试验参数及相同的试验流程，在自主的装置上进行试验，与文献数据进行对比，评估拟采用的试验评估方法是否具备标准化特征。

（3）试验参数评估：根据国内外公开文献中试验参数差异，对包壳内压、包壳温度、蒸汽流量等参数进行试验研究，评估其对试验结果的影响。

（4）根据文献调研结论及试验验证结果，规范整体试验流程，提出我国拟采用的性能评估方法。

2023年6月21日，该标准化研究项目通过评审验收，验收意见认为该研究对压水堆核电燃料包壳用锆合金的性能评估具有指导意义。

2.2初稿编写阶段（2023年1月-2024年11月）

主要起草人根据能源标准化研究项目的研究成果，编制了《失水事故条件下锆合金包壳材料性能评估方法 第2部分：LOCA蠕变试验方法》标准草案。2024年12月6日召开了中国核能行业协会2024年团体标准立项评审会，标准立项通过。

# 2.3征求意见稿编写阶段（2024年12月-2025年10月）

主要起草人根据立项评审会专家修改建议对标准草案进行了修改，完成了包括标准名称、适用范围、术语定义、示意图、章节安排等内容改进，形成了《失水事故条件下锆合金包壳材料性能试验方法 第2部分：LOCA蠕变试验》标准征求意见稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

中国原子能科学研究院基于具体开展的失水事故条件下锆合金包壳蠕变试验，为标准中试验方法描述提供了内容或修改意见。

上海核工程研究设计院有限公司、中广核研究院有限公司、中国核动力研究设计院作为锆合金包壳LOCA蠕变试验结果的使用方，从需求的角度对标准撰写提供了意见。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的修订符合核电行业设备可靠性评价方法发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）科学性

本标准编制前，首先开展了标准化研究项目《失水事故条件下锆合金包壳蠕变、爆破及长期冷却性能评估标准的研究》，通过调研及试验方式对试验装置及可能影响LOCA蠕变试验结果准确性的几点因素开展了研究，为编制本团体标准提供了科学基础。

（2）实用性

本标准的具体内容均来源于对国内三大核电集团新锆合金失水事故性能评估试验。本标准规定了锆合金包壳LOCA蠕变试验方法的全过程，对于试验设备、试样及试验步骤等建立规范，以统一锆合金包壳LOCA蠕变试验方法，使其向科学化、合理化方向迈进，减少锆合金包壳LOCA蠕变试验的主观性、随意性，增加科学性、客观性，从而达到提高失水事故条件下锆合金包壳材料性能评估管控水平的目的。

2、标准主要内容的依据

遵从GB/T 1.1-2020的要求，本标准的章节内容为：

前言，列出了本标准起草单位与主要起草人。

引言，介绍了系列标准5部分各自的编制目的。

范围，给出了本标准内容范围与适用范围。

术语和定义，主要规定了失水事故、蠕变、最大周长与总延伸率、均匀周长与均匀延伸率的定义。

方法原理，整体介绍了该试验方法的原理。

试剂或材料，介绍了该试验过程中使用到的水、气体及清洗试剂。

仪器设备，详细介绍了LOCA蠕变试验装置相关要求，包括其加热方式、加压方式、温度控制与测量、压力控制与测量、外径测量、产生蒸汽的用水、蒸汽流速与压力，简单介绍了尺寸测量工具、超声清洗机、干燥箱的要求。

试样，详细介绍了材料类别、尺寸规格、试样长度、尺寸测量、清洗与烘干要求。

试验步骤，介绍了试验温度与试验压力的选择范围与方法，规定了试样升温、保温、升压及保压过程中温度与压力的要求，规定了LOCA蠕变试验详细步骤要求。

试验报告，规定了报告至少应给出的几个方面内容。

3、解决的主要问题

锆合金包壳材料在失水事故工况下的性能与在正常工况下的各项性能一样，都是锆合金材料研发、燃料及反应堆设计的重要依据。国内外一直缺乏方便可行的失水事故条件下材料性能试验标准。经本团队试验及标准化研究，认为可以制定LOCA蠕变试验方法的标准。

本标准的制定将解决上述需求，针对失水事故条件下锆合金包壳蠕变性能数据需求，给出可接受的具有可重复性的LOCA蠕变性能测试方法，具备自主知识产权。

# 三、主要试验（或验证）情况

开展了如下试验（或验证）：

- 试验装置与流程评估：采用与文献同种装置、同种材料、相同的试验参数及相同的试验流程，在自主的装置上进行试验，与文献数据进行对比，评估拟采用的试验方法是否具备标准化特征。

- 试验参数评估：对试样升温升压顺序、升温过程、保温时长、蒸汽流量等参数进行试验研究，评估其对试验结果的影响。

通过上述试验（或验证），获得如下结论支撑本标准编制：

- 推荐采用试样直接电加热式试验装置，周向温差小、成本低、易于实现。

- 推荐采用先升温至目标温度，稳定后快速升压至目标压力的试验流程。

- 推荐蒸汽流速控制在略大于0.8 mg/(cm2∙s)，有利于获得试样均匀温度场。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

标准的制定与实施，预计将提升核电厂的安全性，具有明显的社会效益。本标准将支持燃料元件厂及核电厂对锆合金包壳的性能评估，有利于自主知识产权锆合金包壳的研发与生产。

# 六、与国际、国外对比情况

国际、国外暂无相关标准。本标准编制为国内首创。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无

# 九、标准性质的建议说明

本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

# 标准发布后，中国原子能科学研究院等参编单位将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无

# 十二、其他应予说明的事项

本标准内容随着国内外更多试验的开展与认识水平的提高，仍有发展改进空间。