ICS 27.120.10

CCS F48

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

失水事故条件下锆合金包壳材料性能试验方法

第2部分：LOCA蠕变试验

Test method for properties of zirconium alloy cladding during loss of coolant accidents

Part 2：LOCA creep test

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2025年10月

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前  言	II

引  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 方法原理	2

5 试剂或材料	2

6 仪器设备	2

7 试样	3

8 试验步骤	4

9 试验报告	4

附　录　A 	6

附　录　B （资料性附录）	6

附　录　C ××××××	6

参 考 文 献	7

前  言

本文件按照GB/T 1.1一2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院股份有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司、华能核能技术研究院有限公司。

本文件起草单位：中国原子能科学研究院、上海核工程研究设计院有限公司、中广核研究院有限公司、中国核动力研究设计院。

本文件主要起草人：张宝亮、胡勇、李靖国、季松涛、刁均辉、陆辉、卢俊强、高长源、陈刘涛、钱立波。

本文件首次发布。

引  言

T/CNEA ××××《失水事故条件下锆合金包壳材料性能试验方法》旨在为用于压水堆的锆合金包壳管提供一系列模拟失水事故条件下的材料试验与性能评估方法，由五个部分构成。

第1部分：淬火后残余塑性试验。目的在于针对失水事故条件下，锆合金包壳峰值温度及最大氧化率设计限值，以及堆芯必须能保持可冷却的几何形状这一设计准则，给出可接受的具有可重复性和定量的锆合金包壳性能评估方法，获得锆合金包壳经模拟压水堆失水事故工况高温蒸汽氧化与淬火后的残余塑性数据，并判断在该氧化温度与氧化程度条件下是否保持塑性或已脆化。

第2部分：LOCA蠕变试验。目的在于针对失水事故条件下锆合金包壳的塑性变形，提供一种测量不同温度、不同应力条件下锆合金包壳外径随时间的变化曲线以及相应的稳态蠕变速率的方法，为核燃料分析程序提供参数。

第3部分：失稳氧化试验。目的在于针对失水事故条件下，锆合金包壳可能产生失稳氧化导致严重脆化的现象，提供一种对材质、表面处理及安装过程敏感的失稳氧化行为评估方法。

第4部分：LOCA爆破试验。目的在于针对失水事故条件下锆合金包壳的爆破行为，提供一种测量锆合金包壳爆破温度、爆破应力及应变的方法。

第5部分：长期冷却限值验证试验。目的在于针对失水事故后，经历氧化淬火的锆合金包壳在随后的长期冷却过程中是否仍具有残余塑性，提供一种试验评估的方法。

失水事故条件下锆合金包壳材料性能试验方法

第 2 部分：LOCA蠕变试验

范围

本文件规定了失水事故（LOCA）条件下锆合金包壳材料蠕变试验方法。

本文件适用于锆合金包壳材料的LOCA蠕变试验，涂层锆合金包壳管的LOCA蠕变试验参照使用。

规范性引用文件

无

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

失水事故 （LOCA：loss of coolant accident）

核电站一回路承压边界破坏导致冷却剂丧失的设计基准事故。

蠕变 creep

材料在恒温、恒压的作用下缓慢的产生塑性变形的现象。

最大周长与总延伸率 maximum perimeter and total elongation

试验后锆合金包壳管鼓胀爆破区域最大周长L*：破口中心位置最长周向长度（不计破口尺寸），参见图1。

总延伸率At（%）：

（1）

式中，L*为最大周长，单位mm，D0为锆合金包壳管初始外径，单位mm。

均匀周长与均匀延伸率 uniform perimeter and uniform elongation

试验后锆合金包壳管鼓胀爆破区域均匀周长P*：P*=max(P1*, P2*)，P1*、P2*分别为距破口边缘上下20 mm处锆合金包壳管周向长度，参见图1。

均匀延伸率Ar（%）：

（2）

图1 LOCA蠕变试验后锆合金包壳管鼓胀爆破区域最大周长和均匀周长示意图

方法原理

锆合金包壳试样在模拟LOCA条件下发生鼓胀爆破，通过记录高温蒸汽环境下锆合金包壳试样的内压、温度、外径随时间的变化曲线，获得相应的稳态蠕变速率，为核燃料分析程序提供蠕变速率参数。

试剂或材料

纯水

电阻率不小于0.5 MΩ∙cm。

惰性气体

氩气，w（Ar）≥99.995%。

清洗试剂

丙酮，CH3COCH3，ρ≈0.80 g/ml。

无水乙醇，C2H5OH，ρ=0.789 g/ml，分析纯。

仪器设备

LOCA蠕变试验装置

加热方式

LOCA蠕变试验装置的加热方式应满足模拟LOCA条件的快速升温。可接受的快速加热方式主要有：

（1）直接对包壳管试样进行短路加热（推荐）。

（2）加热包壳管试样内另一种材料产生热流来模拟燃料发热。

（3）辐射加热。

试样加热要求：在目标温度下，加热中心区域长度不小于100 mm范围内，轴向、周向温差均不超过±10℃。

加压方式

LOCA蠕变试验装置的加压方式应满足快速升压。

温度控制与测量

采用红外测温仪或热电偶测量、控制包壳管试样的温度。红外测温仪或热电偶使用前应进行校准，温度校准范围应涵盖试验中包壳管试样的温度范围。

压力控制与测量

采用气压平衡瓶或压控装置控制包壳管试样的内压。采用数字压力表测量压力，测量精度不低于0.25级。数字压力表使用前应经过校验。

外径测量

采用激光测径仪或工业相机来测量包壳管试样的外径变化，仪器测量误差不大于±20 μm。外径测量位置应与温度测量位置一致。

产生蒸汽的用水、蒸汽流速与压力

产生蒸汽的用水为纯水，满足5.1的要求。

蒸汽流速参考高温氧化试验的要求(0.8-30) mg/(cm2∙s)，该数据是对试验腔体截面积的归一化。值得注意的是，蒸汽流速对样品温度均匀性影响较大，建议将蒸汽流速控制在略大于0.8 mg/(cm2∙s)，有利于获得均匀温度场。

蒸汽压力略大于大气压。

尺寸测量工具

气动量仪测量精度不低于0.01 mm。

卡尺测量精度不低于0.1 mm。

超声清洗机

干燥箱

试样

材料类别

锆合金包壳管，包括工业生产未使用的原始试样以及堆内已使用具有一定燃耗的试样。对于已使用具有一定燃耗的试样，影响LOCA条件下包壳管变形行为的一个主要因素是正常运行期间的腐蚀吸氢量，因此，本评估程序适用于三种试样，即：原始试样，模拟一定燃耗的预渗氢试样，高燃耗试样。

预渗氢及高燃耗试样的氢含量测量推荐采用熔融惰气脉冲红外法，或其它适用的标准方法。测量氢含量的仪器与标度必需是经校检或认证的。

尺寸规格

本试验方法适用的锆合金包壳尺寸规格为直径9.5 mm，壁厚0.57 mm。同时也适用于其他直径与壁厚锆合金包壳管。不同规格尺寸的锆合金包壳管按本标准试验获得的蠕变速率数据可能无法直接进行比较。

试样长度

包壳管试样的长度选取原则：如果有条件，包壳管试样加热段应不小于300 mm，满足6.1.1的要求，且所有试样保持一致。

尺寸测量

试样尺寸测量前，应打磨掉试样两端的毛边，保证试样两端相对齐平。测量壁厚时应在同一截面内环向每隔90°测量1次，取4次测量平均值；测量外径时应至少测量样品两端等2个位置，取最大和最小平均值。

清洗与烘干

试样需经无水乙醇或丙酮超声清洗去除附着杂物或有机污渍，不应采用酸、碱等腐蚀性清洗剂。

清洗后的试样需烘干。

试验步骤

试验温度与试验压力

试验温度：600 ℃-1150 ℃，温度间隔50 ℃，其中，α/β相转变区域温度间隔25 ℃。

试验温度推荐：600 ℃，650 ℃，700 ℃，725 ℃，750 ℃，775 ℃，800 ℃，825 ℃，850 ℃，875 ℃，900 ℃，925 ℃，950 ℃，1000 ℃，1050 ℃，1100 ℃，1150 ℃；对于温度≥900 ℃的试验应设置平行样。

试验压力：0.5-15 MPa，每个温度点下包括不少于3个压力点（注：原则上，合理选取内压点以使包壳管试样爆破时间在10-1000 s以内分布），压力值由需求方根据材料实际情况最终确定。

升温、保温、升压及保压

升温过程中，应使升温速率尽量快，试样实际温度短时间超目标温度情况应控制在10 ℃以内。

保温过程中，试样温度波动范围控制在±5 ℃以内。

升压过程中，应使升压速率尽量快。

保压过程中，压力波动范围控制在±0.1 MPa以内。

推荐采用先升温至目标温度，稳定后快速升压至目标压力的试验流程。

LOCA蠕变试验步骤

具体的试验细节依赖于试验用装置，下面的试验步骤仅为通用的方面。

试验前，测量包壳管试样外径、壁厚，清洗并烘干。

试验过程：

a）安装试样并对试样内部进行排气处理。

b）排除反应腔中原有气体，升温前通入稳定流速的蒸汽。

c）按8.2要求将试样升至目标温度并保持稳定。

d）按8.2要求将试样内部压力升至目标压力并保持。

e）整个试验过程中在线监测试样外径变化，实时测量并记录试样温度、压力与外径随时间变化。

f）待试样发生破裂，试验结束（如试样未发生破裂，推荐保温保压1500 s后结束试验）。

试验后，记录试样形貌照片并测量鼓胀爆破区域尺寸（最大周长、均匀周长等）。

试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

—— 所使用的标准；

—— 试样信息包括材料名称、规格等及标识；

—— 试样尺寸等数据；

—— 试验条件与参数；

—— 试验结果；

—— 观察到的异常情况；

—— 试验人员及日期。

（资料性附录）

××××××

参 考 文 献

[1] Forgeron T , Brachet J C , Barcelo F ,et al.Experiment and modeling of advanced fuel rod cladding behavior under LOCA conditions: Alpha-beta phase transformation kinetics and EDGAR methodology[J].astm international, 2000.DOI:10.1520/STP14303S.

_________________________________