ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

钢制无缝带直管段对焊管件

Factory-Made Wrought Buttwelding Fittins with Straight Pipe

（2024.3）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　标题	1

附录A（规范性附录）　××××××	2

附录B（资料性附录）　××××××	3

参考文献	4

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：上海核工程研究设计院有限公司、中国核电工程有限公司、深圳中广核工程设计有限公司、国核电站运行技术服务有限公司、江苏华阳管业股份有限公司。

本文件主要起草人：冯磊，关岭松，徐英虎，刘佳，王芳，徐刚，徐国飞，林达平、何炜亭、吴春明、李一、丁月霞。

本文件为首次发布。

引  言

T/CNEA ××××《钢制无缝带直管段对焊管件》旨在指导钢制无缝带直管段对焊管件的加工制作，对管件的类型、管件的压力设计、管件尺寸、表面轮廓、端部坡口、公差、标志和产品质量合格证明书等要求。

标准名称

范围

本文件规定了钢制无缝带直管段对焊管件的类型、管件的压力设计、管件尺寸、表面轮廓、端部坡口、公差、标志和产品质量合格证明书等要求。

本文件适用于钢制无缝带直管段对焊管件。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| G/T 13401 | 《对接焊端面》 |
| --- | --- |
| GB/T 985.1 | 《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》 |

术语和定义

带直管段管件：管件末端带有一定长度直管段的管件。

管件的压力设计

压力等级（额定值）

按本标准设计、制造的管件的许用压力额定值，可按与其连接的相同规格、相同材质、壁厚的无缝直管计算。管件上所标志的公称尺寸（或端部外径）、材料等级、壁厚代表了压力等级的标记。

管件设计

管件的设计应保证管件与其连接的相同规格、相同材质和壁厚的无缝直管具有同等的承受内压的能力。

按本标准生产的管件，应按以下方法进行设计：

a) 按附录A的规定进行验证性压力试验并由此确定管件的壁厚值。必要时，应提供相应的验证性压力试验报告及记录以供验证。

b) 根据需要，用户可要求成品管件符合附录B中规定的最小壁厚要求，并在合同或产品标记上注明。

c) 根据需要，用户也可要求成品管件按相应的压力管道规范给出的数学分析法或其他应力分析法进行管件设计，但应在合同或产品标记上注明。为满足这一要求，管件制造商提供设计图样和计算书由需方批准。

在制造商的工厂应能得到数学分析、基本设计计算或成功的液体爆破验证结果的报告，供采购方检查。

管件尺寸

标准尺寸

管件的公称尺寸用NPS表示。

带直管段长半径90°和45°弯头尺寸见图1和表1，带直管段等径三通尺寸见图2和表2，带直管段异径三通尺寸见图3和表3，带直管段异径管尺寸见图4和表4。

图1 带直管段长半径90°和45°弯头

表1 带直管段长半径90°和45°弯头尺寸

| 公称管径 （NPS） | 外径OD (mm) | 中心至边缘距离 A值（mm） | 直管段长度 E最小值（mm） | 中心至边缘距离 B值（mm） | 直管段长度 F最小值（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2 | 21.3 | 41 | 3 | 27 | 11 |
| 3/4 | 26.7 | 44 | 6 | 27 | 8 |
| 1 | 33.4 | 47 | 9 | 27 | 5 |
| 1 1/4 | 42.2 | 52 | 4 | 28 | 3 |
| 1 1/2 | 48.3 | 57 | 0 | 29 | 0 |
| 2 | 60.3 | 76 | 0 | 35 | 0 |
| 2 1/2 | 73.0 | 95 | 0 | 44 | 0 |
| 3 | 88.9 | 114 | 0 | 51 | 0 |
| 3 1/2 | 101.6 | 133 | 0 | 57 | 0 |
| 4 | 114.3 | 227 | 75 | 139 | 75 |
| 5 | 141.3 | 270 | 80 | 159 | 80 |
| 6 | 168.3 | 309 | 80 | 175 | 80 |
| 8 | 219.1 | 385 | 80 | 207 | 80 |
| 10 | 273.0 | 462 | 81 | 240 | 81 |
| 12 | 323.8 | 539 | 82 | 272 | 82 |
| 14 | 355.6 | 616 | 83 | 305 | 83 |
| 16 | 406.4 | 693 | 83 | 337 | 83 |
| 18 | 457.0 | 775 | 89 | 375 | 89 |
| 20 | 508.0 | 857 | 95 | 413 | 95 |
| 22 | 559.0 | 938 | 100 | 443 | 100 |
| 24 | 610.0 | 1020 | 106 | 487 | 106 |

图2 带直管段等径三通

表2 带直管段等径三通尺寸

| 公称管径 （NPS） | 外径OD (mm) | 倒角R最大值 (mm) | 中心至边缘距离 C值（mm） | 中心至边缘距离 M值（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2 | 21.3 | 11 | 41 | 41 |
| 3/4 | 26.7 | 11 | 44 | 44 |
| 1 | 33.4 | 13 | 47 | 47 |
| 1 1/4 | 42.2 | 15 | 52 | 52 |
| 1 1/2 | 48.3 | 15.5 | 57 | 57 |
| 2 | 60.3 | 20 | 64 | 64 |
| 2 1/2 | 73.0 | 20 | 76 | 76 |
| 3 | 88.9 | 25 | 86 | 86 |
| 3 1/2 | 101.6 | 25 | 95 | 95 |
| 4 | 114.3 | 25 | 157 | 157 |
| 5 | 141.3 | 25 | 175 | 175 |
| 6 | 168.3 | 30 | 194 | 194 |
| 8 | 219.1 | 35 | 225 | 225 |
| 10 | 273.0 | 45 | 263 | 263 |
| 12 | 323.8 | 50 | 294 | 294 |
| 14 | 355.6 | 55 | 335 | 335 |
| 16 | 406.4 | 60 | 375 | 375 |
| 18 | 457.0 | 65 | 425 | 425 |
| 20 | 508.0 | 70 | 475 | 475 |
| 22 | 559.0 | 70 | 500 | 500 |
| 24 | 610.0 | 85 | 560 | 560 |

图3 带直管段异径三通

表3 带直管段异径三通尺寸

| 公称管径 （NPS） | 主管外径OD1(mm) | 支管外径OD2(mm) | 倒角R最大值 | 中心至边缘距离 C值（mm） | 中心至边缘距离 M值（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2×1/2×1/4 | 21.3 | 13.7 | 7.5 | 41 | 41 |
| 1/2×1/2×3/8 | 21.3 | 17.3 | 7.5 | 41 | 41 |
| 3/4×3/4×1/2 | 26.7 | 21.3 | 11 | 44 | 44 |
| 3/4×3/4×3/8 | 26.7 | 17.3 | 11 | 44 | 44 |
| 1×1×1/2 | 33.4 | 21.3 | 13 | 47 | 47 |
| 1×1×3/4 | 33.4 | 26.7 | 13 | 47 | 47 |
| 1 1/4×1 1/4×1 | 42.2 | 33.4 | 15 | 52 | 52 |
| 1 1/4×1 1/4×1/2 | 42.2 | 21.3 | 15 | 52 | 52 |
| 1 1/4×1 1/4×3/4 | 42.2 | 26.7 | 15 | 52 | 52 |
| 1 1/2×1 1/2×1 | 48.3 | 33.4 | 15.5 | 57 | 57 |
| 1 1/2×1 1/2×1/2 | 48.3 | 21.3 | 15.5 | 57 | 57 |
| 1 1/2×1 1/2×3/4 | 48.3 | 26.7 | 15.5 | 57 | 57 |
| 1 1/2×1 1/2×1 1/4 | 48.3 | 42.2 | 15.5 | 57 | 57 |
| 2×2×1 | 60.3 | 33.4 | 20 | 64 | 61 |
| 2×2×3/4 | 60.3 | 26.7 | 20 | 64 | 61 |
| 2×2×1 1/2 | 60.3 | 48.3 | 20 | 64 | 61 |
| 2×2×1 1/4 | 60.3 | 42.2 | 20 | 64 | 61 |
| 2 1/2×2 1/2×1 | 73.0 | 33.4 | 20 | 76 | 67 |
| 2 1/2×2 1/2×1 1/4 | 73.0 | 42.2 | 20 | 76 | 67 |
| 2 1/2×2 1/2×1 1/2 | 73.0 | 48.3 | 20 | 76 | 67 |
| 2 1/2×2 1/2×2 | 73.0 | 60.3 | 20 | 76 | 70 |
| 3×3×1 1/2 | 88.9 | 48.3 | 25 | 86 | 75 |
| 3×3×1 1/4 | 88.9 | 42.2 | 25 | 86 | 75 |
| 3×3×2 | 88.9 | 60.3 | 25 | 86 | 76 |
| 3×3×2 1/2 | 88.9 | 73.0 | 25 | 86 | 83 |
| 3 1/2×3 1/2×1 1/2 | 101.6 | 48.3 | 25 | 95 | 81 |
| 3 1/2×3 1/2×2 | 101.6 | 60.3 | 25 | 95 | 83 |
| 3 1/2×3 1/2×2 1/2 | 101.6 | 73.0 | 25 | 95 | 89 |
| 3 1/2×3 1/2×3 | 101.6 | 88.9 | 25 | 95 | 92 |
| 4×4×1 1/2 | 114.3 | 48.3 | 25 | 124 | 88 |
| 4×4×2 | 114.3 | 60.3 | 25 | 130 | 89 |
| 4×4×2 1/2 | 114.3 | 73.0 | 25 | 137 | 95 |
| 4×4×3 | 114.3 | 88.9 | 25 | 145 | 98 |
| 4×4×3 1/2 | 114.3 | 101.6 | 25 | 151 | 102 |
| 5×5×2 | 141.3 | 60.3 | 25 | 140 | 105 |
| 5×5×2 1/2 | 141.3 | 73 | 25 | 141 | 108 |
| 5×5×3 | 141.3 | 88.9 | 25 | 149 | 111 |
| 5×5×3 1/2 | 141.3 | 101.6 | 25 | 155 | 114 |
| 5×5×4 | 141.3 | 114.3 | 25 | 171 | 171 |
| 6×6×2 1/2 | 168.3 | 73 | 30 | 165 | 121 |
| 6×6×3 | 168.3 | 88.9 | 30 | 165 | 124 |
| 6×6×3 1/2 | 168.3 | 101.6 | 30 | 165 | 127 |
| 6×6×4 | 168.3 | 114.3 | 30 | 189 | 189 |
| 6×6×5 | 168.3 | 141.3 | 30 | 194 | 194 |
| 8×8×3 1/2 | 219.1 | 101.6 | 35 | 206 | 152 |
| 8×8×4 | 219.1 | 114.3 | 35 | 220 | 220 |
| 8×8×5 | 219.1 | 141.3 | 35 | 224 | 224 |
| 8×8×6 | 219.1 | 168.3 | 35 | 225 | 225 |
| 10×10×4 | 273 | 114.3 | 45 | 257 | 257 |
| 10×10×5 | 273 | 141.3 | 45 | 261 | 261 |
| 10×10×6 | 273 | 168.3 | 45 | 262 | 262 |
| 10×10×8 | 273 | 219.1 | 45 | 262 | 262 |
| 12×12×10 | 323.8 | 273 | 50 | 293 | 293 |
| 12×12×5 | 323.8 | 141.3 | 50 | 292 | 292 |
| 12×12×6 | 323.8 | 168.3 | 50 | 292 | 292 |
| 12×12×8 | 323.8 | 219.1 | 50 | 292 | 292 |
| 14×14×10 | 355.6 | 273 | 55 | 335 | 315 |
| 14×14×12 | 355.6 | 323.8 | 55 | 335 | 325 |
| 14×14×6 | 355.6 | 168.3 | 55 | 335 | 313 |
| 14×14×8 | 355.6 | 219.1 | 55 | 335 | 315 |
| 16×16×10 | 406.4 | 273 | 60 | 375 | 365 |
| 16×16×12 | 406.4 | 323.8 | 60 | 375 | 365 |
| 16×16×14 | 406.4 | 355.6 | 60 | 375 | 365 |
| 16×16×6 | 406.4 | 168.3 | 60 | 375 | 343 |
| 16×16×8 | 406.4 | 219.1 | 60 | 375 | 355 |
| 18×18×10 | 457 | 273 | 65 | 425 | 400 |
| 18×18×12 | 457 | 323.8 | 65 | 425 | 400 |
| 18×18×14 | 457 | 355.6 | 65 | 425 | 400 |
| 18×18×16 | 457 | 406.4 | 65 | 425 | 400 |
| 18×18×8 | 457 | 219.1 | 65 | 425 | 387 |
| 20×20×10 | 508 | 273 | 70 | 475 | 437 |
| 20×20×12 | 508 | 323.8 | 70 | 475 | 437 |
| 20×20×14 | 508 | 355.6 | 70 | 475 | 437 |
| 20×20×16 | 508 | 406.4 | 70 | 475 | 450 |
| 20×20×18 | 508 | 457 | 70 | 475 | 450 |
| 20×20×8 | 508 | 219.1 | 70 | 475 | 412 |
| 22×22×10 | 559 | 273 | 70 | 500 | 437 |
| 22×22×12 | 559 | 323.8 | 70 | 500 | 450 |
| 22×22×14 | 559 | 355.6 | 70 | 500 | 462 |
| 22×22×16 | 559 | 406.4 | 70 | 500 | 462 |
| 22×22×18 | 559 | 457 | 70 | 500 | 462 |
| 22×22×20 | 559 | 508 | 70 | 500 | 475 |
| 24×24×10 | 610 | 273 | 85 | 560 | 487 |
| 24×24×12 | 610 | 323.8 | 85 | 560 | 500 |
| 24×24×14 | 610 | 355.6 | 85 | 560 | 515 |
| 24×24×16 | 610 | 406.4 | 85 | 560 | 515 |
| 24×24×18 | 610 | 457 | 85 | 560 | 515 |
| 24×24×20 | 610 | 508 | 85 | 560 | 515 |
| 24×24×22 | 610 | 559 | 85 | 560 | 530 |

图4 带直管段异径管

表4 带直管段异径管尺寸

| 公称管径 （NPS） | 大头外径OD1(mm) | 小头外径OD2(mm) | G最小值 （mm） | D最小值 （mm） | 长度H值 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4×1 1/2 | 114.3 | 48.3 | 75 | / | 152 |
| 4×2 | 114.3 | 60.3 | 75 | / | 152 |
| 4×2 1/2 | 114.3 | 73.0 | 75 | / | 152 |
| 4×3 | 114.3 | 88.9 | 75 | / | 152 |
| 6×2 1/2 | 168.3 | 73.0 | 80 | / | 195 |
| 6×3 | 168.3 | 88.9 | 80 | / | 195 |
| 6×4 | 168.3 | 114.3 | 80 | 75 | 243 |
| 6×5 | 168.3 | 141.3 | 80 | 80 | 244 |
| 8×4 | 219.1 | 114.3 | 80 | 75 | 245 |
| 8×5 | 219.1 | 141.3 | 80 | 80 | 249 |
| 8×6 | 219.1 | 168.3 | 80 | 80 | 248 |
| 10×4 | 273.0 | 114.3 | 81 | 75 | 287 |
| 10×5 | 273.0 | 141.3 | 81 | 80 | 288 |
| 10×6 | 273.0 | 168.3 | 81 | 80 | 282 |
| 10×8 | 273.0 | 219.1 | 81 | 80 | 277 |
| 12×5 | 323.8 | 141.3 | 82 | 80 | 312 |
| 12×6 | 323.8 | 168.3 | 82 | 80 | 308 |
| 12×8 | 323.8 | 219.1 | 82 | 80 | 308 |
| 12×10 | 323.8 | 273.0 | 82 | 81 | 304 |
| 14×6 | 355.6 | 168.3 | 83 | 80 | 432 |
| 14×8 | 355.6 | 219.1 | 83 | 80 | 432 |
| 14×10 | 355.6 | 273.0 | 83 | 81 | 428 |
| 14×12 | 355.6 | 323.8 | 83 | 82 | 427 |
| 16×8 | 406.4 | 219.1 | 83 | 80 | 459 |
| 16×10 | 406.4 | 273.0 | 83 | 81 | 455 |
| 16×12 | 406.4 | 323.8 | 83 | 82 | 456 |
| 16×14 | 406.4 | 355.6 | 83 | 83 | 452 |
| 18×10 | 457.0 | 273.0 | 89 | 81 | 481 |
| 18×12 | 457.0 | 323.8 | 89 | 82 | 480 |
| 18×14 | 457.0 | 355.6 | 89 | 83 | 477 |
| 18×16 | 457.0 | 406.4 | 89 | 83 | 473 |
| 20×12 | 508.0 | 323.8 | 95 | 82 | 610 |
| 20×14 | 508.0 | 355.6 | 95 | 83 | 605 |
| 20×16 | 508.0 | 406.4 | 95 | 83 | 606 |
| 20×18 | 508.0 | 457.0 | 95 | 89 | 612 |

特殊尺寸

管件的端部内径和壁厚由采购方规定。

远离端部的内径不做特殊规定。如果对流通孔有特殊要求时，内径的最小尺寸应由采购方规定。

公差

管件的尺寸公差和形位公差应符合图5和表5的规定

| 图5 公差简图 |  |
| --- | --- |

| 表5 公差 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称尺寸 | 坡口处外径b,c | 端部内径b,d | 90°和45°弯头及三通 | 异径管 | 公称尺寸 | 形位公差 |  |
| NPS | D/mm | mm | A、B、C、M/mm | F/mm | NPS | Q/mm | P/mm |
| 1/2～21/2 | +1.6 -0.8 | ±0.8 | ±2 | ±2 | 1/2～4 | 1 | 2 |
| 3～31/2 | ±1.6 | ±1.6 | ±2 | ±2 | 5～8 | 2 | 4 |
| 4 | ±1.6 | ±1.6 | ±2 | ±2 | 10～12 | 3 | 5 |
| 5～8 | +2.4 -1.6 | ±1.6 | ±2 | ±2 | 14～16 | 3 | 6 |
| 10～18 | +4.0 -3.2 | ±3.2 | ±2 | ±2 | 18～24 | 4 | 10 |
| 20～24 | +6.4 -4.8 | ±4.8 | ±2 | ±2 |  |  |  |
| 注： a.端部内径和公称壁厚由采购方指定。 b.圆度为正负偏差绝对值之和。 c.当需要增加管件壁厚以满足4.2的设计要求时，该公差不适用与成形管件的局部区域。 d.除非采购方另有规定，这些公差适用于公称内径等于公称外径减去两倍公称壁厚的场合。 |  |  |  |  |  |  |  |

除非合同另有规定，管件端部壁厚应不小于公称壁厚的87.5%。

对端部坡口的内外径、壁厚公差等另有要求时，由供需双方协商确定。

因管件表面局部缺陷需要进行修磨时，允许孤立的不连续的局部减薄，剩余壁厚不小于公称壁厚的87.5%。但此壁厚公差要求不适用于需要加强的区域。

表面轮廓

当管件上的相邻开口不在平行平面上时，管件外表面应由渐进圆弧或圆角相连接，圆弧或圆角可终止于相切处。除直接由自由锻锻件制作的管件外，管件的外表面均应圆滑过渡、无棱角或塌陷。

采用锻件直接制造的特殊尺寸、形状和公差的管件，按采购方与制造商协议供货。

端部坡口

坡口应满足附录C的相关要求。

标志

管件的标志方法

管件应作永久性标志。如果使用钢印标志，应注意钢印不要过深或太尖而造成裂纹或使管件壁厚减少到小于允许的最小壁厚。

管件的标志位置

只要管件尺寸许可，都应在管件上直接标志。无论何种标志方法，标志均应在管件易于观察的位置进行。使用钢印标志时应避开高应力区。

标志内容

管件的标志应包含以下内容：

a) 制造商名称或商标；

b) 材料牌号；

c) 公称尺寸；

d) 公称壁厚或指定的壁厚值；

e) 产品编号或原材料；

f) 产品代号；

g) 合同要求的其他标志内容。

例外

当管件的尺寸无法进行完整标志时，可按8.3所述顺序逆向省略标志或采用标签标志。

产品质量合格证明书

根据合同或订单要求，制造商应提供材料是按产品标准进行制造和检验的证明，并符合GB/T 13401的相关规定。

（规范性附录）
设计验证试验

要求做的试验

当制造商采用验证试验方法对管件的设计进行鉴定时，应按本附录的规定进行验证试验。试验应按A.3规定的管件及其与之连接的管道计算爆破压力进行。

试验组装件

样品部件

试验管件应从具有相同基本设计形状和制造方法的管件中选择，并按GB/T 13401的规定要求验明材料、炉批号，包括热处理。试验管件应经过尺寸检查，并符合于本标准。

其他部件

应将计算爆破压力至少与A.3计算得出的验证试验压力同样大小的等径无缝管或焊接管管段焊接到待试验管件的各端。管段可以比管件标识的公称壁厚厚，但不应超过管件标识壁厚的1.5倍。任何内圆错边大于1.5mm时，应采用斜度不大于1:3的内镗锥孔减小其内错边。管段的截取长度应如下：

a) 对于DN350(NPS14)及以下的管件，管子的最小长度应为一个管子外径。

b) 对于大于DN350(NPS14)的管件，管子的最小长度应为管子外径的一半。

试验程序

试验用流体应为水或其他液体。应对试验组装件施加水压。

建议对每种试验管件至少进行3个样品试验。当试验的样品数量不同时，按表A.1选择试验压力计算式(A.1)中使用的试验系数f。

表A.1 试验系数f选取表

| 样品数量 | 试验系数f |
| --- | --- |
| 1 | 1.10 |
| 2 | 1.05 |
| 3 | 1.00 |

注：符合A.4规定的几何形状类似的不同口径、壁厚管件样品（例如2件或3件90°长半径弯头），可以联合起来确定一组管件的试验系数。

试验应进行到管件破裂或保持（或超过）按式（A.1）计算的最小验证试验压力至少3min。对于每一个试验，如果试验组装部件都能够经受住至少等于最小计算验证试验压力值而不破裂，则试验合格。

……………(A.1)

式中：

p------管件的最小计算验证试验压力，单位为兆帕(MPa)；

S------在代表试验管件的试样上测得的试验管件的实际抗拉强度，它应满足相应规范中规定的管件材料等级所要求的抗拉强度，单位为兆帕(MPa)；

T------管件上标识的管子的公称壁厚，单位为毫米(mm)；

D------规定的管子外径，单位为毫米(mm)；

f------试验系数，见表A.1，无量纲。

试验结果的可用性

不需要对规格、壁厚及材料的所有组合情况进行逐一试验。在一个代表性管件得出的合格的验证试验可代表下述的其他管件：

        - 规格范围：一个试验管件可以用来对DN（或NPS）规格大小为试验管件的0.5倍~2倍的类似比例的管件（如相同比例弯曲半径的45°、90°和180°弯头）进行质量评定。等径管件的验证试验可用以对同类项的异径管件进行质量评定。异径管件的验证试验可用以对规格较小的异径管件进行质量评定。试验管件的最大规格不宜超过DN600。

        - 厚度范围：一个试验管件可以用来对t/D比值为试验管件的0.5倍~3倍的类似比例的管件进行质量评定。

        - 材料级别：如果材料标准规范中规定的屈强比为0.84或更低，由某种材料制造的几何形状相同的管件承压能力直接与该材料的抗拉强度成正比。因此，只需试验单一材料等级代表性管件即可验证该管件的设计。

试验结果的保留

制造商应有质量控制程序并用于整个制造过程控制，以保证所制造管件的几何形状、尺寸与所试验的管件几何形状等符合规定要求。相关的产品图纸和质量记录应予以保留。

按以前版本所做的试验，不因本版本中有关试验方法和要求的变更而失效。

当管件的几何形状或制造方法有重大变化，制造商应重新进行试验，或通过分析以证明该变化不会影响以前试验的结果。

验证试验报告

每个结构管件的组装件试验都应有试验报告并应报告：

              - 试验描述，包括试验数量和用以确定验证试验目标值的试验系数f；

              - 所使用的仪表量具和方法；

              - 组装件管件的拉伸试验报告；

              - 每个试验的实际最终压力；

              - 从试验开始到爆破的时间长度，或在所估算的目标压力值或之上的保持时间；

              - 所进行的计算；

              - 破裂位置，如果有，包括简图；

              - 试验人员的签字。在委托特种设备专门机构进行验证试验时，应由其出具相应的试验报告。

买方或监造方在制造商现场应可以看到这些试验报告。

（资料性附录）
管件设计计算

总则

本附录规定了符合相应结构参数标准管件最小壁厚的设计和计算方法。成品管件相应部位的实测壁厚不得小于按本附录确定的最小壁厚。

弯头

弯头外弧侧最小壁厚不小于直管公称壁厚T。

弯头中心线所在平面的内弧侧最小壁厚Ti按式B.1确定：

……………(B.1)

式中：

Ti------弯头中心线所在平面的内弧侧（即弯头内弧最小弧长处）最小壁厚，单位为毫米(mm)；

注：最小壁厚不包括端部坡口以及斜面处的壁厚。以下同。

T------与管件连接的直管公称壁厚，单位为毫米(mm)；

k------计算系数，见表B.1。

表B.1 弯头中心线所在平面的内弧侧壁厚计算系数k值表

| 弯头类型 | K |
| --- | --- |
| 短半径弯头(R=1D) | 1.25 |
| 长半径弯头(R=1.5D) | 1.1 |
| 3D弯头(R=3D) | 1.04 |
| 中间值可用内插法求得。 |  |

异径管（同心或偏心）

异径管应包含锥体、大小两端的直边及过渡段。

- 异径管斜边与轴线的夹角α（见图B.1）不大于30°；

- 大小两端的外径与直管公称壁厚之比均不大于100。

符合所列结构参数的带直边及过渡段的异径管，除小端直边和坡口处外，其最小壁厚应不小于大端直管公称壁厚t。

对于部分缩径比较大的异径管，其斜边与轴线的夹角可能无法满足上述结构参数要求，用户可避免选用或自行确定其最小厚度。

图B.1 异径管（同心和偏心）斜边与轴线的夹角α示意图

三通（等径或异径）

三通应整体成形，即三通支管与主管部分不得采用焊接连接。

对于等径三通，其肩部圆弧过渡区45°处的最小壁厚应不小于1.5t（t为主管公称壁厚）。

（资料性附录）
管件坡口型式

核级管件坡口型式

- a）I型坡口

本焊接坡口型式适用于罐子壁厚范围内的对接焊。其焊接间隙应满足GB/T 985.1中相关要求。

- b）V型坡口

本焊接坡口型式适用于管子壁厚范围内的无熔化极的单面对接焊。焊接方法采用非熔化极惰性气体保护焊打底加填充丝非熔化极惰性气体保护焊或电弧焊。坡口形式为V型，尺寸见附图C.1。

图C.1 核级V型坡口

注：图中未标出参数与图C.3相同。

- c）U型坡口

本焊接坡口型式适用于管子壁厚范围内的单面对接焊。焊接方法采用非熔化极惰性气体保护焊打底加电弧焊。坡口形式为U型，尺寸见附图C.2。

图C.2 核级U型坡口

注：图中未标出参数与图C.3相同。

- c）U+V型坡口

本焊接坡口型式适用于管子壁厚δ＞19mm范围内的单面对接焊。焊接方法采用非熔化极惰性气体保护焊打底加电弧焊。坡口形式为U+V型，尺寸见附图C.3。详图C详见图C.3。

图C.3 核级U+V型坡口

注：

t为管道名义壁厚；

tm为0.875t或规定的管道订货最小壁厚；

C为镗孔后管道内径，计算公式为C=A-0.8-2tc，其中A为管道公称外径；tc为0.94t和(t-2)的较大值。

详图C

非核级管件坡口型式

- a）V型坡口

本焊接坡口型式适用于管子壁厚范围内的无熔化极的单面对接焊。焊接方法采用非熔化极惰性气体保护焊打底加填充丝非熔化极惰性气体保护焊或电弧焊。坡口形式为V型，尺寸见图C.4。

图C.4 非核级V型坡口

注：图中未标出参数与图C.3相同。

- b）U型坡口

本焊接坡口型式适用于管子壁厚范围内的单面对接焊。焊接方法采用非熔化极惰性气体保护焊打底加电弧焊。坡口形式为U型，尺寸见附图C.5。

图C.5 非核级U型坡口

注：图中未标出参数与图C.3相同。

另一种管件坡口型式

- a）V型坡口

本焊接坡口型式适用于管子壁厚t≤20mm范围内单面对接焊。坡口形式为V型，尺寸见附图C.6。

图C.6 另一V型坡口

注：

t为管道名义壁厚，D0为管道公称外径；

A为镗孔后管道内径，计算公式为：

t＞4mm时，A=D0-1.75t-1；

t≤4mm时，A=D0-2t；

- b）U+V型坡口

本焊接坡口型式适用于管子壁厚t＞20mm范围内的单面对接焊。坡口形式为U+V型，尺寸见附图C.7。

图C.7 另一U+V型坡口

注：

t为管道名义壁厚，D0为管道公称外径；

A为镗孔后管道内径，计算公式为：

t＞4mm时，A=D0-1.75t-1；

t≤4mm时，A=D0-2t；

参 考 文 献

无

_________________________________