| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CNEA. 点击此处添加CCS号 |

中国核能行业协会团体标准

T/CNEA XXXX—2026

核燃料棒焊缝射线检测智能分析方法

Method for Intelligent Analysis of Nuclear Fuel Rod Weld Radiographic Testing

（本稿完成日期：2025年12月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口。

本文件起草单位：中核北方核燃料元件有限公司、中国原子能工业有限公司、北京航空航天大学、中核第七研究院设计有限公司、北京同方软件有限公司、中核建中核燃料元件有限公司。

本文件主要起草人：

核燃料棒焊缝射线检测智能分析方法

范围

本文件规定了核燃料棒焊缝缺陷智能检测的数据准备、图像处理、智能分析及效果评估指标。

本文件适用于采用人工智能方法对核燃料棒焊缝缺陷进行识别、分类与辅助判定的场景。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 30821 无损检测 数字图像处理与通信

GF/T 249 燃料棒端塞焊缝X射线数字成像

NB/T 20003.1 核电厂核岛机械设备无损检测 第1部分：通用要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

核燃料棒 Nuclear Fuel Rod

由核燃料芯块、包壳管和端塞等组成，用于反应堆堆芯中的棒状燃料元件。

焊缝缺陷 Weld Seam Defect

核燃料棒焊缝中存在的影响焊接接头质量或密封性能的不连续、不完整或异常特征。典型焊缝缺陷可包括气孔、气胀、未焊透、夹钨等。

单棒分割 Single Rod Segmentation

将包含多根核燃料棒的射线图像分离为单根核燃料棒图像的处理过程。

焊缝评定区 Weld Evaluation Area

核燃料棒端塞焊缝射线图像中用于缺陷分析、判定和评价的目标区域。

原理

基于核燃料棒端塞焊缝射线数字成像图像，通过单棒分割、焊缝评定区提取、缺陷智能分析、结果修正和综合判定等步骤，实现焊缝缺陷的辅助识别与评价。

智能分析可采用人工智能方法（如深度学习算法）、规则方法或其组合方式，对焊缝图像中的异常特征进行定位、识别和分类。

分析结果宜结合不同角度图像信息及相关判定规则进行综合确定，以提高焊缝缺陷识别结果的准确性和可靠性。

检测准备

人员要求

从事核燃料棒焊缝射线检测智能分析相关工作的人员，应具备射线检测、数字成像、图像处理和智能分析等相关专业知识。

从事射线检测作业的人员，应按照 NB/T 20003.1 的有关要求取得相应资格。

从事相关工作的人员，上岗前应接受辐射安全知识培训和考核，并按有关规定取得相应资格或者许可。

从事图像标注、模型训练、结果复核和系统维护的人员，应熟悉核燃料棒焊缝缺陷特征、图像判读要求及系统操作流程。

从事结果审核与判定的人员，应具备核燃料棒焊缝射线图像判读经验，并了解典型焊缝缺陷的形貌特征、灰度特征和空间位置特征。

设备与软件环境要求

核燃料棒焊缝射线数字成像装置应符合 GF/T 249 的有关要求。

图像数据格式宜采用 DICONDE、TIFF 或其他符合 GB/T 30821 要求的数字图像格式。

训练与分析环境应支持图像处理、数据标注、模型训练、推理分析和结果输出等功能。

训练环境的硬件资源应与训练数据规模、模型复杂度及训练效率要求相适应。

分析环境的硬件资源应与推理任务规模、响应效率及结果输出要求相适应。

软件环境应支持模型构建、训练、推理和结果管理等功能。

系统运行环境应满足稳定性、安全性和可维护性要求。

缺陷样品与数据要求

应结合核燃料棒制造工艺和焊接工艺，梳理焊缝可能存在的典型缺陷类型。

缺陷样品应具有代表性，宜覆盖气孔、气胀、未焊透、夹钨等典型焊缝缺陷。

缺陷样品应通过射线数字成像方式获取相应图像数据，图像应能够反映缺陷的主要特征。

每种缺陷类型的样品数量应不少于50根，宜不少于100根。

用于智能分析的数据宜覆盖不同批次、不同工况、不同成像条件和不同操作人员条件下获取的图像样本。

数据集宜同时包含缺陷样本和无缺陷样本。

数据标注要求

应采用具备目标位置标注和类别标注功能的工具对图像中的缺陷进行标注。

标注内容应至少包括缺陷位置和缺陷类别。

当采用矩形框标注时，标注框应尽量贴合缺陷边界。

标注时，图像显示比例宜以能够清晰辨识缺陷边界为准；必要时可对图像进行放大显示。

标注结果应经过复核，确保位置标注、类别标注及对应关系的准确性与一致性。

数据集宜按训练集、验证集和测试集进行划分，各数据子集应保持缺陷类别分布的合理性。

数据划分时，应避免同一缺陷样本信息同时进入训练集和测试集。

图像处理

一般要求

应满足核燃料棒焊缝射线检测智能分析对区域定位、缺陷显示和结果稳定性的要求。

宜包括单棒分割、焊缝评定区提取以及必要的数据增强等内容。

不应改变缺陷的本质特征，不应引入影响判定结果的明显失真。

处理过程中形成的中间结果宜具备可复核性和可追溯性。

单棒分割

当射线图像中同时包含多根核燃料棒时，应先进行单棒分割。单棒分割应能够将多棒图像分离为单根核燃料棒图像，为后续焊缝评定区提取和缺陷分析提供输入。单棒分割可采用阈值分割、轮廓提取、投影分析或其他能够实现稳定分割的方法。分割结果应保证单根核燃料棒区域完整，并宜减少背景区域和相邻燃料棒的干扰，不应明显影响后续焊缝评定区定位和缺陷识别结果。单棒分割方法示例见附录A。

焊缝评定区提取

应从单棒图像中提取焊缝评定区，作为后续智能分析的目标区域。焊缝评定区提取宜采用基于模板匹配、结构先验、空间位置关系或其他能够稳定定位焊缝区域的方法。当图像存在整体灰度波动、亮度变化或批次差异时，宜采用具有归一化处理能力的匹配方法或其他鲁棒性较好的定位方法。提取结果应保证评定区位置准确、范围完整，并具有良好的重复性和一致性。当同一规格核燃料棒的端塞结构与焊缝评定区之间具有稳定空间关系时，可基于端塞定位结果确定焊缝评定区位置。对于不同规格、不同产线或不同端塞类型的核燃料棒，应根据实际图像特征设置相应的提取参数或定位模板。焊缝评定区提取方法见附录B。

数据增强

为提升小目标焊缝缺陷的识别效果，可对训练数据进行增强处理。数据增强方式可包括图像拼接、样本复制、混合增强、翻转变换等方法。数据增强策略宜根据样本数量、缺陷类别分布及模型训练需求合理确定。对于样本数量较少的缺陷类别，增强后的样本数量宜为原始样本数量的6倍～10倍。数据增强仅应用于模型训练、验证等开发环节，不应用于最终检测结果的直接判定。

智能分析

一般要求

应基于焊缝评定区图像开展缺陷识别、定位、分类和辅助判定。

宜包括模型训练、缺陷检测、结果分类、后处理与结果修正等内容。

应能够输出缺陷位置、缺陷类别及相关分析结果。

应具备对小目标焊缝缺陷的识别能力。

分析结果宜结合多角度图像信息和工程判定规则进行综合确定。

模型训练

模型训练应基于经过标注和复核的数据集开展，并宜结合核燃料棒焊缝缺陷尺寸小、灰度特征弱、类别间差异有限等特点进行针对性设计。用于智能分析的模型可采用目标检测模型（如YOLO系列）或其他适宜的人工智能方法，以实现对焊缝缺陷的定位与识别。训练过程中，宜对训练集、验证集和测试集进行合理划分，并避免样本信息泄漏。为提高模型对小目标缺陷的识别能力，可结合实际需求对模型结构、特征提取方式、损失函数或训练策略进行优化。模型训练完成后，应采用独立测试数据对模型性能进行验证。

缺陷检测与分类

智能分析应能够识别焊缝图像中的异常目标，并输出相应的检测与分类结果。缺陷类别宜根据核燃料棒焊缝质量控制要求确定，典型缺陷类别可包括气孔、气胀、未焊透和夹钨。对于检测到的缺陷目标，宜给出其位置、类别及对应分析结果。当分析结果存在类别混淆、定位不确定或特征表达不充分等情况时，宜结合多角度图像信息、规则修正结果或人工复核结果进行确认。分析结果的输出形式宜包括原始图像、标注图像、缺陷类别信息及统计结果。

后处理与结果修正

为提高缺陷判定的准确性和工程适用性，可对智能分析结果进行后处理与结果修正。后处理宜结合焊缝缺陷的灰度特征、形状特征和空间位置关系，并结合相关工程经验对检测结果进行综合判断。对于不同类型缺陷，可根据其在多角度图像中的重复出现情况、位置特征及形态特征，对检测结果进行修正或补充判定。采用规则修正方法时，规则内容应与核燃料棒焊缝缺陷的实际特征相一致。典型专家规则示例见附录C。

结果判定与评价

结果判定原则

核燃料棒焊缝的结果判定应基于智能分析结果，并结合后处理与结果修正结果综合确定；

当采用多角度成像时，应结合同一焊缝在不同角度图像中的分析结果进行综合判定；

对同一根核燃料棒焊缝的最终判定，不应仅依据单幅图像结果作出；

当智能分析结果、规则修正结果与人工判读结果存在明显不一致时，宜进行人工复核。

多角度图像综合判定

对每根核燃料棒焊缝，宜结合不同角度获取的图像进行综合评价。当采用3幅不同角度图像进行分析时，应综合考虑缺陷在各幅图像中的重复出现情况、位置关系和特征一致性。对于需结合多幅图像共同判断的缺陷类型，宜依据相应判定规则进行综合分析。多角度图像综合判定规则可根据工程应用需求进一步细化。

评价指标

智能分析方法的效果评价宜采用召回率、精确率、误检率和缺陷分类准确度等指标。必要时，也可根据工程应用需求增加漏检率、F1值或其他评价指标。评价结果宜分别给出总体统计结果和各缺陷类别统计结果。评价应基于独立测试数据集进行。

指标计算方法

- 指标计算方法如下：

召回率（Recall）：衡量模型对缺陷的检出能力，计算公式如下：

Recall = TPTP + FN	()

式中：

TP（True Positive）——正确检测出的缺陷数量；

FN（False Negative）——未检测出的缺陷数量。

精度（Precision）：衡量模型检测出的缺陷中实际为缺陷的比例，计算公式如下：

Precision = TPTP + FP	()

式中：

FP（False Positive）——错误检测出的缺陷数量。

误检率（False Positive Rate, FPR）：衡量正常焊缝被误判为缺陷的情况，计算公式如下：

FPR = FPFP + TN	()

式中：

TN（True Negative）——正确识别为没有缺陷的数量。

缺陷种类分类准确度（Defect Classification Accuracy）：衡量模型对不同类型缺陷的分类正确性，计算公式如下：

Accuracy = CPTS	()

式中：

CP（Correct Predictions）——正确分类的缺陷数量；

TS（Total Samples）——所有样本数（包含无缺陷样本）。

结果记录与保存

结果记录宜包括下列内容：

- 图像编号或样本编号；

- 检测批次；

- 检测时间；

- 检测人员；

- 缺陷位置；

- 缺陷类别；

- 复核信息。

结果数据应具备可追溯性，并按相关要求进行存储和管理。

（规范性）
单棒分割方法

高斯二值化

将原始图像转换为灰度图像（如果不是灰度图像）。

使用高斯滤波器对图像进行平滑处理。这有助于减少图像中的噪点，使二值化更加准确。

选择一个适当的阈值来将灰度图像转换为二值图像，可以使用自适应阈值选择方法选择合适的阈值。

将图像的像素根据阈值进行二值化。大于阈值的像素设置为白色（255或1），小于阈值的像素设置为黑色（0）。图像经高斯二值化后见图A.1。

高斯二值化后燃料棒图像

轮廓提取

在二值图像中查找所有非零像素的连通组件。

对于每个连通组件，查找其边界。可以使用不同的算法来计算轮廓，例如Suzuki算法。

返回所有轮廓的列表。

返回所有轮廓列表最大的外轮廓。见图A.2。

轮廓提取后裁切的图像

垂直投影

对轮廓提取后的图片进行垂直投影，统计水平方向上的像素分布。对统计的结果进行了阈值截断，即垂直方向上像素个数小于某个阈值的置为0，表示此处处于棒与棒分隔区域。这个操作可以使单棒分割获得更稳定的结果。垂直投影后的图像见图A.3。

垂直投影后的图像

单棒分割

获取垂直投影图像。

根据燃料棒图像特点，选取水平方向上像素连续出现的最小长度L。

在垂直投影图像上，从左往右查找，有像素出现，且连续长度大于L的区间进行保留，其他区间舍去。

获得单棒区域在水平方向上的投影区间。

在此基础上进行单棒分割，分割后图像见图A.4。

单棒分割效果展示

（资料性）
焊缝评定区提取方法

端塞模板构建

针对不同产线类型、不同端塞位置及不同批次条件下的成像差异，宜分别建立相应的端塞模板。模板宜从单棒射线图像中选取结构完整、成像清晰且具有代表性的端塞区域。对于同一类型端塞，可建立多个候选模板，以提高不同成像条件下的匹配稳定性。端塞模板示意见图B.1。

标引序号说明：

1——CF3上端塞模板

2——CF3下端塞模板

  - 端塞模板图例

归一化相关系数匹配

端塞区域定位可采用归一化相关系数匹配方法。其匹配得分可按式（B.1）计算：

T'(x',y')=T(x',y')-1/(w⋅h)⋅∑x″,y″T(x″,y″)							(1)

I'(x+x',y+y')=I(x+x',y+y')-1/(w⋅h)⋅∑x″,y″I(x+x″,y+y″)	(2)

R(x,y)=x',y'(T'(x',y')⋅I'(x+x',y+y'))x',y'T'(x',y')2⋅x',y'I'(x+x',y+y')2							(3)

式中：

T——模板图像；

I——待匹配图像；

w——模板图像宽度；

h——模板图像高度；

(x,y) ——待匹配图像的坐标；

(x',y')——模板中像素的坐标；

(x",y")——模板中遍历的像素坐标。

T'——归一化后的模板图像，

I'——归一化后的待匹配图像。

R(x,y)——表示在像素(x,y)处，待匹配图像与模板图像的匹配系数。

焊缝评定区确定

在获得端塞区域位置后，可根据端塞与焊缝评定区之间预先标定的相对空间关系，确定焊缝评定区位置。具体流程见图B.2。

标引序号说明：

1——单棒图像

2——模板匹配后得到的图像

3——焊缝评定区

  - 获取焊缝评定区图例

结果检查与优化

焊缝评定区提取完成后，宜对提取结果进行检查。检查内容可包括端塞定位是否准确、焊缝评定区范围是否完整、是否存在明显偏移以及是否包含与目标焊缝无关的区域。对于不同规格、不同端塞类型或不同产线条件下的核燃料棒，宜分别建立相应的模板和几何偏移参数，以保证焊缝评定区提取结果的准确性和一致性。

（资料性）
专家规则模型

专家规则

环焊缝区域可能出现的缺陷种类有气孔、气胀、未焊透和夹钨。以压水堆燃料棒为例，规则见表1。

压水堆核燃料棒端塞焊缝缺陷专家规则

| 序号 | 缺陷类型 | 缺陷特征 | 判定规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气孔 | 评定区内出现灰度增大类圆点，3张图像上圆点垂直高度相对一致，旋转后水平方向位置有变化。 | 结合3张影像综合评定，至少出现2次。 |
| 2 | 气胀 | - 在焊缝中心线下方2mm内，靠近包壳侧灰度增大的斑点；在焊缝中心线下方2mm内，出现横向灰度增大的带状影像。 | 3张影像中出现一次即判定为气胀。 |
| 3 | 未焊透 | - 出现在焊缝中心线上（正负0.1mm）的灰度增大的细线；焊缝中心线（正负0.1mm）与包壳内壁延长线相交处出现的黑点；焊缝中心线上（正负0.1mm）出现竖线，位置出现在靠近包壳与端塞结合处侧。 | 3张影像中出现一次即判定为未焊透。 |
| 4 | 夹钨 | 评定区内出现的灰度减少的白色斑点 | 结合3张影像综合评定，至少出现2次。 |

缺陷优先级判定：

- 在中心线与包壳内壁延长线相交处，在此位置上如有一个黑点，优先考虑未焊透，若在中心线其他位置出现黑点，判定为气孔；

- 在中心线下方2mm内，包壳内壁延长上出现黑点，优先判定为气胀，如果其他图像等高位置处再次出现黑点，判定为气孔。

焊缝中心线和包壳侧延长线示意见图B.1。

标引序号说明：

1——焊缝中心线

2——包壳侧延长线

  - 焊缝位置关系图例

计算方法和规则数模型

空间位置

缺陷中心位置计算公式为：

x =  (x_min  + x_max)/2,y =  (y_min  + y_max)/2	(B.1)

式中：

x ——缺陷中心位置横轴坐标

x_min——缺陷标记矩形框的左坐标

x_max——缺陷标记矩形框的右坐标

x =  (x_min  + x_max)/2,y =  (y_min  + y_max)/2	(B.2)

式中：

y ——缺陷中心位置纵轴坐标

y_min——缺陷标记矩形框的上坐标

y_max——缺陷标记矩形框的下坐标

得到缺陷中心位置后，判断此位置是否在焊缝中心线或两侧包壳延长线上。

灰度特征

灰度特征用于区别夹钨/非夹钨缺陷，计算公式如下：

e = A/B	(B.3)

式中：

e ——缺陷与背景的平均灰度比值；

A——缺陷区域所有像素的平均灰度值；

B——缺陷周围背景区域像素点的平均灰度值。

当 e>M 是为夹钨缺陷，其中M为经验常量。

长宽比

长宽比用于区别缺陷是条状还是圆形缺陷。计算公式如下：

ε =  L/W	(B.4)

式中：

式中：

ε——缺陷长宽比；

L ——缺陷长度；

W——缺陷宽度。

当ε≥ K时为条状缺陷，否则为圆形缺陷。其中K为经验常量。

规则树模型

图C.2展示了一种以规则树模型为基础的分类方法。

  - 规则树模型