《核电厂一回路水模拟环境中金属材料辐照腐蚀试验方法》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本标准任务来源于中国核能行业协会，立项文件号“中核协标函[2025]305号”。

本标准的主要起草单位为：苏州热工研究院有限公司、上海交通大学、东北大学、北京科技大学、武汉大学、中国科学院近代物理研究所、中国科学院上海应用物理研究所、上海核工程研究设计院股份有限公司、阳江核电有限公司。

本标准编制的起始时间为：2025年4月24日至2026年10月30日。

2、主要工作过程

2.1起草阶段：

- 资料收集、调研：2025年4月24日至2025年9月30日

- 资料分析：2025年10月1日至2026年1月30日

- 形成草案：2026年2月1日至2026年4月30日

2.2征求意见阶段：

- 形式审查：2026年5月1日至2026年5月31日

- 形成征求意见稿：2026年5月31日至今

- 意见征集：

2.3送审审查阶段：

2.4报批阶段：

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

| 序号 | 主要参加单位 | 工作组成员 | 具体工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏州热工研究院有限公司 | 徐超亮、刘向兵、范敏郁、武焕春、方可伟、李远飞、钱王洁、贾文清、全琪炜、尹建、金晓 | 标准起草、编制说明起草、辐照腐蚀调研与分析 |
| 2 | 上海交通大学 | 郭相龙、宋淼、张乐福、钟圣怡、汪家梅 | 标准起草、辐照腐蚀调研与分析 |
| 3 | 东北大学 | 赵阳 | 标准起草、辐照腐蚀调研与分析 |
| 4 | 北京科技大学 | 李时磊 | 辐照腐蚀调研与分析 |
| 5 | 武汉大学 | 肖湘恒、吴奕初 | 辐照腐蚀调研与分析 |
| 6 | 中国科学院近代物理研究所 | 张崇宏、杨义涛 | 标准起草 |
| 7 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 李健健 | 辐照腐蚀调研与分析 |
| 8 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 孟凡江 | 标准起草 |
| 9 | 阳江核电有限公司 | 张大勇 | 标准起草 |

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准开发符合实际需求，以科学性、实用性为原则进行本标准的制定工作。

（1）科学性

本标准基于前期相关科研项目执行与数据积累，结合核电厂工程评估需求与实践，建立了核电厂一回路水模拟环境中金属材料辐照腐蚀试验方法。

（2）实用性

本标准规定了核电厂一回路水模拟环境中金属材料辐照腐蚀试验的基本要求，包括试验装置、试验环境、实验样品、辐照、试验过程、试验结果评定、试验报告，以减少核电厂一回路水模拟环境中金属材料辐照腐蚀试验过程中的主观性、随意性，增加科学性、客观性和溯源性，从而实现核电厂一回路水模拟环境中金属材料辐照腐蚀试验过程的规范性。

2、标准主要内容的依据

本标准聚焦于核电厂一回路水模拟环境中金属材料辐照腐蚀试验的基本环节，并根据主要环节确定标准主体内容。本标准主体章节技术和内容根据核电厂一回路水模拟环境中金属材料辐照腐蚀试验的主要过程确定，包括试验装置、试验环境、实验样品、辐照、试验过程、试验结果评定、试验报告。

3、解决的主要问题

核反应堆堆内构件（RVI）用不锈钢、压力容器（RPV）堆焊层用不锈钢、镍基合金、锆合金等金属是核电厂的关键设备/部件材料，都直接与核安全相关。上述材料在长期服役过程中面临着反应堆苛刻运行环境，具体为：1）高温、高压：温度最高达370℃，压力达16.5MPa；2）强中子辐照：累计中子注量为1023 n/cm2量级；3）一回路水腐蚀环境：反应堆一回路水中添加硼酸与氢氧化锂，叠加伽马辐照形成的复杂辐解产物；4）腐蚀机理复杂：存在辐照与腐蚀效应，多种复杂机制耦合。服役在上述苛刻环境中的金属材料，将出现辐照腐蚀失效现象，如辐照促进/抑制均匀腐蚀、辐照促进应力腐蚀（IASCC）导致的失效等。核电经验反馈表明，反应堆已经发生多起不锈钢辐照腐蚀耦合失效事件，如美国Point Beach 2号（1999）、DC Cook 2号（2010）、Indian Point 2号（2016）、比利时Tihange 1号（1991/2010）、Doel 1号（2005/2015年）、法国CP0机组（1990s）不锈钢部件的IASCC事件等，造成了数亿美元的经济损失。

为评估核材料辐照腐蚀失效性能，需针对辐照材料开展辐照腐蚀试验，以确定其敏感性，为后续材料性能预测与服役评估提供关键数据。

辐照腐蚀试验过程中，需考虑试验装置、试验环境、试验样品、辐照参数、试验过程、试验结果评定等，且每一过程都对研究结果存在直接影响。然而，在具体操作过程中，由于研究人员缺乏统一的操作规程，导致研究结果存在较大差异，如在辐照损伤计算过程中，由于离子种类、能量、离位阈能、计算模式选择等差异，致使不同人员实际计算得到的辐照损伤量出现显著差异；在反应堆水溶液准备过程中，由于为考虑室温pH值与高温pH值的差别，导致高温高压下溶液pH值偏离目标范围；在辐照腐蚀评价过程中，由于采用的评价方法差异，导致不同方形成的敏感性结果无法横向对比。因此，规范辐照腐蚀试验方法是后续数据分析的基础性工作，缺少相应的技术规程不利于行业内研究结果对比分析及相似研究数据的引用借鉴。因此，当前核能研究行业亟需建立核电厂一回路水模拟环境中金属材料辐照腐蚀试验方法相关规范，提升行业内核材料研究的规范性水平。

本标准明确了试验装置，确定了装置的基本要求；

本标准明确了试验环境要求，包括温度、压力、水溶液成分、pH值、加载力与位移；

本标准明确了实验样品，包括加工方法、最小尺寸等

本标准明确了辐照参数，包括辐照方式、中子辐照与离子辐照的具体要求；

本标准明确了试验过程，涉及辐照腐蚀的整个过程；

本标准明确了试验结果评定，包括评定依据、评定方法与参量；

本标准明确了试验报告，需报告的关键信息，包括材料特性、试样特性、试验特性、环境特性、辐照参数、试验结果等。

# 三、主要试验（或验证）情况

本标准提供了调研及分析，主要如下：

1、不锈钢辐照加速应力腐蚀开裂分析

前期国内已经开展了部分辐照加速应力腐蚀开裂（IASCC）的研究。该研究在300℃、B/Li=1000/2水环境条件下采用未辐照不锈钢与辐照至2和7dpa样品获得了SSRT测试曲线（图1）。从图1可以看出，离子辐照样品的SCC敏感性高于相同水环境条件下未辐照样品的SCC敏感性，且辐照注量越高，SCC敏感性越大。这表明，在B/Li=1000/2水环境条件下，离子辐照加速了不锈钢的SCC，发生了IASCC现象，且IASCC程度随离子注量的增加而升高。

图1 在B/Li=1000/2水环境下未辐照不锈钢与辐照至2和7dpa样品的SSRT测试曲线

相比于中子辐照损伤的大穿透深度和均匀辐照损伤的情况，离子辐照损伤仅能产生在浅层（微米量级）区域，因此，采用带电离子辐照模拟中子辐照产生的IASCC的可行性受到了质疑。但在该实验中，采用MeV的离子辐照不锈钢后发生了显著的IASCC现象，表明采用带电离子辐照模拟中子辐照进行IASCC是可行的。事实上，美国电科院EPRI已采用质子辐照进行了IASCC的机理分析；先前的研究通过量化对比分析离子辐照与中子辐照实验结果，表明离子辐照与中子辐照在材料微区化学成分、微观结构、力学性能和IASCC敏感性基本表现出相同的结果，在合适的辐照条件下采用离子辐照模拟中子辐照是可行的。

IASCC的开裂过程主要是由裂纹的起裂与扩展所决定的。虽然裂纹扩展是开裂过程中影响开裂速率的主要因素，但裂纹起裂可能是开裂过程中更重要的因素。不锈钢经带电离子辐照后影响裂纹起裂的主要因素是辐照缺陷和辐照导致的局域形变。辐照缺陷将作为裂纹起裂的主要起裂点，使辐照损伤层内的起裂在IASCC过程中更容易，而局域形变对裂纹的起裂与扩展的作用是通过破坏氧化物薄膜的完整性实现的。这就是说，采用MeV离子模拟IASCC现象主要是通过影响裂纹起裂过程实现的。因此，通过影响IASCC裂纹的起裂过程，离子辐照能获得与中子辐照相类似的IASCC。目前关于离子辐照模拟中子进行IASCC的SSRT测试仍存在较大的争议，关于离子辐照导致的浅表层损伤对不锈钢力学性能的影响仍存在较多不确定因素，仍需大量试验进行进一步的研究进行明确的澄清。

2、锆合金辐照加速均匀腐蚀分析

前期国内已经开展了部分辐照加速均匀腐蚀开裂的研究。该研究在高压釜中腐蚀液为0.01 mol/L 的LiOH 溶液，腐蚀温度为360℃，压力为18.6 MPa开展辐照后锆合金的辐照加速腐蚀试验，试样进行3、7、14、28 d 的腐蚀实验，在每个时间点分别称计腐蚀增重量（图2），其中离子辐照试样辐照面产生的腐蚀增重通过对比相应材料未辐照状态下同时间节点的增重量进行计算。结果表明，在腐蚀周期28 d 以内，离子辐照后两种锆合金的腐蚀增重均有所增加，整体而言辐照加速了腐蚀。对比两种锆合金的腐蚀规律，Zr-1Nb 的腐蚀增重高于Zr-4，说明在该腐蚀条件下Zr-4 的耐腐蚀性优于Zr-1Nb。Zr-4 辐照前后的腐蚀规律基本相近，其辐照加速腐蚀效应较弱，而Zr-1Nb 在辐照后腐蚀增重量增加得更为明显，说明辐照后Zr-1Nb 产生了更多的基体缺陷，在该腐蚀条件下Zr-4 抵抗辐照增强腐蚀的能力优于Zr-1Nb。

图2 离子辐照前后Zr-4 和Zr-1Nb 材料的腐蚀增重曲线

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准是在充分消化吸收几十年来国内外金属材料辐照腐蚀试验成果，并充分结合核电厂实际需求基础上提出的，将有力促进核电厂反应堆结构材料辐照腐蚀的研究与发展。

# 六、与国际、国外对比情况

本标准开发过程中借鉴了如下标准：

GB/T 15970.7  金属和合金的腐蚀应力腐蚀试验 第7部分:慢应变速率试验

GB10124  金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法

T/CNEA 180  离子辐照模拟中子辐照损伤实验研究的技术指南

ISO 7539  金属与合金的腐蚀（Corrosion of metals and alloys — Stress corrosion testing）

NACE TM0169/ASTM G31 金属材料实验室全浸腐蚀测试标准指南（Standard Guide for Laboratory Immersion Corrosion Testing of Metals）

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，苏州热工研究院有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。